Практическое задание №6

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ. ЗАВИСИМОСТЬ ПОДВИЖНОСТИ, КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА  И УДЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Свободными носителями заряда в полупроводниках как правило, являются электроны, возникающие в результате ионизации атомов самого полупроводника (собственная проводимость) или атома примеси (примесная проводимость). В некоторых полупроводниках носителями заряда могут быть ионы. На рисунке показана атомная модель кремния и энергетическая диаграмма собственного полупроводника, в котором происходит процесс генерации носителей заряда.

При абсолютном нуле зона проводимости пустая, как у диэлектриков, а уровни валентной зоны полностью заполнены. Под действием избыточной энергии Wo , появляющейся за счет температуры, облучения, сильных электрических полей и т.д., некоторая часть электронов валентной зоны переходит в зону проводимости. Энергия Wo в случае беспримесного полупроводника, равна ширине запрещенной зоны и называется энергией активации. В валентной зоне остается свободное энергетическое состояние, называемое дыркой, имеющей единичный положительный заряд.

При отсутствии  электрического поля дырка, как и электрон, будет совершать хаотические колебания, при этом происходят и обратные переходы электронов из зоны проводимости на свободные уровни валентной зоны (рекомбинация). Эти процессы условно показаны на рисунке.

Электропроводность, возникающая под действием электрического поля за счет движения электронов и в противоположном направлении такого же количества дырок, называется собственной. В удельную проводимость полупроводника дают вклад носители двух типов - электроны и дырки

|  | , |
| --- | --- |

где

n и n - концентрация и подвижность электронов,

p и p - концентрация и подвижность дырок.

Для собственного полупроводника концентрация носителей определяется шириной запрещенной зоны и значением температуры по уравнению Больцмана

|  | , 1/м3 |
| --- | --- |

то есть при 0< kT <Wo переброс через запрещенную зону возможен. В собственном полупроводнике концентрация электронов ni равна концентрации дырок pi, ni = pi , ni + pi = 2ni .

Подвижность носителей заряда представляет скорость, приобретаемую свободными электронами или ионами в электрическом поле единичной напряженности

|  | , м2/(В . с) |
| --- | --- |

Подвижность дырок существенно меньше, чем подвижность электронов. Подвижность электронов и дырок в некоторых полупроводниках показана в таблице.

| Полупроводники | Подвижность электронов м2/(В.с) | Подвижность дырок м2/(В.с) |
| --- | --- | --- |
| Ge | 0.380 | 0.180 |
| Si | 0.135 | 0.050 |
| GaAs | 0.820 | 0.040 |
| InAs | 3.000 | 0.020 |
| InSb | 7.000 | 0.400 |

Наибольшая подвижность была обнаружена в антимониде индия InSb и в арсениде индия InAs.

Примесная проводимость. Поставка электронов в зону проводимости и дырок в валентную зону может быть за счет примесей, котроые могут ионизоваться уже при низкой температуре. Энергия их активации значительно меньше энергии, необходимой для ионизации основных атомов вещества. Примеси, поставляющие электроны в зону проводимости, занимают уровни в запретной зоне вблизи дна зоны проводимости. Они называются донорными. Примеси, захватывающие электроны из зоны проводимости, располагаются на уровнях в запретной зоне вблизи потолка валентной зоны и называются акцепторными. На рисунке показаны энергетические диаграммы полупроводника, содержащего донорные и акцепторные примеси.

Примеси с энергией Wo<0.1 эВ являются оптимальными. Их относят к "мелким" примесям. Мелкие уровни определяют электропроводность полупроводников в диапазоне температур 200-400 К, "глубокие" примеси ионизуются при повышенных температурах. Глубокие примеси, влияя на процессы рекомбинации, определяют фотоэлектрические свойства полупроводников. С помощью глубоких примесей можно компенсировать мелкие. Можно получить материал с высоким удельным сопротивлением. Например, глубокими акцепторами полностью компенсировать влияние мелких донорных примесей.

В примесном полупроводнике взаимосвязь между количеством электронов и дырок подчиняется закону действующих масс n . p=ni2, где ni собственная концентрация. Таким образом, чем больше вводится электронов, тем меньше концентрация дырок. На рисунке на энергетической диаграмме (по Ш.Я. Коровскому) показаны донорные и акцепторные уровни различных примесей в германии и кремнии.

Общее выражение для удельной электрической проводимости полупроводника с примесями можно записать так

где первый член определяет собственную, а второй примесную проводимости.

Подвижность носителей заряда в полупроводниках зависит от температуры, так как тепловое хаотическое колебание частиц мешает упорядоченному движению. Основные причины, влияющие на температурную зависимость подвижности это рассеяние на:

         тепловых колебаниях атомов или ионов кристаллической решетки;

         на атомах или ионах примесей;

         на дефектах решетки (пустых узлах, искажениях, связанных с внедрением иновалентных ионов, дислокациями, трещинами и т.д.).

При низких температурах преобладает рассеяние на примесях и подвижность  изменяется согласно выражению

где a  - параметр полупроводника.

При высоких температурах преобладает рассеяние на  тепловых колебаниях решетки

где b  параметр полупроводника. В примесном полупроводнике  проявляются обе составляющие и зависимость  подвижности от температуры определяется выражением

Зависимость   от температуры для  примесного полупроводника показана на рисунке.

При высоких температурах преобладает рассеяние на тепловых колебаниях решетки

где b - параметр полупроводника.

В примесном полупроводнике имеет место как одна , так и другая составляющая в зависимости  (Т), определяемая выражением

Характер изменения  от температуры для собственного и примесного полупроводников показаны на рисунке.

Для собственного полупроводника концентрация свободных носителей заряда в зависимости от температуры определяется выражением

n=A . exp(-Wo/2kT),

где

n  - концентрация носителей заряда;

Wo  ширина запрещенной зоны;

k постоянная Больцмана;

A константа, зависящая от температуры;

Для примесных полупроводников

n1=B . exp(-Wп/2kT),

где

Wп - энергия ионизации примеси;

В - константа, не зависящая от температуры.

Концентрация носителей заряда в полупроводниках при увеличении  до определенного предела практически перестает зависеть  температуры. Для электронов критическая концентрация имеет порядок 1025 м-3. Такие полупроводники называются вырожденными. Увеличением концентрации примесей с низкой подвижностью в данном примесном  полупроводнике можно добиться увеличения его удельного сопротивления. Так, используя глубокий акцептор хром, можно получить арсенид галлия с удельным сопротивлением до 106 Ом·м. Такие полупроводники относятся к высокоомным  компенсированным.

При увеличении концентрации носителей заряда в полупроводниках выше определенного предела она практически перестает зависеть от температуры. Для электронов критическая концентрация имеет порядок 1025 м-3. Такие полупроводники называются вырожденными.

Зависимость концентрации носителей заряда от температуры при разном содержании примесей показана на рисунке. Увеличением концентрации примесей с низкой подвижностью в данном примесном полупроводнике можно добиться увеличения его удельного сопротивления.

Характер этой зависимости в полулогарифмических координатах показан на рисунке.

В области собственной проводимости удельная продимость полупроводника зависит от температуры согласно выражению:

В области примесной электропроводности удельная проводимость определяется выражением:

Уменьшение удельной проводимости на участке 2 приведенной зависимости связано с истощением примесных уровней и рассеянием носителей на фононах (тепловых колебаниях решетки) и дефектах решетки при увеличении температуры. Приведенные уравнения можно использовать для определения ширины запрещенной зоны полупроводника.

Так, для области собственной проводимости при температурах Т1 и Т2 для удельных проводимостей 1 и 2 справедливы формулы

ln1 = lno - Wo/2kT1,

ln2 = lno - Wo/2kT2,

из которых получим

Wo = 2k(ln1 - ln2 )/(1/T2 - 1/T1).

Аналогично можно определить энергию активации на примесном участке электропроводности.

Эффект Холла заключается в возникновении ЭДС Холла на гранях полупроводникового бруска с током, помещенного в магнитное поле. Величина ЭДС Холла определяется векторным произведением тока I и магнитной индукции B. На рисунке изображен случай дырочного полупроводника.

Знак ЭДС Холла легко определить по правилу левой руки. Отогнув в сторону большой палец, найдем направление смещения основных носителей заряда для данного типа полупроводника. Рассчитывается ЭДС Холла так

Ux=Rx(JB/b) ,

где Rx - постоянная Холла R=-A/(nq) - для n-полупроводника, R=B/(pq) - для p-полупроводника, n и p концентрации электронов и дырок); A и B - коэффициенты, значения которых от 0.5 до 2.0 для различных образцов. В сильных полях или для вырожденных полупроводников A=B=1.0. Для монокристаллических образцов с совершенной структурой A=B=3 /8.

Наиболее часто датчики Холла изготовляют на основе селенида и теллурида ртути (HgTe,HgSe), антимонида индия (InSb) и других полупроводниковых материалов в виде тонких пленок или пластинок. С их помощью возможно измерение магнитной индукции или напряженности магнитного поля, силы тока и мощности, а при подведении к контактам переменных напряжений - и преобразование сигналов. По измерению ЭДС Холла можно определить знак носителей заряда, рассчитать их концентрацию и подвижность.

Вопросы.

- Какая ширина запрещенной зоны у полупроводников?

- От чего зависит удельная проводимость полупроводников?

- Какие материалы относятся к полупроводникам?.

- Перечислите важнейшие электрофизические параметры полупроводников.

- Какая электропроводность полупроводников называется собственной?