Практическое задание №7

МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ. ПОТЕРИ В МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ.

Намагниченность любого вещества в магнитном поле J можно определить как отношение суммарного магнитного момента M материала к единичному объему V:

Намагниченность зависит от намагничивающего поля

где kм - магнитная восприимчивость - безразмерная величина, характеризующая способность к намагничиванию данного вещества.

Магнитная индукция B является основным параметром магнитного материала:

где 0=4.10-7 Гн/м - магнитная постоянная, kM - относительная магнитная проницаемость.

В технике используется несколько десятков видов магнитной проницаемости в зависимости от конкретных применений магнитного материала. Абсолютная проницаемостьa=B/H, относительная проницаемостьa=/0 .B/H. Зависимость =F(H) показана на рисунке.

Начальная и максимальная проницаемости являются частными случаями нормальной проницаемости (слово "нормальная"принято опускать)

При одновременном воздействии на магнитный материал постоянного Нo и переменного Н~ магнитных полей и, обычно, при условии Н~<<Нo вводят понятие дифференциальной проницаемость диф

Зависимость =F(T). Характер этой зависимости различен в слабых, средних и сильных полях. Длянач при T несколько ниже TK наблюдается четко выраженный максимум, сглаживающийся при увеличении напряженности поля (см. рисунок).

Возрастаниенач объясняют тем, что при нагревании облегчается смещение доменных границ и поворот векторов намагниченности доменов, главным образом из-за уменьшения констант магнитострикции и магнитной анизотропии. Уменьшениенач при высоких температурах связывается с резким уменьшением спонтанной намагниченности доменов.

В переменных полях площадь петли гистерезиса увеличивается за счет потерь на гистерезис РГ, потерь на вихревые токи РВ и дополнительных потерь РД. Такая петля называется динамической, а суммарные потери полными или суммарными. Потери на гистерезис, отнесенные к единице объема материала (удельные потери)

|  | , Дж/м3. |
| --- | --- |

При перемагничивании с частотой f (Гц)

|  | , Вт/кг, где - плотность материала, кг/м3. |
| --- | --- |

Потери на вихревые токи для листового образца

где

Bmax амплитуда магнитной индукции, Тл;

f частота переменного тока, Гц;

d  толщина листа, м;

   плотность, кг/м3;

удельное электросопротивление, Ом . м.

Дополнительные потери или потери на магнитную вязкость (магнитное последействие) обычно находят как разность между полными потерями и суммой потерь на гистерезис и вихревые токи

РД=Р-(РГ+РВ).

Магнитная вязкость Jn=Jn(t) зависит от времени действия магнитного поля. J при включении магнитного поля H быстро достигает значения J1, а затем со временем возрастает в соответствии с формулой

Jn(t)=Jno(1-exp(-t/),

где Jno - намагниченность при t ; - время релаксации. На рисунке показана зависимость напряженности магнитного поля и намагниченностиот времени действия магнитного поля. В магнитотвердых магнитных материалах время  магнитной релаксации может достигать нескольких минут. Такое явление называют сверхвязкостью.

Тангенс угла магнитных потерь используют в переменных полях. Его можно выразить через параметры эквивалентной схемы, показанной на рисунке.

Индуктивную катушку с сердечником из магнитного материала представляют в виде последовательной схемы из индуктивности L и активного сопротивления R. Пренебрегая собственной емкостью и сопротивлением обмотки катушки, получаем

tgм=r/(L).

Активная мощность Ра:

Ра=J2 . L . tgм.

Величина, обратная tgм называется добротностью сердечника.

Вопрос.

- Что такое основные кривые намагничивания?

- Что такое магнитная проницаемость?

- Что такое намагниченность?

- Как определяют потери в магнитных материалах?

- Тангенс угла магнитных потерь?