Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

## Г.А.  Реутова

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ОТХОДОВ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

для магистрантов  по специальности 7М07201 «Металлургия»

Усть-Каменогорск

2023

«Новые теоретические положения открывают путь к созданию принципиально новых технологических процессов»

С. Тлеугабулов

Введение

Методические указания  содержат научный информационный материал по оценке развития перспективных ресурсосберегающих технологий переработки труднообогатимого сырья и техногенных отходов в металлургической области черных и цветных металлов.

Индивидуальные задания

к РК1, РК2)

1 Комплексная переработка сырья, металлсодержащих материалов в технологиях гидрометаллургии.

Задание 1  (неоцениваемое); информация 2015 – 2023 г Химический, элементный состав минералов  комплексной технологии металлургии.

Формула минерала цинка «каламин» {Zn4[Si2O7](OH)2*H2O  указывет мольную долю цинка от элементного состава …..? Химический состав?

Напишите реакцию образования каламина, стандартная молярная энтальпия образования которого приведена в термодинамических справочниках.

Неделя 1

Задание 2 Реферат* (оцениваемый) Перспективные комплексные технологии металлургии -  – 30 баллов; информация 2015 – 2023 г;

Неделя 3

Задание 2.1 (неоцениваемое)

Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O

Оценить направленность реакции и количество окислителя.

Неделя 4

Задание 3 Реферат* (оцениваемый); Научный обзор комплексных технологий по гидрометаллургии к РК1) –  40 баллов; информация 2015 – 2023 г

Неделя 5

Задание 3.1 тестовый самоконтроль к РК1 (неоцениваемый)

Рубежный контроль 1 (гидрометаллургия)– 30 баллов  23.10 -  28.10

Неделя 8

Комплексные технологии пирометаллургии

Задание 4 Реферат* (оцениваемый) перспективные комплексные технологии пирометаллургии. – 30 баллов; информация 2015 – 2022 г;

Неделя 9

Задание 4.1 (неоцениваемое) Решение научной проблемы комплексной технологии).

Азотнокислое выщелачивание некондиционного молибденового материала из расчета на молибденит протекает  по реакциям (схемы):

MoS2 + HNO3   H2MoO4  + H2SO4  + NO   (1)

1 Определить количество азотной кислоты, необходимое для разложения моля молибденита по реакции (1);

Неделя 10

Задание 4.2 (неоцениваемое). Решение научной проблемы комплексной технологии) – к РК2.

Азотнокислое выщелачивание некондиционного молибденового материала из расчета на молибденит протекает  по реакциям (схемы):

MoS2 + HNO3   H2MoO4  + H2SO4*6H2O  + NO2   (2)

MoS2 + HNO3   H2MoO4  + H2SO4  + NO2  + NO + H2O (3)

1 Определить количество азотной кислоты, необходимое для разложения моля молибденита по реакции (3);

Неделя 12

Задание 5 Реферат* (оцениваемый); Научный обзор по комплексной переработке  в пирометаллургии  –  40 баллов; информация 2015 – 2023 г

Неделя 12

Задание 6 Тестовый самоконтроль к РК2 - неоцениваемое (обязательное)

Рубежный контроль 2 – 30 баллов   11.12 – 16.12

Неделя 15

Итоговый контроль  экзамен    18.12 -  30.12

*  Рефераты по теме: Анализ комбинированных технологий комплексной переработки металлургического сырья и техногенных отходов;  их практическая значимость в условиях современной конкуренции в металлургической отрасли.

Экзаменационный билет (типовой)

- Основные принципы создания новых металлургических комплексных технологий на примере  диссертационной темы  №  … Вашей

- Расчеты по уравнениям металлургических реакций при комплексном извлечении металлов из металлургического сырья.

- Определение техническое (научное) металлургических процессов комплексной переработки сырья и отходов металлургического производства.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

2 Новые пути взаимодействия высшей школы и металлургической промышленности в XXI веке. / Н.Р. Кельчевская, М.И. Срогович. //Известия вузов. Цветная металлургия, № 6, 2003. –С. 81-87.

3Переработка техногенных минеральных образований и внедрение ресурсосберегающих технологий – средства выполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции. / А.И. Баяндеров. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 6–9.

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005.- 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

6  Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45.

- А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-40.

- Технологии ВНИИЦВЕТМЕТА  для переработки золотосодержащих руд различных типов./Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев// -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 46-51.

- Технологическая схема для промышленного извлечения золота из упорного сырья без примения цианидов /А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева// Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 56-60.

11 Исследования ВНИИЦВЕТМЕТА в области гидрометаллургических и комбинированных процессов преработки различного минерального сырья /Л.Б. Кушакова, Н.В. Сизикова, О.Ю. Браилко // -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 73 – 77.

12Комбинированная обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд /С.Г. Струников, О.А. Хан, Н.А. Куленова, А.А. Калиакперов//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.32-36.

13 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.1,2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

14  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

15 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

16 Утилизация фторидных шлаков металлотермического востановления редкометального производства. /С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

17 Использование продуктов утилизации фторсодержащиз газов бериллиевого производства. /К.Д. Полиновский, К.З. Гузовский и др.//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.177-180.

18 О перспективе переработки токсичных хлоридных возгонов титано-магниевого производства в условиях замкнутости технологического цикла по воде и хлору. /А.Н. Березкин, Г.Н. Ванюшкина//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.182-185.

19  Оценка возможности очистки сточных вод от ионов меди и никеля модифицированным сорбентом. /С.Ш. Абдыгалимова, С.Е. Дюсембаева и др.//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.203-206.

20 Очиска промывных сточных вод процесса хромирования в электролизере с растворимми анодами. /Т.П. Ашихмина, ТС.Е. Дюсембаева и др. // Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.192-196.

21  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

22 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71.

23 Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45.

24 Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов: Хлоридовозгонка цветных и благородных металлов из бедных полупродуктов и отходов цветной металлургии. /И.Д. Резник, В.С. Сорокина.  // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 58-62.

25 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов. /Ю.Л. Николаев, С.Г. Рыбкин, Е.П. Николаева. //Цветные металлы, № 1, 2006. – С. 68-73.

26 Омариев С.И. Электроплавка на металлизированный штейн как способ извлечения благородных металлов из упорных золотомышьяковистых концентратов. //Цветные металлы, № 4, 2004. –С. 49-51.

27 Анализ и выбор способов переработки металлургических шлаков. / Е.Г. Ожогина, Е.С. Броницкая и др. // Цветные металлы, № 8, 2002. –С.26-30.

28 Выделение благородных металлов из цинковых концентратов и продуктов их переработки. / В.И. Авдюков, Б.С. Имамбаева, В.В. Авдюков. // Горный журнал, № 8, 2005. –С. 17-21.

29 Козлов П.А. Исследование и разработка технологии рециклинга техногенных отходов металлургического производства -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. – С. 150-157.

30  Эффективность внедрения автогенных процессов в производстве тяжелых цветных металлов: Сб. науч.тр./ГИНЦ вем Мет.-М., 1989.-182с.

31 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71.

32 Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45.

33 Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов: Хлоридовозгонка цветных и благородных металлов из бедных полупродуктов и отходов цветной металлургии. /И.Д. Резник, В.С. Сорокина.  // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 58-62.

34 Никитин Г.М. Комплексное использование минерального сырья. – Павлодар: Павлодарский центр научно-технической информации, 2007. – 29 с

35 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов. /Ю.Л. Николаев, С.Г. Рыбкин, Е.П. Николаева. //Цветные металлы, № 1, 2006. – С. 68-73.

Дополнительная

36 Ушаков Н.Н., Ананин А.И., Шумский В.А., Ни Н.М. Оценка развития перспективных сегментов и новой  продукции свинцово-цинковой подотрасли цветной металлургии Республики Казахстан.- Материалы V1 Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.6-8.

37 Ипалаков Т.Т., Гольцев А.Г. Технопарк как элемент инфраструктуры  инновационной экономики региона.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.11-17.

38  Паньшин А.М., Затонский А.В., Козлов П.А. Совершенствование  технологии производства цинка на Челябинском цинковом заводе.- . Оценка развития перспективных сегментов и новой  продукции свинцово-цинковой подотрасли цветной металлургии Республики Казахстан.- Материалы V1 V1

Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.194-202.

39 О перспективе переработки токсичных хлоридных отходов титано-магниевого производства в условиях замкнутости технологического цикла по воде и хлору/ А.Н. Березкин, Г.Н. Ванюшкина //- Материалы V1 Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1-2, ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.182-185

40  Мониторинг загрязнения природннх сред предприятиями горно-металлургического комплекса с применением методов биотестирования / О.В. Куликова // - Материалы V1 Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1-2, ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.369-371.

41  Монтилью И.А., Цейдлер А.А. Совмещение плавки медьсодержащего сырья с конвертированием медных штейнов: Обзорная информация. Вып.2/ЦЭИЦМ.-М., 1982.-34с.: ил. - (Сер.: Пр-во тяжелых цветных металлов).

Задание 4   тестовый материал (самоконтроль) – неоцениваемое к РК1

основные термины гидрометаллургии -  физический смысл терминов (научный и технический)

1 Абсорбция – это:

А) сцепление приведенных в контакт разнородных тел

В) поглощение вещества из газообразной фазы поверхностным слоем твердого тела

С) процесс десорбции поглощенного на смоле иона

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс сорбции золота на смоле

2    Выщелачивание – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды растворителями

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

3 Поглощение вещества из газообразной фазы поверхностным слоем жидкости – это:

А)   абсорбция

В)   ионный обмен на ионите

С)   десорбция

D)   адсорбция

Е)    элюирование

4 Элюирование – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е)  десорбция поглощённого на смоле иона

5 Элюат – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворитель катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е) растворитель ионов с поглощенными ионами смолы

6  Десорбция – это:

А) процесс обмена ионами ионита и раствора электролита

В) выделение  поглощенного газа из раствора

С) процесс взаимодействия поглощенного на смоле иона

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс адгезии золота на смоле

7 Хемосорбция – это:

А) процесс обмена ионами ионита и раствора электролита

В) выделение  поглощенного газа из раствора

С) процесс объёмного поглощения газа жидкостью с химическим взаимодействием

D) объёмное поглощение вещества из газообразной фазы жидкостью

Е)  процесс адгезии золота на смоле

8 Аниониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на анионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на катионы электролита

Е)  растворители анионов, поглощенных смолой

9  Иониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать катионы на анионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать анионы на катионы электролита

Е)  смолы, способные селективно обмениваться ионами с  электролитом

10      Высаливание – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

11   Цементация – процесс:

А) интенсивного перемешивания жидкости

В) перевод в раствор компонентов руды растворителями

С) добавка соли с одноименными ионами в раствор для увеличения степени разделения

D) удаление солей для обессоливания

Е)  вытеснения менее активных металлов более активными из растворов их солей

12    Гидрофобизация – процесс:

А) повышение смачиваемости поверхности минерала водой при флотации

В)  повышение активности компонентов минерала при флотации

С)  повышение поверхности минерала при флотации

D)  повышение несмачиваемости поверхности минерала при флотации

Е)   уменьшение поверхности минерала при флотации

13     Дезактивация при обогащении – процесс:

А) удаление веществ, повышающих адсорбцию собирателя, при флотации

В)  повышение активности компонентов минерала при флотации

С)  повышение поверхности минерала при флотации

D)  повышение несмачиваемости поверхности минерала при флотации

Е)   уменьшение поверхности минерала при флотации

14   Осаждение – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединеия

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

15    Центрифугирование – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединеия

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

16   Флотация – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединеия

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

17   Фильтрация – процесс:

А) совокупность методов выделения компонентов из раствора переводом в малорастворимые соединеия

В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

18   Репульпация – процесс:

А) разбавление сгущенной пульпы водой                                                                                                        В)  процесс разделения твердых частиц руды при различии их смачиваемости водой

С)  обогащение на концентрационных столах

D)  процесс разделения суспензий при помощи пористых перегородок

Е)   разделение суспензий в поле центробежных сил

19  Смолы, способные  избирательно обменивать ионы на анионы электролита, называют:

А)   катиониты

В)   адсорбенты

С)   аниониты

D)   элюенты

Е)    элюаты

20  Катиониты – это:

А) смолы, способные  избирательно обменивать ионы на катионы электролита

В) катионы смолы, химически взаимодействующие с анионами электролита

С) растворители катионов, поглощенных смолой

D) смолы, способные селективно обменивать ионы на анионы электролита

Е)  растворители анионов, поглощенных смолой

Физический смысл терминов (научный и технический)

Задание 5. (неоцениваемое-обязательное) Комплексные технологии пирометаллургии - 20 вопросов, самоконтроль к РК2

1  Обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) процесс науглероживания сплавов

D) удаление влаги из твердого материала

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

2  Кальцинация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) Обжиг гидроксида алюминия с получением металлургического глинозема

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

3  Агломерация – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

4   Агломерат – это:

А) материалы, вводимые в шихту для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

5  Отжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое изменение физико-химических свойств рудного материала

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления серы из рудных материалов

Е)  извлечение из сплава растворенных ценных компонентов

6  Окислительный обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) перевод сульфидов металлов в окисленную форму

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

7   Сульфатизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термический перевод сульфидов металлов в сульфаты

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из сплавов

Е)  извлечение из расплава растворенных ценных компонентов

8  Восстановительный магнетизирующий обжиг – это:

А) термическая обработка металлургических сплавов для улучшения их структуры

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) процесс удаления углерода из жидкого металла

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

9  Дистилляционный обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление углерода из сплавов

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

10  Хлорирующий обжиг – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих составляющих руды

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

11  Вельцевание – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) термическая обработка руды для получения концентратов

D) термический процесс отгонки легколетучих компонентов промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

12 Термический способ окускования мелких рудных материалов для улучшения металлургических свойств:

А)   вельцевание

В)   фьюмингование

С)   дистилляция

D)   агломерация

Е)    ректификация

13  Шихта – это:

А) топливо для образования огарка с заданными свойствами

В)  алюминиевые руды, состоящие из гидроксидов алюминия

С)  смесь сырьевых материалов в определенной пропорции

D)  побочный продукт обжига

Е)  кусковый материал-продукт обжига для улучшения металлургических свойств

14   Шихтование – это:

А) термический перевод ценных компонентов руды в легкорастворимые соединения

В) термическое удаление диоксида углерода и кристаллизационной воды

С) расчет и составление смеси рудного сырья для обжига

D) термический процесс отгонки легколетучих промпродуктов металлургического производства

Е)  термический перевод железной руды в магнитную форму

15       Окислительная переработка жидких штейнов – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

16      Получение благородных металлов высокой чистоты – это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

17    Окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца - это:

А) вельцевание

В) ликвация

С) конвертирование

D) купеляция

Е) аффинаж

18     Десульфурация - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

19    Десульфуризация  - процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) удаление серы при перегонке

С) удаление серы из сульфидов при их окислительном обжиге

D) удаление серы при ликвации

Е) удаление серы при купеляции

20    Фьюмингование – процесс:

А) удаление серы из расплавленных металлов, сплавов и шлаков

В) извлечение летучих компонентов из расплавленных шлаков

С) окислительная переработка жидких штейнов

D окислительная плавка с отделением благородных металлов от свинца

Е) гетерогенизация системы с получением фаз различного состава