Практическая работа №3

Технические требования к асфальтобетонам и составляющим их материалам

Требования к заданным асфальтам и составляющим их материалам назначаются на основании соответствующих действующих ГОСТ и прежде всего ГОСТ 9128 – 97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», с учетом последующих в нем дополнений и изменений.

При этом необходимо учитывать категорию дороги, типы и виды асфальтобетонов, их назначение, дорожно-климатические условия (ДКЗ), гранулометрию минеральной части, марки смесей. Должны быть определены требования к свойствам щебня, песка, минерального порошка и битума, марка которого принимается на основании приложения А [6 ГОСТ 9128 – 97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон].

Результаты целесообразно представлять в виде таблиц.

Выбор оборудования АБЗ

Асфальтобетонный завод представляет собой сложный комплекс технологического, энергетического и вспомогательного оборудования, которое предназначено для производства горячих, холодных и литых асфальтобетонных смесей, черного щебня, бетона, переработки старого асфальта.

Для приготовления асфальтобетонных и битумоминеральных смесей строят асфальтобетонные заводы (АБЗ) — основные производственные предприятия дорожного строительства.

Для выполнения всего комплекса технологических операций в состав АБЗ входит следующее технологическое оборудование:

- асфальтосмесительные установки;

- приемные устройства для каменных материалов, площадки для их хранения и машины для их подачи в бункеры асфальтосмесительных установок;

- приемные устройства для битума, хранилища (емкости) для битума, битумонагревательное оборудование, битумные насосы;

- приемные устройства и площадки для бочек с ПАВ или емкости для ПАВ, нагреватели для ПАВ и насосы для их подачи к смесителю;

- приемные устройства и емкости для хранения минерального порошка и насосы (пневмосистемы) для подачи его к смесителю;

- загрузочное устройство (скип или элеватор) готовой смеси, бункеры накопители готовой смеси;

- дробильно-сортировочное оборудование для получения требуемых фракций щебня и песка.

Помимо основного технологического оборудования в состав АБЗ могут входить:

- оборудование для приготовления и хранения битумных эмульсий;

- хранилища топлива (газа, дизтоплива или мазута);

- постройки административно-бытового назначения;

- объекты электроэнергетического обеспечения;

- котельные;

- компрессорные станции;

- водопроводное хозяйство;

- сети электро-, тепло- и водоснабжения;

- лаборатория;

- ремонтная мастерская;

- материально-технический склад.

Ведущими машинами АБЗ являются асфальтосмесительные агрегаты, приготавливающие   асфальтовые смеси.

Асфальтосмесительные установки – комплект основного технологического оборудования АБЗ, обеспечивающего выполнение основных операций технологического процесса приготовления асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.

Асфальтосмесительные установки классифицируются по основным конструктивным и технологическим показателям: по назначению, производительности, принципу действия смесителя, конструктивной компоновке основных агрегатов, мобильности.

По назначению асфальтосмесительные установки можно условно подразделить на три группы.

К первой группе относятся установки для приготовления горячих асфальтобетонных смесей.

Вторую группу образуют установки, предназначенные в основном для производства литого асфальта. Производство горячих асфальтобетонных смесей и литого асфальта требует нагрева исходных фракций щебня и песка.

К третьей группе относятся асфальтосмесительные установки для приготовления холодного асфальта без нагрева исходных компонентов асфальтобетонной смеси.

Комплектующее оборудование и все остальные службы подбираются с учетом их производительности.  Марка смесителя выбирается по его часовой производительности, которая должна быть не менее часовой потребности строительства в асфальтобетонной смеси [8 Асфальтобетонные   и   цементобетонные   заводы: справочник / В.И.  Колышев, П.П. Костин, В.В. Силкин, В.Н. Соловьев. М.: Транспорт, 1982. 207 с., Силкин В.В., Лупанов А.П. Асфальтобетонные заводы: Учебное пособие. - М.: Экон-Информ, 2008 г. - 266 с,].

Технологию приготовления асфальтобетонных смесей разрабатывают на основе лабораторного анализа свойств исходных материалов, запроектированных составов асфальтобетона, наличия оборудования (типов смесителей, определения их требуемого количества) и других факторов. Детально разрабатывают все технологические операции: разгрузку поступающих материалов, их хранение, транспортировку, сушку, смешение.

Необходимое оборудование подбирают в соответствии с принятой технологией. При этом основное внимание уделяют смесительному цеху.

При необходимости производства асфальтобетонных смесей различных типов, видов, составов (мелкозернистые, крупнозернистые и др.) организация работы одного смесителя большой производительности вызывает значительные затруднения. Кроме того, неизбежными являются остановки смесителя для профилактического обслуживания, плановых и непредвиденных ремонтов.

Поэтому для ритмичной надежной работы АБЗ предпочтительно иметь как минимум два смесителя, отдельно для производства мелкозернистой и крупнозернистой смеси.

Необходимо привести основные параметры и характеристики смесителей и комплектующего оборудования, назначить состав и количество обслуживающего персонала АБЗ для одно- и двухсменной работы [8 Асфальтобетонные   и   цементобетонные   заводы: справочник / В.И.  Колышев, П.П. Костин, В.В. Силкин, В.Н. Соловьев. М.: Транспорт, 1982. 207 с.], [9 Колышев В.И. Асфальтобетонные и цементобетонные заводы дорожного строительства: учебное пособие / В.И. Колышев, В.В.  Силкин, П.В. Маренич. М.: Высшая школа, 1976. 224 с.].

С помощью таблиц приложение В выбираем комплект смесительного оборудования полустационарного или мобильного типа с определенной расчетной технической производительностью, т/ч. Разделив часовую потребность асфальтобетонной смеси Пч на техническую производительность выбранного комплекта смесительного оборудования Пт, получим количество смесительных установок:

n=ПчПт

Выбирая количество смесительных установок, следует иметь в виду, что целесообразно устанавливать два смесителя меньшей производительности, чем один высокопроизводительный. Это обеспечивает непрерывность работы завода при профилактических ремонтах, а также одновременную выдачу разных смесей.

Необходимое количество котлов плавильной установки и их производительность определяют по формулам (1.58) и (1.59). Производительность насоса для транспортировки органически вяжущих определяют по формуле (1.62), а мощность двигателя – по формуле (1.66).

Агрегаты питания

Основное назначение агрегатов питания - предварительное дозирование и подача в требуемых соотношениях и с необходимой производительностью холодных и влажных исходных каменных материалов в сушильный барабан (при приготовлении асфальтобетонных и других видов горячих битумоминеральных смесей) или непосредственно в смеситель (при приготовлении дорожных смесей без нагрева исходных минеральных материалов).

Агрегатами питания оборудованы все серийно выпускаемые отечественные и большинство зарубежных установок для приготовления асфальтобетонных и других видов дорожных смесей.

Агрегаты питания могут собирать из отдельных бункеров или на общей раме, в один или два ряда. Количество бункеров определяют необходимым количеством фракций каменных материалов. Отечественные агрегаты питания имеют от одного до шести бункеров.

В агрегатах питания, серийно выпускаемыми зарубежными фирмами, также имеются в основном один - шесть бункеров.

Вместимость каждого бункера зависит от производительности асфальтосмесительной установки. Как правило, бункеры агрегатов питания загружают с помощью фронтальных погрузчиков из складов АБЗ.

Техническая характеристика агрегатов питания отдельных асфальтосмесительных установок приведена в табл. 3.6.

Сушильные агрегаты

Сушильные агрегаты (рис. 3.18) предназначены для нагрева, сушки каменных материалов до заданной температуры. Они состоят из сушильных барабанов, топливного оборудования, баков для топлива и систем пылеочистки.

Системы очистки газов и пылеулавливания

Производство асфальтобетонных смесей сопровождается значительным выделением загрязняющих веществ в окружающую природную среду. При этом не только теряется значительная часть дефицитного сырья, но и возникают условия для нарушения экологических требований и санитарно-технических норм. Классификация выбросов АБЗ в атмосферу представлена в табл. 3.14.

Таблица 3.14.

Классификация выбросов АБЗ в атмосферу

| Код | Название (формула) соединений | ПДК м.р., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | Оксиды азота в пересчете на NO2 | 0,085 | 2 |
| 701 | Оксиды серы в пересчете на SO2 | 0,5 | 3 |
| 322 | Оксид углерода (СО) | 5 | 4 |
| 360 | Углеводороды (C1-С10 в пересчете на С) | 3 | 2 |
| 984 | Пыль неорганическая | 0,3 | 3 |
| 049 | Пятиокись ванадия* | 0,02 | 1 |

* - пятиокись ванадия при применении мазута в качестве топлива.

Для очистки газов и пылеулавливания на АБЗ применяются различные системы пылеулавливания. Они предназначены для защиты от загрязнения окружающей природной среды, отделения из каменных материалов пылевидных фракций при нормированном использовании уловленной пыли требуемого гранулометрического состава выпускаемых смесей.

Сортировочные устройства

Сортировочные устройства предназначены для разделения каменных материалов по фракциям и для раздельного кратковременно хранения их в количестве, необходимом для бесперебойной работы дозирующих устройств и смесителя.

Выбор типов складов, расчетных объемов и площадей

Рассчитать объемы складов, их площади, учитывая суточные расходы материалов, нормативные сроки их хранения (табл. 2, 3).

Таблица 2

Нормативные запасы материалов

Таблица

Площади складов

При двухсменной работе АБЗ нормативные запасы складов Н определяются:

(16)

где q – суммарные суточные расходы каждого материала для производства мелкозернистой и крупнозернистой смеси, м3, т;

t – рекомендуемые нормативные сроки хранения, сутки.

Суточные расходы песка и щебня предварительно необходимо перевести в объемные единицы (м3), принимая во внимание насыпные плотности песка 1,50 – 1,55 и щебня 1,35 – 1,43 т/м3. При подсчете площадей складов необходимо учитывать типовые нормы хранения материалов на 1 м2 площади склада (табл. 2, 3). Необходимо также подсчитать расходы воды, пара, воздуха, электроэнергии на технологические и бытовые нужды.

https://smekni.com/a/193841-2/proektirovanie-asfalto-betonnogo-zavoda-2/

Пример

Разделив потребность в асфальтобетонной смеси в смену на продолжительность смены в часах (Тсм=8 ч) и умножив на коэффициент использования оборудования (Кв=0,87), получим часовую потребность асфальтобетонной смеси каждого типа

На рисунке 2.3.1 представлена технологическая схема установки. На рисунке 2.3.2 представлен внешний вид установки.

https://vuzlit.ru/2312680/raschyot_skladskogo_hozyaystva_vnutrizavodskoy_transport