Обобщающий показатель эффективности комплексного использования сырьевых ресурсов ЦМ. Автогенность металлотермии на примере алюминотермического получения марганца из пиролюзита. Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления  пиролюзита (диоксида марганца)   равно – 596 кДж/моль О2 MnO2(тв)   + 4/3 Al(ж)  =  Mn(ж)  +  2/3 Al2O3(тв)  Молярная масса шихты 123г. Оценить автогенное развитие реакции # Примером эффективной комплексной технологии переработки сурьмусодержащего свинцового сырья  является метод содовой рафинировочной плавки: В щелочном расплаве удаляется сурьма: 2Sb + 5Na2PbO2 +2H2O = 2Na3SbO4 + 4NaOH + 5Pb Определить необходимое количество окислителя на моль восстановленного свинца  # Потенциальный коэффициент перспективности комплексного использования сырья ЦМ. В комплексной гидрометаллургической технологии азотнокислое выщелачивания цинка: 3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O Определить требуемое количество окислителя на моль растворенного цинка  # Оптимальный коэффициент комплексности использования сырья ЦМ.  В комплексных технологиях получения карбида алюминия используют карботермический метод.  4Al + 2CO = (2/3)Al2O3 + (2/3)Al4C3   температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  ‒1032.1 + 0.435Т,кДж [ 1500 – 2500 К]. При каких температурах процесс возможен? # Достигнутый коэффициент комплексности использования сырья ЦМ. При выплавке вторичной меди в шахтной печи (1700 К) протекает реакция: (Cu2O)  + CO  =  [Cu] + CO2  Изменение энергии Гиббса  равно  - 79,2 кДж. Как определяют предел протекания реакции, # При комплексной переработке  Ti-Zr сырья получение циркония-порошка при Т = 1073К по уравнению реакции: 2KF*ZrF4 + 5[Naж ] = Zr + [Kж] +5NaF + KF Изменение энергии Гиббса  равно  - 75.4 кДж. Выражение константы равновесия при оценивании предела протекания реакции # В комплексной комбинированной технологии химическое подавление диоксида азота с возвращением на выщелачивание и аффинаж азотной кислоты осуществляется  по схеме: 6NO2  + H2O   HNO3 + NO Определить количество регенерированной азотной кислоты на моль диоксида азота   #   В комплексной комбинированной технологии химическое подавление монооксида азота с возвращением на выщелачивание и аффинаж азотной кислоты осуществляется  по реакции: 2NO  + 3NH4NO3  = 3N2  + 2HNO3  + 5H2O Определить количество регенерированной азотной кислоты на моль окислителя  # Гидрометаллургический способ комплексной переработки сурьмяно-свинцовых руд включает водное сульфидно-щелочное выщелачивание с последующей электроэкстракцией  сурьмы 4Sb2S3 +  7Na2S  =  3Na3SbS3  +5NaSbS2 Определить количество окислителя в реакции # Металлический рений легко растворяется в азотной кислоте (концентрированной и разбавленной) с образованием рениевой кислоты 3 Re   +  7 HNO3  = 3 HReO4  + 7 NO  + 2 H2O      Количество окислителя на моль восстановителя # Чистый рений получают электролизом  перрената калия в присутствии серной кислоты:4 КReO4  + 2 H2SO4  =  4 Re  + 2 K2SO4  + 7 O2  + 2 H2О  Написать процессы на аноде и катоде # Комплексная щелочная технология переработки выдержанного облученного урана связана с растворением алюминиевой оболочки в горячем растворе едкого натра по уравнению реакции:Al  + 0.85 NaOH + 1.05 NаNO3 + = NaAlO2 + 0.9NaNO2 + 0.15 NH3 + 0.2 H2O Определить количество окислителя на моль алюминия #  Триоксид урана (промежуточный продукт  для получения урана)  получают  прокаливанием солей уранила при 300 оС: UO2(NO3)2   =  UO3 + NO2  + O2  Определить количество  получившегося триоксида урана на моль нитрата уранила # В комплексной технологии извлечения золота при выщелачивании Au-содержащих упорных сульфидных руд в раствор цианирования переходит цинк в комплексе  Na2Zn(CN)4  по реакции: ZnS + 5NaCN + 0.5O2 + H2O = Na2  Zn(CN)4  + NaSCN + 2NaOH Определить потерю цианида на образование комплекса цинка #  Особое значение в комплексной технологии урана имеют уранаты аммония, при прокаливании которых получают триоксид урана (промежуточный продукт гидрометаллургии урана. 9(NH4)2U2O7  →600-900 oC→ 6U3O8 + 14NH3 + 2N2 + 15H2O Определить количество восстановителя на моль триоксида урана # Окисление в автоклавах сульфидной Au-содержащей руды в Нитрокс-процессе связано с разложением пирита: 3FeS2 + 18HNO3 = Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 3H2SO4 + 15NO + 6H2O Определить количество окислителя на моль азотной кислоты # В технологии комплексной переработки сульфидных полиметаллических Pb-Zn спутником является Cd. При обжиге руды кадмий окисляется магнетитом в присутствии кислорода по реакции: 3Cd + 2Fe3O4 + 2O2  = 3(CdO*Fe2O3) Определить количество окислителя на окисление кадмия #  Вскрытие урановых руд осуществляют раствором карбоната натрия в присутствии кислорода по реакции:UO2 + 3 Na2CO3   + 0.5 O2 + H2O  = Na4 [ UO2 (CO3)3]+ 2 NaOH    Выполнить оценку необходимого количества  растворенного кислорода из расчета на моль  восстановителя # Минерал энаргит Cu3AsS4 (сложный полисульфид) является компонентом сульфидных Cu-As руд, перерабатываемых технологиями комплексного извлечения. Определить мольные доли меди и серы от элементного состава. Количество дисульфида меди в химическом составе энаргита #  В технологии комплексной переработки сульфидных полиметаллических Pb-Zn спутником является Cd. При обжиге руды кадмий окисляется магнетитом в присутствии кислорода по реакции: 3Cd + 2Fe3O4 + 2O2  = 3(CdO*Fe2O3 Возможно ли окисление кадмия магнетитом  при отсутствии  кислорода # Минерал  Cu5AsS5 (сложный полисульфид) является компонентом сульфидных Cu-As руд, перерабатываемых технологиями комплексного извлечения ценных компонентов. Указать химический состав минерала, представленный простыми химическими соединениями (сульфидами). Количество диоксида меди как результат необратимой реакции окислительного обжига  одного моля  Cu5AsS5 # Минерал энаргит Cu3AsS4 (сложный полисульфид) является компонентом сульфидных Cu-As руд, перерабатываемых технологиями комплексного извлечения. Определить мольные доли меди и серы от элементного состава. Количество дисульфида меди в химическом составе энаргита #

Обобщенный  -  отношение стоимости извлеченных элементов в товарную продукцию к их суммарной стоимости в сырье.

Потенциальный коэффициент перспективности комплексного использования сырья ЦМ – отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно и технически возможно к стоимости всех полезных компонентов в сырье.

Оптимальный коэффициент комплексности использования сырья ЦМ. Отношение стоимости всех компонентов, которые можно извлекать к валовой стоимости всех компонентов в сырье.

Достигнутый коэффициент комплексности использования сырья ЦМ. Отношение стоимости элементов, извлеченных в товарную продукцию к их оптимально возможной стоимости.

Химическое подавления оксидов азота с возвращением на выщелачивание и аффинаж азотной кислоты осуществляют по следующим реакциям** (1,2):

6NO2  + H2O   HNO3 + NO                           (1)  схема

2NO  + 3NH4NO3  = 3N2  + 2HNO3  + 5H2O      (2)

1  определить количество азотной кислоты, образующейся по реакциям (1, 2) из расчета на  6 молей диоксида азота;

2 определить количество окислителя в реакции (1)

3   количество восстановителя в реакции (2);

** Процесс реализуется при давлении выделяющейся газовой фазы менее 0,05 Мпа и температуре 360-380К. Технология разработана в УПИ (Екатеринбург); используется в комплексных комбинированных технологиях.

6NO2  + 2H2O   4HNO3 + 2NO       (1)

2NO  +3NH4NO3  = 3N2  + 2HNO3  + 5H2O      (2)