3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   «МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ В РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯНИИ»

3.1 Цель работы

Изучить микроструктуры углеродистых сталей с различным содержанием углерода и установить связь с диаграммой состояния железо-углерод.

3.2  Материалы и оборудование

Набор микрошлифов; металлографические микроскопы МИМ-7, МИМ-8; стенд и альбомы с фотографиями микроструктур, диаграмма железо-углерод.

3.3 Теоретическое введение

Сталями называются сплавы на основе железа с содержанием углерода до 2,14 %. Структурообразование этих сплавов описано частью диаграммы железо-углерод, которая расположена слева от ординаты, проходящей через точку Е- углерода 2,14 %.

В соответствии с диаграммой в зависимости от содержания углерода различают:

-    техническое железо – до 0,02%С,  структура – феррит;

- доэвтектоидная сталь – 0,02-0,8%С,  структура – феррит и перлит;

- эвтектоидная сталь – 0,8%С,  структура – перлит;

- заэвтектоидная сталь – 0,8-2,14%С, структура – перлит и цементит.

Такие структуры можно получить после отжига, они называются равновесными.

Феррит – твердый раствор внедрения углерода в -железе с предельной растворимостью 0,02%С и НВ600-800, решетка объемно-центрированная, кубическая.

Цементит – химическое соединение Fe3C с концентрацией углерода 6,69%, со сложной ромбической решеткой и НВ8000.

Перлит – эвтектоид – механическая смесь феррита (7 частей) и цементита (1 часть) пластинчатого или зернистого строения с НВ1800-2200.

После травления 5%-ым раствором азотной кислоты в этиловом спирте в окуляре микроскопа феррит и цементит имеют светлую окраску, перлит – темную.

При использовании больших увеличений (>500) на микроскопе перлит имеет характерное пластинчатое или зернистое строение.

3.4 Задание по работе

3.4.1 Зарисовать схемы микроструктур с указанием структурных составляющих.

3.4.2 Определить в %, на глаз, количество структурных составляющих.

3.4.3 Рассчитать %С по следующим формулам:

- для доэвтектоидной стали % ;

- для заэвтектоидной стали % ;

где  и  площади перлита и цементита;

100 – вся площадь в поле зрения микроскопа.

3.4.4 Определить марки изучаемых сталей по ГОСТ 380-94,                 ГОСТ 1054-88; ГОСТ 1435-99.

3.5 Форма отчета

Зарисовка                                                                       Описание

1. Структурный класс

2. % С

3. Назначение

4. Марка

Рисунок 3 – Образец структурных составляющих

3.6 Контрольные вопросы

3.6.1 Влияние углерода на механические свойства стали.

3.6.2 Классификация углеродистых сталей по способу раскисления

3.6.3 Классификация углеродистых сталей по качеству, по  назначению.

3.6.4 Определение содержания углерода по марке стали.

3.6.5 Влияние серы и фосфора на свойства стали.

3.6.6 Маркировка машиностроительных  углеродистых сталей

3.6.7 Маркировка инструментальных сталей