Лабораторная работа 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ФАЗЫ ГОРНЫХ ПОРОД

Цель работы: определение плотности минеральной фазы гор- ных пород пикнометрическим методом.

Общие сведения

Плотностью минеральной фазы горной породы р0 называется отношение массы твердой беспористой части к ее объему

кг / м3

где Мо - масса твердой фазы породы;

V - объем, занимаемый твердой фазой.

Плотность минеральной фазы горных пород определяется плот- ностью слагающих породы минералов.

Минералы делятся на: тяжелые - ро > 4000 кг/м3;

средние - ро = 4000-2500 кг/м3; легкие - ро < 2500 кг/м3.

Плотность минеральной части горных пород определяют в ос- новном пикнометрическим методом, являющимся и наиболее точ- ным.

Сущность пикнометрического метода заключается в определе- нии объема минеральной фазы горной породы путем нахождения изменения массы пикнометра, наполненного водой, при замене ча- сти этой воды навеской исследуемой породы.

Пикнометр - узкогорлая мерная колба емкостью 25-100 см3, имеющая метку на горлышке, до которой ее заполняют жидкостью.

Для определения плотности засоленных горных пород, отдель- ные минералы которых растворимы в воде или химически взаимо- действуют с ней, вместо воды в качестве пикнометрической жидко- сти используют спирт или керосин (обезвоженный).

Расчет величины плотности минеральной фазы производится по формуле:

где Мі - масса сухого пикнометра; М2 - масса пикнометра с породой; М3 - масса пикнометра с породой и жидкостью; М4 - масса пикнометра с жидкостью; Рж - плотность жидкости при температуре опыта.

Таблица 2.1 Плотность воды при различных температурах

| Температура, оС | Плотность, г/см3 | Температура, оС | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,9991 | 23 | 0,9976 |
| 16 | 0,9990 | 24 | 0,9973 |
| 17 | 0,9988 | 25 | 0,9971 |
| 18 | 0,9986 | 26 | 0,9968 |
| 19 | 0,9984 | 27 | 0,9965 |
| 20 | 0,9982 | 28 | 0,9963 |
| 21 | 0,9980 | 29 | 0,9960 |
| 22 | 0,9978 | 30 | 0,9957 |

Аппаратура: весы аналитические с разновесами, пикнометр, ступка с пестиком для измельчения пробы породы (фарфоровая для песчаных и глинистых пород, агатовая или яшмовая для скальных и полускальных), сито с диаметром отверстий 0,5 мм, пипетка, бюк- сы стеклянные, дистиллированная вода или керосин (при исследо- вании засоленных пород), сушильный шкаф, баня водяная, вакуум- ный насос (при исследовании засоленных пород), воронка.

- Пробу горной породы, находящейся в воздушно-сухом состо- янии, не содержащей случайных, не характерных для данного типа пород включений, измельчают в ступке до крупности 0,25- 0,5 мм. Отбирают среднюю пробу методом квартования массой 100-200 г и просеивают через сито с диаметром отверстий 0,5 мм. Остаток на сите размельчают в ступке и просеивают через то же сито.

- Из просеянной и тщательно перемешанной средней пробы в стеклянный бюкс отбирают навеску из расчета 15 г на каждые 100 см3 емкости пикнометра.

- Навеску породы высушивают в сушильном шкафу при темпе- ратуре 100-105 оС до постоянной массы и охлаждают в эксикаторе.

- Берут два сухих чистых пикнометра и определяют массу каж- дого Мі на аналитических весах (все взвешивания производят с точностью до 0,0001 г).

- Измельченную и высушенную навеску породы делят на две части и через воронку засыпают в сухие пикнометры. Определяют массу пикнометра с породой М2 .

- В пикнометр с породой заливают примерно на 0,3-0,5 его вме- стимости прокипяченную дистиллированную воду. Для удаления воздуха из породы пикнометры помещают в водяную баню и кипя- тят в тбечение 0,5 ч при исследовании грубозернистых пород и 1 ч при исследовании тонкозернистых и глинистых.

При определении плотности минеральной части засоленных горных пород применяют вместо дистиллированной воды керосин, а вместо кипячения - вакуумирование. Керосин необходимо обез- водить и профильтровать. Обезвоживание керосина производят пу- тем взбалтывания его с силикагелем, который предварительно про- каливают в муфеле при 500оС в течение 4 ч. На 1 л керосина берут 250 г силикагеля. Плотность обезвоженного керосина устанавлива- ют ареометром.

Для удаления воздуха из породы применяют вакуумирование с помощью вакуумного насоса. Степень разрежения при вакуумиро- вании определяют по началу выделения пузырьков воздуха. Жид- кость в пикнометре под вакуумом должна находиться около 1 ч (до прекращения выделения пузырьков воздуха из породы).

После удаления воздуха пикнометры охлаждают до комнатной температуры и доливают до мерной черты на горлышке прокипя- ченную дистиллированную воду. Уровень воды в пикнометре уста- навливают строго по нижнему краю мениска, для чего пипеткой добавляют или удаляют необходимое количество воды. Пикнометр тщательно обтирают и определяют массу его с породой и водой Мз