3 Практическая работа

Определение водопоглощения пород

Водопоглощение – количество воды поглощаемой образцом горной породы в течении трех суток [1, 7].

Для определения водопоглощения образца необходимо следующее оборудование и материалы:

1 Сушильный шкаф.

2 Весы ВЛР или электронные.

3 Емкость (ванночки).

4 Образцы горной породы.

5 Вода.

6 Хлопчатобумажная ткань.

Подготовка

Нарезанные образцы горной породы правильной формы (цилиндрической, кубической, призматической) или произвольной формы нумеруют 
(№ пробы, № образца или индекс), записывают в таблицу.

| № пробы | № образца | Вес образца в сухом состоянии Ро, г | Вес образца насыщенный водой Р, г | ∆Р = Р – Ро, г | Влажность W, % | Средняя влажность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Ход работы

Образцы горной породы помещают в сушильный шкаф, включают его и поддерживают температуру сушки 105-110ºС, через три часа отключают, вынимают образцы щипцами, охлаждают и взвешивают, данные записывают в таблицу, колонка 3.

Охлажденные образцы ставят последовательно в емкость и заливают водой (приблизительно на два мм выше образца), через трое суток насыщенные водой образцы достают из емкости, промокают торцы х/б тканью и взвешивают, результаты записывают в таблицу, колонка 4.

Оформление результатов

Водопоглощение вначале считают для каждого образца по формуле:

где	Ро – вес образца насыщенный водой, г;

Р – вес высушенного образца, г.

Затем считают среднее значение.