ТЕМА 3.2. Основы теории обработки металлов давлением.

Определение очага деформации при обработке металлов давлением. Параметры, характеризующие очаг деформации. Геометрический и физический очаги деформации.

- ОЧАГ ДЕФОРМАЦИИ

Лекция 1

Виды прокатки. Геометрия очага деформации при прокатке

План лекции

1. Виды прокатки

2. Геометрия очага деформации при прокатке

3. Параметры деформации при прокатке

1.1 Виды прокатки

Прокаткой называется процесс деформации металла путем обжатия исходной заготовки между вращающимися валками с целью уменьшения поперечного сечения заготовки и придания ей заданной формы.  Широкое применение прокатки объясняется рядом преимуществ ее по сравнению с другими видами обработки давлением (прессованием, волочением), а также высокой производительностью этого процесса и меньшей стоимостью получаемых изделий. Прокатка является эффективным инструментом для формирования структуры, обеспечивающей повышение эксплуатационных свойств изделий. Поэтому существует много схем термомеханической обработки, включающих прокатку. В настоящее время широко внедряется совмещение обработки давлением с литейным производством. Примером может служить высокопроизводительный способ непрерывного литья и прокатки стали и сплавов. Прокатка, как и любой другой процесс обработки давлением, основан на способности материалов пластически деформироваться без разрушения. При пластической деформации изменяется не только форма и размеры деформированного тела, но и структура материала. Процессы прокатки принято классифицировать по разным признакам.

1. В зависимости от направления обработки различают продольную (а), поперечную (б) и винтовую (в) прокатки.

Рис.1 Продольная прокатка

Рис2 Поперечная прокатка

Рис3 Косая прокатка

2. По режиму работы станов прокатка бывает непрерывной и реверсивной.

3. По состоянию металла различают горячую, теплую и холодную прокатку.

4. По виду изделия прокатка может быть листовая и сортовая.

5. Рабочие валки могут быть с гладкой бочкой или с нарезными калибрами. Наиболее распространенным является процесс прокатки в двух валках. 6. По схеме действия сил на прокатываемую полосу и на валки, условиям на контакте, напряженно –деформированному состоянию и скоростным условиям в очаге деформации различают симметричный и асимметричный процессы прокатки. Процесс прокатки в двух валках называется симметричным, когда имеется полная аналогия схемы действия сил на прокатываемую полосу, условия на контакте, напряженно – деформированного состояния и скоростных условий в зонах обжатия, относящихся к каждому из валков. Если оси валков параллельны и лежат в одной плоскости, валки имеют одинаковые диаметры и вращаются в разные стороны с одинаковыми окружными скоростями, прокатываемый металл однороден по своим механическим свойствам и на него действуют только силы от валков, то такой процесс прокатки называется простым. Такой вид прокатки и будет в основном рассмотрен в данном курсе лекций.

  - Геометрия очага деформации при прокатке

ОЧАГ ДЕФОРМАЦИИ – [deformation zone] — участок деформируемого валками металла. Геометрический очаг деформации включает объем металла между поверхностями контакта металла с валками, плоскостями входа и выхода и боковыми поверхностями полосы. Фактический очаг деформации больше геометрического, т.к. включает и внеконтактные (внешние) зоны, где деформация постепенно затухает. Геометрическими параметрами очага деформации являются обжатие, уширение, дуга и угол захвата. По скоростным условиям в очаге деформации в общем случае выделяют три зоны: отставания со стороны входа, где скорость продольного перемещаемого металла превышает горизонтальную составляющую окружной скорости валков, зону прилипания, в которой эти скорости одинаковы и отсутствует скольжение между металлом и валком, и зону опережения, где металл опережает валок."

Рис. 1 Очаг деформации

При продольной прокатке одновременно пластической деформации подвергается не весь объем обрабатываемого металла, а только его небольшая часть находящаяся вблизи валков. Эту часть металла называют очагом деформации. Различают геометрический очаг деформации и фактический очаг деформации. Геометрический очаг деформации это объем прокатываемого металла, АА1В1В, заключенный между валками прокатного стана, а также плоскостями входа АА1 металла в валки и выхода ВВ1 металла из валков. Экспериментально установлено, что пластическая деформация распространяется и на зоны прилегающего к плоскостям входа и выхода – это зоны внеконтактной деформации. С учетом этого объем металла, включающий геометрический очаг деформации и внеконтактной зоны – это фактический очаг деформации.

Дуга АВ, по которой деформируемый металл контактирует с валками – дуга захвата. Центральный угол α, соответствующий дуге захвата АВ – угол захвата. Проекция очага деформации на горизонтальную ось – длина очага деформации – lд. По данным исследователей фактическая длина очага деформации зависит от многих факторов и обычно меняется от 1,2 до 1,7 от длины геометрического очага деформации. Таким образом, форма геометрического очага деформации при прокат- ке характеризуется: 1 – углом захвата α; 2 – высотами сечения h0 и h1; 12 3 – длиной очага деформации l д; 4 – начальной и конечной шириной полосы b0 и b1. D ∆ h cosα = 1 − . При малых углах R ∆ h α ≈ AB ≈ l ä = R∆ h .

1.1. Алгоритм расчета характеристик очага деформации

Алгоритм расчета размеров очага деформации представляет собой последовательность вычислений указанных ниже параметров.

- Абсолютное обжатие полосы

h  h0 – h1 ;

- Относительное обжатие

;

- Угол захвата

.

- Длина дугу захвата

5.   Ширина полосы после прохода b1  и величина уширения  b

b1 = b0 + b,		 = 0,4  ld.

6.   Площадь контактной поверхности

Ак = 0,5 ld (b0 + b1).

- Коэффициент вытяжки (определяется из уравнения постоянства объемов)

.

- Длина полосы после прохода

L1 =  L0.

- Коэффициенты уширения и обжатия соответственно:

;			.

Вопросы для контроля

1. Что изучает дисциплина «Теория ППВ»?

2. Дайте определение процессу прокатки.

3. По каким признакам классифицируют процессы прокатки?

4. В чем разница геометрического и фактического очагов деформации?

5. Что такое симметричный процесс прокатки?

6. Дайте определение углу захвата.

7. Какими параметрами характеризуется форма геометрического очага деформации при прокатке?

8. Какие относительные величины используют для характеристики перемещения металла при прокатке?

9. Какие относительные величины используют для оценки интенсивности деформации при прокатке?

10. Что такое истинные (логарифмические) деформации при прокатке и по каким формулам их определяют?

11. Как можно записать закон постоянства объема применительно к прокатке?

12. По какой формуле определяют коэффициент формы очага деформации при прокатке?