Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

## Г.А.  Реутова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

(ОЦЕНИВАЕМЫЕ К РК1 и РК2)

По дисциплине: «Металлургия свинца, цинка и кадмия»

Усть-Каменогорск

2024

РК1  Оцениваемые задания обязательные; неоцениваемые – для закрепления учебной программы.

Типовые решения предложены в Приложении А

Задание 1 (оцениваемое) 100 баллов

Щелочное рафинирование  свинца от олова, мышьяка и сурьмы осуществляется при температуре 400-450оС  (1) – (3).

В качестве окислителя используется селитра NaNO3. В процессе рафинирования протекают следующие основные реакции:

2As +2NaNO3 + 4NaOH = 2Na3AsO4 + 2H2O + N2            (1)

2Sb +2NaNO3 + 4NaOH = 2Na3SbO4 + 2H2O + N2            (2)

5Sn +4NaNO3 + 6NaOH = 5Na2SnO3 + 3H2O + 2N2          (3)

С одновременным окислением свинца (4):

5Pb +2NaNO3 + 8NaOH = 5Na2PbO2+ 4H2O + N2                 (4)

Щелочное рафинирование свинца от цинка осуществляют аналогично очистке от мышьяка, олова и сурьмы без использования  селитры.

4[Zn]Pb + 2NaOH + 2О2 =  (Na2O·4ZnO) + H2O             (5)

1 Определить количество окислителя в реакциях (1) – (5) на  «n» моль примеси?  «n» номер варианта (порядковый номер в списке группы)

2 Роль гидроксида натрия  при рафинировании свинца?

3 Можно ли заменить нитрат натрия кислородом в реакциях (1) - (4)?

Задание 1.1  (неоцениваемое)  Подготовка к экзамену.

- Номер варианта равен номеру в списке группы

Рациональный состав руды, шлака, штейна определяет материальный баланс в системе: элементы, химические соединения, минералогический состав.

Справочное значение молярной энтальпии образования веществ необходимо при расчете тепловых балансов технологических операций в металлургии свинца, цинка и кадмия.

1  Природный минерал пироморфит {Pb5(PO4)3CI}указывает мольную долю свинца от элементного состава ——- %, ?   степень окисления свинца ——?   Расчет автогенности процесса связан с использованием расчета энтальпии реакции по закону Гесса: ——?

Реакция образования пироморфита, для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

2 Формула минерала цинка  каламин  {Zn4[Si2O7](OH)2*H2O}указывает мольную  долю цинка от элементного состава ———%,?  Химический состав ?

Реакция образования смитсонита (ZnCO3), для которой стандартная энтальпия образования при 298 К приведена в термодинамических справочниках?

Задание 2    (оцениваемое) 100 баллов

Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С и давления 101325 Па представлен  следующими  основными  реакциями:

12 CuFeS2  + 35O2 = 4 Fe3O4 + 6Cu2O +24SO2                                   (1)

6ZnS +11O2 = 2 (ZnO*2ZnSO4)  + 2SO2                                            (2)                                                              4PbS  + 7O2 = 2(PbO*PbSO4) + 2SO2                                                   (3)                         2(ZnO*2ZnSO4)  +3SiO2  = 3(2ZnO*SiO2) + 4SO2 + 2O2                    (4)                                        4(ZnO*2ZnSO4)  +6(CaO* SiO2 ) = 6(2ZnO*SiO2)+ 6CaSO4 + 2SO2 + O2

(5)                                                                                                                                                      2 Fe3O4  + 3Cd +2O2 = 3(CdO*Fe2O3)                                                   (6)

Определить количество окислителя на  «n» моль серы  в реакциях (1) – (5);

на  «n» моль кадмия в реакции (6)?

Задание 2.1*  (неоцениваемое)  для закрепления стехиометрического баланса.

- повышенной трудности

При химико-аналитическом контроле содержания металлов в полисульфидном металлургическом сырье используют в качестве окислителя в кислой среде  растворитель – меланж: смесь концентрированных  азотной кислоты (до 100%) и серной кислоты (96%) в соотношении 9 : 1, моль. Аналитический расчет выполняют по уравнению реакции:

(11/4) ZnS  + (9HNO3 + H2SO4) = ZnSO4  + (7/4)Zn(NO3)2  + (22/4)NO2 + (11/4)S  + (11/2)H2O                                                                                   (1)

ZnS  + (9HNO3 + H2SO4) → ZnSO4  + Zn(NO3)2  + NO2 + SO2  + H2O     (2)

Определить: в какой из реакций (1) и (2) расход окислителя больше из расчета на один моль меланжа.

РК2

Задание 3 (оцениваемое) 100 баллов

Получение кадмиевой губки

После процесса выщелачивания из раствора выделяют  кадмиевый кек. Выделение кадмия из раствора осуществляется процессом цементации. В качестве цементатора используется цинковая пыль:

CdSO4  + Zn = Cd + ZnSO4                             (1)

В процессе цементации все соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием мышьяковистого водорода (арсин).

AsO3-3 + 3Zn + 9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3      (2)

AsO4-3 + 4Zn +  11H+ = 4Zn2+ +  4H2O + AsH3       (3)

1 Научное  (термодинамическое) обоснование роли цинка как цементатора?

2  Объяснить разное количество ионов водорода (рН среды) в реакциях (2) и (3)?

Аргументировать  (подтвердить) ответ методом ионно-электронного баланса.

Задание 3.1 (неоцениваемое) - подготовка к экзамену

Растворение кадмиевой губки

В процессе цементации большая часть кадмия и часть ионов никеля переходит в кадмиевую губку. Основное количество кобальта при этом остаётся в растворе. Полученный губчатый цементный осадок отделяют от раствора и подвергают процессу растворения. Растворение кадмиевой губки осуществляется отработанным электролитом цинкового или кадмиевого производств.

Полученный раствор подвергается очистке от таллия, для чего обрабатывается перманганатом  или бихроматом калия

Tl2SO4 + K2Cr2O7 = K2SO4 + Tl2Cr2O7                  (4)

3Tl+ + 2MnO4- + OH- + 6H2O = 3Tl(OH)3 + 2MnO(OH)2        (5)

Полученные соли талия являются нерастворимыми соединениями и  после отделения от раствора направляются на извлечение таллия.

Электронный баланс в реакциях (4) и (5)?

Задание 4 (оцениваемое) 100 баллов

Рафинирование свинца (обезмеживание) ликвацией.

Графо-аналитический расчет.

Предлагается  диаграмма Pb – Cu (рисунок 1). Определить:

1 Состав и массу *свинцовой (медной) фазы при ликвации G =«n», кг исходного расплава с массовой долей свинца  = (40 +«n»),% масс. при температуре ТоС=1100+«n». *«n» - четное (фаза свинцовая); нечетное – медная.

2 Состав исходного сплава, для которого при температуре ТоС масса свинцовой  фазы составляет 50%;

3 Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой (медной) фазы добавить «n» кг равновесной с ней цинковой фазы при Т, К.

«n» равно номеру варианта.

Задание 4.1 (неоцениваемое).

По фазовой диаграмме  Zn – Mg;  Pb - Mg (индивидуальное ) для фиг.точек «o, f, n»  определить:

- число фаз и их агрегатное состояние;

- составы равновесных фаз;

- массы равновесных фаз при температурах выше и ниже на 10 0С для бинарной системы массой 100 кг;

Приложение А

Типовые примеры решения индивидуальных заданий.

1     Щелочное рафинирование  свинца от олова, мышьяка и сурьмы осуществляется при температуре 400-450оС  (1) – (3).

В качестве окислителя используется селитра NaNO3. В процессе рафинирования протекают следующие основные реакции:

2As +2NaNO3 + 4NaOH = 2Na3AsO4 + 2H2O + N2            (1)

Количество окислителя в реакции на пять молей (5 моль) мышьяка?

Решение.

Окислитель принимает электроны. Азот нитрата натрия с условным зарядом  «+5» в продукте имеет условный заряд  «0»;  Два  моля  атомов азота приняли 10 электронов, являясь окислителями. Соответственно, нитрат натрия является окислителем.

Два моля мышьяка окисляются  двумя молями окислителя, соответственно пять молей мышьяка  потребуют для окисления 5 моль NaNO3.

Электронный баланс:  2 моль As понизили условный заряд на  10 моль е-; (от 0 до +5 на моль мышьяка);

2 моль  азота  (NaNO3) повысили условный заряд  на 10е-  (от +5  до  0 на моль атомов азота).

2  Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С и давления 101325 Па представлен  следующей  реакцией:

12 CuFeS2  + 35О2  = 4 Fe3O4 + 6Cu2O +24SO2                                   (1)

Определить количество окислителя на  «n» моль серы  в реакции (1)

12 CuFeS2  окисляются 35 моль кислорода ( условный заряд  серы изменяется от «-2» до «+4» (потеря 6 электронов на моль серы); 24 моля серы отдают 144е-,

В данной реакции кроме межмолекулярного окисления- восстановления выполняется внутримолекулярное : железо с условным зарядом «+2» изменяет до «+3» (из 12 моль железа  8 моль железа «+3»); 4 моль железа не изменяют заряд.

Fe3O4  = Fe2O3*FeO

35 моль О2  принимают  (35 * 4 ) = 140е- ;  12 моль Cu принимают 12е- ;

Из 12 моль Fe+2  только 8 моль отдают 8е-, Общее количество отданных электронов (144 + 8) равно 152; количество принятых электронов равно (140 + 12) = 152. ЭЛЕКТРОННЫЙ баланс.

Соответственно, количество окислителей на 24 моль серы равно (35О2 + 12Cu+2)  окислители. Для варианта 5.  На 5 моль серы  окислителям необходимо  принять (5 * 6 = 30е-), что соответствует  [(2,50 – 1,66)е- +7,29*4 е-] = 30

2,5 CuFeS2  + 7,29О2  = 0,833 Fe3O4 + 1,25Cu2O +5SO2

Результат:   на 5,0 моль серы - восстановитель:   0,84 моль Cu+2     и  7,29  моль О2

+  1,66 моль Cu+2     окислитель на 1,66 моль Fe+2 (восстановитель).

Возможны другие варианты ответа, можете предлагать

Выделенный текст для всех вариантов одинаковый.

3 Получение кадмиевой губки

После процесса выщелачивания из раствора выделяют  кадмиевый кек. Выделение кадмия из раствора осуществляется процессом цементации. В качестве цементатора используется цинковая пыль:

CdSO4  + Zn = Cd + ZnSO4                             (1)

В процессе цементации все соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием мышьяковистого водорода (арсин).

AsO33- + 3Zn + 9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3      (2)

Научное обоснование роли цинка как цементатора?

Металлы с меньшим электродным потенциалом химически активнее в соответствии с законами термодинамики в сравнении с металлами, имеющими больший электродный потенциал. (φ= - 0,76 В);  (φ= -0,402 В)

2  Объяснить  количество ионов водорода (рН среды) в реакции (2)

В кислой среде            AsO33- + 9H+ + 6е- = AsH3 + 3H2O

As+3  + 6е- = As-3

Требуется 9H+ для получения 3Н+  + 6Н+

Рафинирование металлов ликвацией (обесцинкование свинца)

По диаграмме Pb – Zn ( рисунок 2). Определить:

1 Состав и массу свинцовой (цинковой) фазы при ликвации G, кг исходного расплава с массовой долей свинца , % при температуре Т, К.

2 Состав исходного сплава, для которого при температуре Т,К масса свинцовой фазы составляет 40% по массе;

3 Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой фазы добавить «n» кг равновесной с ней цинковой фазы при Т, К.

«n» равно номеру варианта.

Таблица 2 – Рабочие характеристики ликвации

| № варианта | Фаза | Pb, % | Т, К | G, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zn | 20 | 773 | 30 |

Решение:

1 Определение состав и массы цинковой фазы при ликвации 30 кг исходного расплава с массовой долей свинца  = 20 % при температуре 773 К (500 0С).

По диаграмме фазового равновесия системы Pb-Zn (Рис. В 3) температуре 500 0С соответствует состав ж1 19% Zn и ж2 98 % Zn (по правилу коноды: концы коноды указывают составы равновесных фаз; массы равновесных фаз относятся как обратные плечи коноды). Конода – линия, проходящая через фиг. точку, соответствующую заданному составу при заданной температуре параллельно оси сосава до пересечения с границами двухфазной области.

Выход цинковой фазы при 773 К по правилу коноды составит ож1 / ж1ж2 из этого выход ликвируемого цинка 81 %, на 30 кг расплава масса цинковой фазы 30*0,81= 24,3 кг.

2 Состав исходного сплава, для которого при температуре 773 К масса свинцовой фазы составляет 40% по массе;

По диаграмме фазового равновесия системы Pb-Zn (Рис. В 3) по правилу коноды находим массу фаз при температуре 773 К соответствующей свинцовой фазе 40% по массе.

масса свинцовой фазы ож1 / ж1ж2 = 12,4 кг

масса цинковой фазы соответственно 17,6 кг.

При массе свинцовой фазы 40% по массе: 12,4*0,4 = 4,96 кг, соответственно масса цинковой фазы 25,04 кг.

Состав исходного сплава при температуре 773 К и массе свинцовой фазы  40%: (4,96/30)*100% = 16,5 % Pb; и 83,5 % Zn.

3 Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой фазы добавить 2 кг равновесной с ней цинковой фазы при 773 К.

Добавление 2 кг цинковой фазы равновесной со свинцовой фазой изотермически по условию не изменяет составы равновесных фаз; изменятся массы фаз.

Самоконтроль к РК1 и РК2

Типовые тесты (самоконтроль) к РК 1

Типовой тест – задание к РК 1  «Металлургия свинца, цинка и кадмия» Ответ - полное определение.

1  Минерал свинца - галенит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

2  Минерал свинца - церуссит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

3  Минерал свинца -англезит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

4  Минимальное содержание свинца в рудах промышленной переработки:

А) 0,1%

В) 0,15

С) 0,2%

D) 0,25%

Е)  0,3-0,7%

5   Метод обогащения свинцово-цинковых руд:

А) магнитное обогащение

В) гравитационное обогащение

С) флотационное обогащение

D) классификация

Е)  промывка

6 Компоненты, используемые для приготовления электролита для электролитического рафинирования свинца:

А) H2SiF6, PbSiF6

В)Pb(NO3)2, HNO3

C) PbSiF6, HF

D) Pb(BF4)3, HF

E) H2SiF6, HF

8 Основная реакцию на катоде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl-

9 Основная реакция на аноде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl

10  Содержание свинца в рафинированном свинце электролизом, %:

А) 99,995-99,997

В)  99,950- 99,960

С)  99,930 – 99,950

D)  99,900  – 99,930

E)   99,500 -99,900

11  Основная реакцию процесса выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

A) FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

B) ZnSiO3 + H2SO4 = ZnSO4 + H2SiO3

C) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

D) CdO + H2SO4 = CdSO4 + H2O

E) ZnFe2O4 + 4H2SO4 = ZnSO4 + Fe2( SO4)3 + 4H2O

12  Распределение  феррита меди в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

13   Распределение  сульфата кальция в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А) полностью переходит в раствор

В) частично переходит в раствор

С) частично остаётся в твёрдом остатке

D) практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

14 Распределение феррита кадмия в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

15 Распределение  соединений хлора и фтора  в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходят в раствор

В)  частично переходят в раствор

С)  частично остаются в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаются в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяются между раствором и твёрдым остатком

16     Окислитель, используемый для окисления  Fe2+  до Fe3+ в процессе нейтрального выщелачивания обожжённого цинкового концентрата:

А) кислород воздуха

В) чистый сжатый кислород

С)  пиролюзит (MnO2)

D) воздух, обогащённый кислородом

Е)  перекись водорода (Н2О2)

17   Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой

5 Zn    +   12  HNO3  =   5 Zn(NO3)2   +   N2    +  6  H2O , моль:

А)  2,0

В)  6.0

С)  8.0

D)  10,0

Е)  13,0

18  Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка концентрированной азотной кислотой   Zn    +   4  HNO3  = Zn(NO3)2   +  2 NО2   +  2 H2O, моль:

А)  3.0 моль

В)  1.0 моль

С)  2.0 моль

D) 2.5 моль

Е)  1,5 моль

19  Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 124400 -  88.4 Т , Дж [ 298 – 333 К]                         Zn    +   4  HNO3  =    Zn(NO3)2   +  2 NО   +  2 H2O         ( 1 )    Соответственно: Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж на моль окислителя:

А)  – 31.1

В)    - 62,2

С)  - 124.4

D)   - 44,2

Е)     88.4

20 Укажите какую из примесей, характеризующихся приведёнными рН гидратообразования, нельзя удалить из нейтрального цинкового раствора гидролитическим способом, если он имеет  рН = 5,2-5,4

А) Co2+ - pH = 6,4

B) Со3+   - pH = 1,0

C) Sb3+ - pH = 1,2

D) Fe3+ - pH = 1,6

E) Sn3+-     pH = 1,4

21 Примесь, удаляемая цементацией цинком: (φ= -0,79 В):

А) Al -φ= -1,66 В

B) φ= -1,18 В

С) φ= -2,39 В

E) φ= -2,71 В

Е) φ= +0,34 В

22   Примесь, не удаляемая цементацией цинком: (φ= - 0,79 В)

(φ= -0,79 В)

А) Al -φ= -2,71 В

B) φ= -0,25 В

С ) φ= -0,402 В

D) φ= - 0,27 В

E) φ= - 0,247 В

23  Реакция  в основе цементационной очистки сульфатных цинковых растворов от кадмия:

А) Fe + СdSO4  = Cd + FeSO4

D) Mn + СdSO4  = Cd + MnSO4

C) 2Al + 3СdSO4  = 3Cd + Al2(SO4)3

D) Zn + СdSO4  = Cd + znSO4

E) Mg + СdSO4  = Cd + MgSO4

24  Стандартный потенциал кадмия:

А) – 0,763 В

В)  – 0,403 В

С)  - 0,127 В

D)   + 0,34 В

Е)    + 0,8 В

25   Аквакомплексы  кадмия в водном растворе:

А) [Cd(H2O)4]2+ и [Cd(H2O)6]2+

В)  [Cd(H2O)2]2+ и [Cd(H2O)632+

С)  [Cd(H2O)5]2+ и [Cd(H2O)7]2+

D)  [Cd(H2O)]2+ и [Cd(H2O)8]2+

Е)  [Cd(H2O)3]2+ и [Cd(H2O)6]2+

26   Аминокомплексы, который образуют кадмий в водных растворах:

А) [Cd(NH3)]2+

В)  [Cd(NH3)2]2+

С)  [Cd(NH3)3]2+

D)  [Cd(NH3)4]2+

Е)  [Cd(NH3)5]2+

27   Цианокомплексы кадмия  в водных растворах:

А)  [Cd(CN)4]2- и [Cd(CN)6]4-

В)  [Cd(CN)3]- и [Cd(CN)5]3-

С)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)3]-

D)  [Cd(CN)7]5- и [Cd(CN)8]6-

Е)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)5]3-

28  Минерал кадмия – гренокит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

29  Минерал кадмия – оттовит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

30  Минерал кадмия – монтепонит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

1  Минерал свинца - галенит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

B

2  Минерал свинца -церуссит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

E

3  Минерал свинца -англезит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

A

4  Минимальное содержание свинца в рудах промышленной переработки:

А) 0,1%

В) 0,15

С) 0,2%

D) 0,25%

Е)  0,3-0,7%

Е

5   Метод обогащения свинцово-цинковых руд:

А) магнитное обогащение

В) гравитационное обогащение

С) флотационное обогащение

D) классификация

Е)  промывка

С

6  Компоненты, используемые для приготовления электролита для электролитического рафинирования свинца:

А) H2SiF6, PbSiF6

В)Pb(NO3)2, HNO3

C) PbSiF6, HF

D) Pb(BF4)3, HF

E) H2SiF6, HF

А

8 Основная реакцию на катоде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl-

А

9 Основная реакция на аноде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl

С)

10  Содержание свинца в рафинированном свинце электролизом, %:

А) 99,995-99,997

В)  99,950- 99,960

С)  99,930 – 99,950

D)  99,900  – 99,930

E)   99,500 -99,900

А

11  Основная реакцию процесса выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

A) FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

B) ZnSiO3 + H2SO4 = ZnSO4 + H2SiO3

C) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

D) CdO + H2SO4 = CdSO4 + H2O

E) ZnFe2O4 + 4H2SO4 = ZnSO4 + Fe2( SO4)3 + 4H2O

C

12  Распределение  феррита меди в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

D

13   Распределение  сульфата кальция в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А) полностью переходит в раствор

В) частично переходит в раствор

С) частично остаётся в твёрдом остатке

D) практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

D

14 Распределение феррита кадмия в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

D

15 Распределение  соединений хлора и фтора  в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходят в раствор

В)  частично переходят в раствор

С)  частично остаются в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаются в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяются между раствором и твёрдым остатком

А

16     Окислитель, используемый для окисления  Fe2+  до Fe3+ в процессе нейтрального выщелачивания обожжённого цинкового концентрата:

А) кислород воздуха

В) чистый сжатый кислород

С)  пиролюзит (MnO2)

D) воздух, обогащённый кислородом

Е)  перекись водорода (Н2О2)

С

17   Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой

5 Zn    +   12  HNO3  =   5 Zn(NO3)2   +   N2    +  6  H2O , моль:

А)  2,0

В)  6.0

С)  8.0

D)  10,0

Е)  13,0

А

18  Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка концентрированной азотной кислотой   Zn    +   4  HNO3  = Zn(NO3)2   +  2 NО2   +  2 H2O, моль:

А)  3.0 моль

В)  1.0 моль

С)  2.0 моль

D) 2.5 моль

Е)  1,5 моль

С

19  Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 124400 -  88.4 Т , Дж [ 298 – 333 К]                         Zn    +   4  HNO3  =    Zn(NO3)2   +  2 NО   +  2 H2O         ( 1 )    Соответственно: Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж на моль окислителя:

А)  – 31.1

В)    - 62,2

С)  - 124.4

D)   - 44,2

Е)     88.4

В

20 Укажите какую из примесей, характеризующихся приведёнными рН гидратообразования, нельзя удалить из цинкового раствора гидролитическим способом, если он имеет  рН = 5,2-5,4

А) Co2+ - pH = 6,4

B) Со3+ - pH = 1,0

C) Sb3+ - pH = 1,2

D) Fe3+ - pH = 1,6

E) Sn3+  -  pH = 1,4

А

21 Примесь, удаляемая цементацией цинком: (φ= - 0,76 В):

А) Al -φ= -1,66 В

B) φ= -1,18 В

С) φ= -2,39 В

E) φ= -2,71 В

Е) φ= +0,34 В

Е

22   Примесь, не удаляемая цементацией цинком: (φ= - 0,76 В)

А) Al -φ= -2,71 В

B) φ= -0,25 В

С ) φ= -0,402 В

D) φ= - 0,27 В

E) φ= - 0,247 В

А

23  Реакция  в основе цементационной очистки сульфатных цинковых растворов от кадмия:

А) Fe + СdSO4  = Cd + FeSO4

D) Mn + СdSO4  = Cd + MnSO4

C) 2Al + 3СdSO4  = 3Cd + Al2(SO4)3

D) Zn + СdSO4  = Cd + znSO4

E) Mg + СdSO4  = Cd + MgSO4

D

24  Стандартный потенциал кадмия:

А) – 0,763 В

В)  – 0,402 В

С)  - 0,127 В

D)   + 0,34 В

Е)    + 0,8 В

В

25   Аквакомплексы  кадмия в водном растворе:

А) [Cd(H2O)4]2+ и [Cd(H2O)6]2+

В)  [Cd(H2O)2]2+ и [Cd(H2O)632+

С)  [Cd(H2O)5]2+ и [Cd(H2O)7]2+

D)  [Cd(H2O)]2+ и [Cd(H2O)8]2+

Е)  [Cd(H2O)3]2+ и [Cd(H2O)6]2+

А

26   Аминокомплексы, который образуют кадмий в водных растворах:

А) [Cd(NH3)]2+

В)  [Cd(NH3)2]2+

С)  [Cd(NH3)3]2+

D)  [Cd(NH3)4]2+

Е)  [Cd(NH3)5]2+

D

27   Цианокомплексы кадмия  в водных растворах:

А)  [Cd(CN)4]2- и [Cd(CN)6]4-

В)  [Cd(CN)3]- и [Cd(CN)5]3-

С)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)3]-

D)  [Cd(CN)7]5- и [Cd(CN)8]6-

Е)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)5]3-

А

28  Минерал кадмия – гренокит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

В

29  Минерал кадмия – оттовит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

C

30  Минерал кадмия – монтепонит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

А

Типовые тесты (самоконтроль) к РК 2

Типовой тест – задание к РК2  «Металлургия свинца, цинка и кадмия» Ответ - полное определение.

1  Температура плавления кадмия, оС

А) 321

В) 421

С) 521

D) 621

Е) 721

2  Минерал гренокит:

A) ZnS

B) CdS

C) CuS

D) Zn2SiO3·H2O

E) CuFeS2

3  Температура плавления цинка,оС

A) 327.2

B) 350.1

C)  360.0

D)  405.6

E) 419.5

4  Температура  процесса разложения сульфата цинка по реакции:                           ZnSO4 = ZnO + SO3 , оС

A) 700

B)  890

C)  895

D)  900

E)  906

5  Температура процесса образования феррита цинка, оС

ZnO + Fe2O3 =  ZnO∙ Fe2O3

A) 650

B)  890

C)  895

D   900

E)  906

6  Способ обжига сульфидных цинковых концентратов,  предшествующий дистилляции цинка:

А) сульфатизирующий

В) хлорирующий

С) окислительный

D) восстановительный

Е) карбонильный

7  Температура агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции, оС

А) 1100-1200

В) 1210 - 1250

С) 1260 - 1300

D) 900 - 1000

E) 800 -900

8  Основная реакция агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции:

А) CdS + 3O2  = 2CdO + 2SO2

В) ZnO +Fe2O3 = ZnO∙Fe2O3

С) 2Cu2S + 3O2   = 2Cu2O + 2SO2

D) 2PbS+ 3O2 = 2PbO + 2SO2

Е)  2ZnS + 3O2 =2ZnO + 2SO2

9  Содержание кадмия в медно - кадмиевых кеках, % по массе:

А) 2,0-12,0

В) 12,0-18,0

С)  18,0 - 20,0

D) 20,0  -25,0

Е)  25,0- 30

10  Физическое поведение благородных металлов в процессе дистилляционного получения цинка – распределяются:

А)   в черновой цинк

В)   в  раймовку

С)   в  пусьеру

D)   между черновым цинком и пусьерой

Е)    между черновым цинком и раймовкой

11   Основная реакция  дистилляционного  получения  цинка:

А) PbO + C = Pb + CO

В) Cu2O + C = 2Cu + CO

С) ZnO + C = Zn + CO

D) ZnO∙Fe2O3 + 2CO =   Zn + 2FeO +  2CO2

Е)  ZnSO4 + 4CO =  ZnS + 4CO2

12    Термодинамический характер реакций окисления сульфидов  в процессе обжига сульфидных цинковых концентратов в кипящем слое:

А) незначительное выделение энергии в форме теплоты

В) эндотермический характер

С) изменение энтальпии практически равно нулю

D) экзотермический характер

Е) энтальпия процесса увеличивается

13    Продукты обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

А) агломерат, пыль, газы

В) огарок, штейн, газы

С) огарок, пыль, газы

D) шлак, пыль газы

Е)  шлак, штейн, газы

14   Основная  реакция окислительного обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

15  Основная  реакция cульфатизирующего обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

16  Основную реакцию реакционной плавки свинцовых концентратов:

A) 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2

В) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

С) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

D) PbS + 2PbO  = 3Pb + SO2.

Е) 2Pb + 2SO2 = PbS + PbSO4

17  Температуру реакционной термической плавки свинцового агломерата:

A) 1400-1450оС.

В) 1200-1250оС

С) 1150-1200оС

D) 1100-1150оС .

Е) 1000-1100оС

18  Сульфид, содержание  которого определяет  возможность проведения автогенной плавки свинцовых концентратов:

A) PbS

B) FeS

C) CuFeS2

D ZnS

E) CuS

19  Основная экзотермическая  реакция автогенного процесса сульфидных свинцовых концентратов:

A) 2РbS + 3O2 =  2PbO + 2SO2

B) 2Cu2S +3 O2 = 2Cu2O + 2SO2

C) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

D) 2FeS + 3O2 = 2FeO + 2 SO2

E  2FeS2 = 2FeS + S2

20   Способ сжигания сульфидного сырья в процессе «Айзасмелт»

А) в горизонтальном факеле вдоль поверхности расплава

В) в вертикальном факеле в расплаве шлака

С) в расплаве штейна

D)  в вертикальном факеле высоко над расплавом шлака

Е )  в циклоне

21  Вид дутья, используемого при переработке свинцовых концентратов в агрегате КТВЦЭТ-ЦС

А) угольная пыль в смеси с воздухом

В) природный газ в смеси с воздухом

С) технический кислород

D)  воздушное дутьё

Е)   дутьё, обогащённое кислородом

22   Особенность процесса плавки «КИВЦЭТ-КФ»:

А)  расплав шлака продувают угольной пылью

В)  в расплав одновременно с кислородом вдувают мазут

С)   в расплав одновременно с кислородом вдувают природный газ

D)  наносят слой кокса на поверхность расплава                                                                                                     Е)   в расплав  с кислородом вдувают угольную пыль

23   Реакция при фьюминговании шлаков шахтной свинцовой плавки.

A) Zn + CO2 = ZnО +  CO

B) ZnO + C = Zn + CO2;

C) Zn О+ CO =Zn+ CO2

D) ZnO + Pb = Zn + PbO;

E) PbO + Zn = Pb + ZnO.

24 Температура фьюмингования шлаков шахтной свинцовой плавки, оС.

А) 900  -950

В) 950-1000

С) 1050 1100

D) 1100-1200

Е) 1200- 1300

25  Распределение  меди в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  полностью переходит в возгоны

С)  полностью переходит в штейн

D) полностью остаётся в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении меди в процессе фьюмингования шлаков

26 Распределение  благородных металлов в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  переходят в возгоны

С)  переходят в штейн

D)  полностью остаются в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении благородных металлов  в процессе фьюмингования шлаков

27  Основная реакция сократительной плавки  свинцово-  медных штейнов:

А) PbS + 2PbO = 3Pb + SO2

В) PbS + Fe  =  Pb + FeS

С) PbS + O2  = Pb + SO2

D)  2PbS = 2Pb + S2

Е) PbS + Zn = Pb + ZnS

1  Температура плавления кадмия, оС

А) 321

В) 421

С) 521

D) 621

Е) 721

А

2  Минерал гренокит:

A) ZnS

B) CdS

C) CuS

D) Zn2SiO3·H2O

E) CuFeS2

B

3  Температура плавления цинка, оС

A) 327.2

B) 350.1

C)  360.0

D)  405.6

E) 419.5

Е

4  Температура  процесса разложения сульфата цинка по реакции:                           ZnSO4 = ZnO + SO3 , оС

A) 700

B)  890

C)  895

D)  900

E)  906

A

5  Температура процесса образования феррита цинка, оС

ZnO + Fe2O3 =  ZnO∙ Fe2O3

A) 650

B)  890

C)  895

D   900

E)  906

A

6  Способ обжига сульфидных цинковых концентратов,  предшествующий дистилляции цинка:

А) сульфатизирующий

В) хлорирующий

С) окислительный

D) восстановительный

Е) карбонильный

С

7  Температура агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции, оС

А) 1100-1200

В) 1210 - 1250

С) 1260 - 1300

D) 900 - 1000

E) 800 -900

А

8  Основная реакция агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции:

А) CdS + 3O2  = 2CdO + 2SO2

В) ZnO +Fe2O3 = ZnO∙Fe2O3

С) 2Cu2S + 3O2   = 2Cu2O + 2SO2

D) 2PbS+ 3O2 = 2PbO + 2SO2

Е)  2ZnS + 3O2 =2ZnO + 2SO2

Е

9  Содержание кадмия в медно - кадмиевых кеках, % по массе:

А) 2,0-12,0

В) 12,0-18,0

С)  18,0 - 20,0

D) 20,0  -25,0

Е)  25,0- 30

А

10  Физическое поведение благородных металлов в процессе дистилляционного получения цинка – распределяются:

А)   в черновой цинк

В)   в  раймовку

С)   в  пусьеру

D)   между черновым цинком и пусьерой

Е)    между черновым цинком и раймовкой

В

11   Основная реакция  дистилляционного  получения  цинка:

А) PbO + C = Pb + CO

В) Cu2O + C = 2Cu + CO

С) ZnO + C = Zn + CO

D) ZnO∙Fe2O3 + 2CO =   Zn + 2FeO +  2CO2

Е)  ZnSO4 + 4CO =  ZnS + 4CO2

С

12    Термодинамический характер реакций окисления сульфидов  в процессе обжига сульфидных цинковых концентратов в кипящем слое:

А) незначительное выделение энергии в форме теплоты

В) эндотермический характер

С) изменение энтальпии практически равно нулю

D) экзотермический характер

Е) энтальпия процесса увеличивается

D

13    Продукты обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

А) агломерат, пыль, газы

В) огарок, штейн, газы

С) огарок, пыль, газы

D) шлак, пыль газы

Е)  шлак, штейн, газы

С

14   Основная  реакция окислительного обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

D

15  Основная  реакция cульфатизирующего обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

C

16  Основную реакцию реакционной плавки свинцовых концентратов:

A) 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2

В) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

С) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

D) PbS + 2PbO  = 3Pb + SO2.

Е) 2Pb + 2SO2 = PbS + PbSO4

D

17  Температуру реакционной термической плавки свинцового агломерата:

A) 1400-1450оС.

В) 1200-1250оС

С) 1150-1200оС

D) 1100-1150оС .

Е) 1000-1100оС

A

18  Сульфид, содержание  которого определяет  возможность проведения автогенной плавки свинцовых концентратов:

A) PbS

B) FeS

C) CuFeS2

D ZnS

E) CuS

В

19  Основная экзотермическая  реакция автогенного процесса сульфидных свинцовых концентратов:

A) 2РbS + 3O2 =  2PbO + 2SO2

B) 2Cu2S +3 O2 = 2Cu2O + 2SO2

C) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

D) 2FeS + 3O2 = 2FeO + 2 SO2

E  2FeS2 = 2FeS + S2

D

20   Способ сжигания сульфидного сырья в процессе «Айзасмелт»

А) в горизонтальном факеле вдоль поверхности расплава

В) в вертикальном факеле в расплаве шлака

С) в расплаве штейна

D)  в вертикальном факеле высоко над расплавом шлака

Е )  в циклоне

В

21  Вид дутья, используемого при переработке свинцовых концентратов в агрегате КТВЦЭТ-ЦС

А) угольная пыль в смеси с воздухом

В) природный газ в смеси с воздухом

С) технический кислород

D)  воздушное дутьё

Е)   дутьё, обогащённое кислородом

С

22   Особенность процесса плавки «КИВЦЭТ-КФ»:

А)  расплав шлака продувают угольной пылью

В)  в расплав одновременно с кислородом вдувают мазут

С)   в расплав одновременно с кислородом вдувают природный газ

D)  наносят слой кокса на поверхность расплава                                                                                            Е)   в расплав  с кислородом вдувают угольную пыль

D

23   Реакция при фьюминговании шлаков шахтной свинцовой плавки.

A) Zn + CO2 = ZnО +  CO

B) ZnO + C = Zn + CO2;

C) Zn О+ CO =Zn+ CO2

D) ZnO + Pb = Zn + PbO;

E) PbO + Zn = Pb + ZnO.

C

24 Температура фьюмингования шлаков шахтной свинцовой плавки, оС.

А) 900  -950

В) 950-1000

С) 1050 1100

D) 1100-1200

Е) 1200- 1300

Е

25  Распределение  меди в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  полностью переходит в возгоны

С)  полностью переходит в штейн

D) полностью остаётся в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении меди в процессе фьюмингования шлаков

D

26 Распределение  благородных металлов в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  переходят в возгоны

С)  переходят в штейн

D)  полностью остаются в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении благородных металлов  в процессе фьюмингования шлаков

D

27  Основная реакция сократительной плавки  свинцово-  медных штейнов:

А) PbS + 2PbO = 3Pb + SO2

В) PbS + Fe  =  Pb + FeS

С) PbS + O2  = Pb + SO2

D)  2PbS = 2Pb + S2

Е) PbS + Zn = Pb + ZnS

А

Типовые примеры решения индивидуальных заданий.

1     Щелочное рафинирование  свинца от олова, мышьяка и сурьмы осуществляется при температуре 400-450оС  (1) – (3).

В качестве окислителя используется селитра NaNO3. В процессе рафинирования протекают следующие основные реакции:

2As +2NaNO3 + 4NaOH = 2Na3AsO4 + 2H2O + N2            (1)

Количество окислителя в реакции на пять молей (5 моль) мышьяка?

Решение.

Окислитель принимает электроны. Азот нитрата натрия с условным зарядом  «+5» в продукте имеет условный заряд  «0»;  Два  моля азота приняли 10 электронов, являясь окислителями. Соответственно, нитрат натрия является окислителем.

Два моля мышьяка окисляются  двумя молями окислителя, соответственно пять молей мышьяка  потребуют для окисления 5 моль NaNO3.

2

Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С и давления 101325 Па представлен  следующей  реакцией:

12 CuFeS2  + 35О2  = 4 Fe3O4 + 6Cu2O +24SO2                                   (1)

Определить количество окислителя на  «n» моль серы  в реакции (1)

12 CuFeS2  окисляются 35 моль кислорода ( условный заряд  серы изменяется от «-2» до «+4» (потеря 6 электронов на моль серы); 24 моля серы отдают 144е-,

В данной реакции кроме межмолекулярного окисления- восстановления выполняется внутримолекулярное : железо с условным зарядом «+2» изменяет до «+3» (из 12 моль железа  8 моль железа «+3»); 4 моль железа не изменяют заряд.

Fe3O4  = Fe2O3*FeO

35 моль О2  принимают  (35 * 4 ) = 140е- ;  12 моль Cu принимают 12е- ;

Из 12 моль Fe+2  только 8 моль отдают 8е-, Общее количество отданных электронов (144 + 8) равно 152; количество принятых электронов равно (140 + 12) = 152. ЭЛЕКТРОННЫЙ баланс.

Соответственно, количество окислителей на 24 моль серы равно (35О2 + 12Cu+2)  окислители. Для варианта 5.  На 5 моль серы  окислителям необходимо  принять (5 * 6 = 30е-), что соответствует  [(2,50 – 1,66)е- +7,29*4 е-] = 30

2,5 CuFeS2  + 7,29О2  = 0,833 Fe3O4 + 1,25Cu2O +5SO2

Результат:  0,84 моль Cu+2     и  29,16моль О2

Выделенный текст для всех вариантов одинаковый.

Получение кадмиевой губки

После процесса выщелачивания из раствора выделяют  кадмиевый кек. Выделение кадмия из раствора осуществляется процессом цементации. В качестве цементатора используется цинковая пыль:

CdSO4  + Zn = Cd + ZnSO4                             (1)

В процессе цементации все соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием мышьяковистого водорода (арсин).

AsO + 3Zn + 9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3      (2)

Рафинирование металлов ликвацией

По диаграмме Pb – Zn (Приложение В, рисунок В.3). Определить:

1 Состав и массу свинцовой (цинковой) фазы при ликвации G, кг исходного расплава с массовой долей свинца , % при температуре Т, К.

2 Состав исходного сплава, для которого при температуре Т,К масса свинцовой фазы составляет 40% по массе;

3 Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой фазы добавить «n» кг равновесной с ней цинковой фазы при Т, К.

«n» равно номеру варианта.

Таблица 2 – Рабочие характеристики ликвации

| № варианта | Фаза | Pb, % | Т, К | G, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zn | 20 | 773 | 30 |

Решение:

1 Состав и массу цинковой фазы при ликвации 30 кг исходного расплава с массовой долей свинца  = 20 % при температуре 773 К (500 0С).

По диаграмме фазового равновесия системы Pb-Zn (Рис. В 3) температуре 500 0С соответствует состав ж1 3 % Zn и ж2 98,5 % Zn (по правилу коноды: концы коноды указывают составы равновесных фаз; массы равновесных фаз относятся как обратные плечи коноды). Конода – линия, проходящая через фиг. точку, соответствующую заданному составу при заданной температуре параллельно оси сосава до пересечения с границами двухфазной области.

Выход цинковой фазы при 773 К по правилу коноды составит ож1 / ж1ж2 из этого выход ликвируемого цинка 81 %, на 30 кг расплава масса цинковой фазы 30*0,81= 24,3 кг.   (1,5 см соответствует 30 кг; 9,4 см  - х)

2 Состав исходного сплава, для которого при температуре 773 К масса свинцовой фазы составляет 40% по массе;

По диаграмме фазового равновесия системы Pb-Zn (Рис. В 3) по правилу коноды находим массу фаз при температуре 773 К, соответствующей свинцовой фазе 40% по массе.

масса свинцовой фазы 01ж2/ ж1ж2 = 12,4 кг

масса цинковой фазы соответственно 17,6 кг.

При массе свинцовой фазы 40% по массе: 12,4*0,4 = 4,96 кг , соответственно масса цинковой фазы 25,04 кг.

Состав исходного сплава при температуре 773 К  определяем, проектируя на ось составов точку 01: 60 % Zn и 40 % Pb.

Состав равновесных жидких фаз, если к 100 кг равновесной свинцовой фазы добавить 2 кг равновесной с ней цинковой фазы при 773 К.

Добавление 2 кг цинковой фазы равновесной со свинцовой фазой изотермически по условию не изменяет составы равновесных фаз; изменятся массы фаз.

Проверка расчета:

Равновесные фазы:  цинковая фаза    17,6 кг * 0,985 = 17,336 кг

свинцовая  фаза  12,4 * 0,03  = 0,372

содержат цинка: (0,372 + 17,336) = 17,7 кг

( 30 * 0,6 ) = 18 кг в пределах погрешности масштаба диаграммы.