Лабораторная работа № 6

Микроструктуры термически обработанных
углеродистых сталей

Цель работы: изучение влияния на структуру и свойства углеродистых сталей температуры нагрева при отжиге и закалке и температуры отпуска после закалки.

Содержание работы

Термической обработкой, изменяя структуру, можно получить требуемые свойства конкретной детали. Распространёнными видами обработок являются закалка, отжиг и нормализация. Любой вид термообработки предусматривает нагрев, выдержку при температуре нагрева и охлаждение. Нагрев выполняется выше линии А3 на 30–50 °С для доэвтектоидных сталей и выше линии А1 или Аст (при нормализации) на 30–50 °С для заэвтектоидных сталей (см. рис. 5.1б).

При нагреве и выдержке исходная структура сталей превращается в однородный аустенит. Охлаждение стали выполняется в различных технологических средах, которые и определяют вид обработки: при закалке – в воде, масле, отжиге – вместе с печью, при нормализации – на спокойном воздухе. Каждая среда обеспечивает определенную скорость охлаждения.

Микрошлиф 6 – сталь У8А после закалки и низкого отпуска.

Низкий отпуск практически не изменяет вид мартенсита. Игольчатость его строения сохраняется, но несколько увеличивается травимость кристаллов. Такая структура называется мартенситом отпуска. Твердость стали почти не снижается по сравнению с закаленным состоянием и составляет HRC 60, а ударная вязкость возрастает до 0,2 МДж/м2.

Микрошлиф 7 – сталь после закалки и среднего отпуска. Структура –троостит отпуска. При изготовлении микрошлиф сильно протравливается, поэтому при изучении на микроскопе смотрится серой или темной массой без каких-либо характерных особенностей. Выделения цементита размерами D =10–5 мм не видны даже при увеличении в 500 раз. В связи с этим рекомендуется зарисовка в виде схемы (рис. 6.7а).

Рис. 6.7. Схемы структур стали У8А: а – троостит отпуска; б – сорбит отпуска

Эта весьма дисперсная ферритоцементитная смесь обеспечивает твёрдость НRС 40 и ударную вязкость 0,4 МДж/м2.

Микрошлиф 8 – сталь 45 после закалки от 860 °С и высокого отпуска. Структура – сорбит отпуска. Цементитные выделения диаметром D = 10–4 мм отчётливо видны на светлом фоне феррита (рис. 6.7б). Укрупнение цементитных частиц и уменьшение их количества при высоком отпуске приводят к снижению твёрдости стали до НRС 25 и повышению вязкости до 0,6 МДж/м2.

Порядок выполнения работы

1. Подготовить к работе металлографический микроскоп. Изучение микроструктуры термически обработанных сталей выполняется при определённых увеличениях микроскопа.

2. На каждом микрошлифе просмотреть несколько полей, выявить участок с наиболее характерной структурой и зарисовать в отчете.

3. Объяснить влияние температуры на структуру и свойства сталей после различных видов термической обработки.

3. Контрольные вопросы

1. В наборе фотографий и схем структур найдите перлит пластинчатый, сорбит закалки, троостит закалки, мартенсит закалки, мартенсит отпуска, троостит и сорбит отпуска.

2. Дайте определение каждой структуре и поясните её особенности, укажите, какой термической обработкой её получают, какую твёрдость и вязкость она обеспечивает стали У8.

3. Найдите фотографии и схемы структур стали 45 после отжига с перегревом и стали У8 после закалки с перегревом, укажите названия и особенности этих двух структур, твёрдость и вязкость сталей с такими структурами. Укажите способ исправления структуры сталей.

Отчет по лабораторной работе №6

Микроструктура термически обработанных сталей

1. Цель работы.

Микроструктура термически обработанных сталей изучается на микроскопе ________________ при увеличении __________________________

2. Результаты просмотра структур:

| № образца | Марка стали | Средний химический состав | Вид и режим термообработки | Зарисовка микроструктуры и обозначение структурных составляющих | Механические свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Влияние температуры отжига на структуру и свойства стали______

4. Влияние температуры закалки на структуру и свойства стали _____

5. Влияние температуры отпуска на структуру и свойства стали _____

Содержание