Дисциплина: Современные технологии монолитного строительства

Группа: 22-ССТ-3

Выполнил: Федоренко О.В.

Проверил: Гольцев А. Г.

Практическое занятие № 08

Пример расчета электропрогрева

(электродного прогрева) бетонной смеси.

Исходные данные:

Город                                           г. Чара

Месяц	январь

Температура изометрическая    tиз = +40°С

Время перевозки                        tтр = 8 мин

Высота подъема краном            Hпод = 12 м

Марка автомобиля                     МАЗ-503

Время укладки                           tу = 10 мин

Тип опалубки                             V

Класс бетона                              В15

Расход цемента                          Ц=350 кг/м

Марка цемента                           М400

Расход арматуры                       Ра = 70 кг/м3

Температура бетона конечная                                                           tб.к = +5°С

Температура бетона начальная                                                          tб.н = +5°С

Решение:

- Определим объем бетона в конструкции:

Vб = 5 · 2,2 · 0,6 = 6,6 м3

- Рассчитаем поверхность охлаждения конструкции:

Fохл = 2 · 2,2 · 0,6 + 2 · 5 · 2,2 + 5 · 0,6 = 27,64 м2

- Определим модуль поверхности конструкции:

Мп = FохлVб = 27,646,6 = 4,19 м-1

- Определим суммарное относительное снижение температуры бетонной смеси при всех операциях: при транспортировании, перезагрузке, укладке и уплотнении.

  - При транспортировании

Δtтр = Δtˊтр · τтр = 0,0025 · 8 = 0,02 °С/°С

где Δt´тр – относительное снижение средней температуры бетонной смеси при транспортировке (табл. П. 4.1).

  - При перемещении краном:

Δtпер = 0,0022 · Hпод = 0,0022 · 12 = 0,0264 °С/°С

  - При перезагрузке и погрузке:

Δtп = 0,032 °С/°С

  - При укладке и уплотнении:

Δtу = Δt´у · τу = 0,007 · 10 = 0,07 °С/°С

где Δt´у – относительное снижение средней температуры бетонной смеси при уплотнении и укладке (табл. П. 4.2).

  - Определим суммарное относительное снижение температуры:

∑Δtтр = Δtтр + Δtпер + Δtп + Δtу =

= 0,02 + 0,0264 + 0,032 + 0,07 = 0,1484 °С/°С

- Определим начальную среднюю температуру бетонной смеси после укладки в опалубку, уплотнения и укрытия:

tсм = tб.н-tн.в ∑∆tтр1- ∑∆tтр

где tб.н – температура бетона начальная, ºС; tсм – температура бетонной смеси при выходе из транспортного средства, ºС; tн.в – температура наружного воздуха, ºС (табл. П. 4.3).

tсм = (5--33,80,1484)1-0,1484 = 11,78 ºС;    tб.н ≈ 12 ºС

- Определим время подъема температуры:

τр = tmax-tб.нVр = 40-58 = 4,38 ч

где Vр – скорость подъема температуры, °С/ч; τр = 0,18 сут.

- Определим среднюю температуру бетона за период подъема:

tсрр = tиз+tб.н2 = 40+52 = 22,5 °С

- За время подъема температуры 4,38 ч, при средней температуре подъема 22,5 °С, определяем, что бетон наберет 10% от R28.

- Определим среднюю температуру остывания бетона:

tб.ср = tб.к +  tиз-tб.к1,03+0,181 ∙Мп+0,006 tиз-tб.к =

= 5 + 40-51,03+0,181·4,19+0,006 40-5 = 22,5 °С

- Пренебрегая тепловыделением цемента (экзотермия), определим время остывания бетона по формуле Б. Г. Скрамтаева:

τост = Сб ∙ γб tиз-tб.к3,6 ∙Кт ∙Мп ∙tб.ср-tн.в = 1,05 ·2400 40-53,6 ·1,07 ·4,19 (22,5—-33,8) = 97 ч;

τост = 4,05 сут

где Кт – коэффициент теплопередачи опалубки, зависит от конструкции опалубки и скорости ветра (табл. П. 4.4).

- Определим прочность, которую наберет бетон за время остывания, τост=97 ч и средней температуры остывания бетона tб.ср = 22,5 °С. По номограмме рис. П.4.1 для бетона марки М200 (В15) на портландцементе М400 бетон набирает 35% от R28.

- По той же номограмме определим время изотермического прогрева τиз=0,67 сут=16 ч, за которое бетон набирает 25% от R28, оставшиеся от 70%.

- Определим требуемую удельную мощность в период подъема температуры (табл. 44–46):

Рудр = 5,315 кВт/м3

Рис. 14. Кривые набора прочности бетона классов В15-В22,5:

а – при температуре твердения до 50ºС на портландцементе М400-500;

б – то же, при температуре твердения до 80ºС;

в – при температуре твердения до 50ºС на

шлакопортландцементе М400-500;

г – то же, при температуре до 90ºС.

- Определим требуемую удельную мощность в период изотермического прогрева бетона (табл. 47–49):

Рудр = 0,388 кВт/м3

- Определим мощность установки на период подъема температуры с учетом сменного потока бетона:

Рр = Рудр · Vб = 5,315 · 6,6 = 35,08 кВт

где Vб – объем бетона в конструкции, м3.

Принимаем трансформатор мощностью 50 кВт типа ТМОА-50. Напряжение на выходе данного трансформатора 49, 60, 70, 85, 103, 121 В определяется о табл. П.4.6.

- Расход электрической энергии:

W = Рудр · τр + Рудиз · τиз = 5,315 · 4,38 + 0,388 · 16 = 29,49 кВт·ч/м3

- Рассмотрим несколько схем включения бетона в электрическую цепь

  - Первая схема – пластинчатые электроды (сквозной прогрев).

Область применения: ростверки, ленточные фундаменты.

При данной схеме включения мощность для подъема температуры от 5 до 40°С будет равна:

Руд = 103·U2ρрасч ·В2 ≥ Рудр

где U – напряжение, В; В – расстояние между электродами, м; ρрасч – расчетное удельное электрическое сопротивление бетона, Ом·м:

ρрасч = ρнач+ ρмин2 = 10,6+6,92 = 8,75 Ом·м

где ρн – начальное удельное электрическое сопротивление бетона, Ом·м (табл. П.4.7); ρмин – минимальное удельное электрическое сопротивление бетонной смеси в процессе разогрева, Ом·м (табл. П.4.7). Принимаем Сухоложский цемент.

Из данного выражения необходимо выразить напряжение:

U = √Руд ·В2· ρрасч10¯³ = √5,315 0,628,7510¯³ = 129,4 В

Данное напряжение больше, чем максимальное напряжение трансформатора Umax=121 В, следовательно, данная схема включения не подходит.

  - Вторая схема – полосовые электроды (сквозной прогрев).

Область применения: ростверки, ленточные фундаменты.

При данной схеме включения мощность для подъема температуры от 5 до 40°С будет равна:

Руд = 10¯3·U²В2· ρрасч (1+ α ∙b·lnπ ·В b2∙a) ≥ Рудр

где U – напряжение, В; В – расстояние между электродами, м; ρрасч – расчетное удельное электрическое сопротивление бетона, Ом·м:

ρрасч = ρнач+ ρмин2 = 10,6+6,92 = 8,75 Ом·м

где ρнач – начальное удельное электрическое сопротивление бетона, Ом·м (табл. П.4.7); ρmin – минимальное удельное электрическое сопротивление бетонной смеси в процессе разогрева, Ом·м (табл. П.4.7); принимаем Сухоложский цемент; α – коэффициент, зависящий от схемы включения бетона в цепь: при трехфазном токе α=3/2,  при однофазном токе α=2; b – расстояние между осями электродов, м (0,1-0,8); a – ширина полосы электрода, м (20-50 мм).

Из данного выражения необходимо выразить напряжение:

U = √Руд ·В2· ρрасч(1+ α ∙b·lnπ ·В b2∙a) 10¯³ =

= √5,315 0,628,75 (1+ 1,5 ·0,2·ln3,14 ·0,6 0,22∙0,03)10¯³ = 198 В

Данное напряжение больше, чем максимальное напряжение трансформатора Umax=121В, следовательно данная схема включения не подходит.

  - Третья схема – стержневые электроды, в виде плоских групп.

Область применения: все виды конструкций.

При данной схеме включения мощность для подъема температуры от 5 до 40°С будет равна:

Руд = 3,14 ·10¯3·U²ρрасч ·b ·h (αlnhπ·d+ π·bh) ≥ Рудр

где U – напряжение, В; ρрасч – расчетное удельное электрическое сопротивление бетона, Ом·м; ρнач – начальное удельное электрическое сопротивление бетона, Ом·м (табл. П.4.7); ρmin – минимальное удельное электрическое сопротивление бетонной смеси в процессе разогрева, Ом·м (табл. П.4.7); α – коэффициент, зависящий от схемы включения бетона в цепь: при трехфазном токе α=3/2,  при однофазном токе α=2; b – расстояние между осями электродов, м (20-40 см); h – расстояние между одноименными электродами в группе, м (20-40 см); d – диаметр электрода, м (6-12 мм).

Из данного выражения необходимо выразить напряжение:

U = √Руд ·b·h ·ρрасч(αlnhπ ·d+ π ·bh)3,14 · 10¯³ =

= √5,315 ·0,3 ·0,3 ·8,75 (1,5 ln0.33.14 ·0.01 + 3.14 ·0.30.3)3.14 ·10¯³ = 93,29 В

Принимаем напряжение в большую сторону в соответствии со списком напряжений принятого трансформатора: U=103В. Проверяем неравенство:

Руд = 3,14 ·103(103)²8,75 · 0,3 ·0,3 (1,5ln0,33,14 ·0,01 + 3,14 ·0,30,3) = 6,48 ≥ 5,315кВт

Что удовлетворяет условию, соответственно принимаем схему включения № 3.