ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Металды сынаудың бұзылмайтын әдістері

Практикалық жұмыс

Аға оқытушы Капкенова Мадина Турлыбековна

Өскемен 2025

ДӘНЕКЕРЛЕУ ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ

№ 1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС ДӘНЕКЕРЛІК ҚОСЫЛЫСТЫҢ СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ

Жұмыстың мақсаты: Дәнекерлеудің сапасын сыртқы көрінісі арқылы зерттеп, жаңа мәліметтер алу.

Жабдықтар мен материалдар:

- жіктің геометриялық өлшемін алу үшін шаблондар жиыны;

- макро	және	микроқұрылымды	ақаулармен	дәнекерленген	үлгілер жиынтығы;

- қайнар көзі болып табылатын қарама-қарсы сәуле.

Жұмыстың негізгі жағдайы мен мазмұны:

Дәнекерлеу өндірісінде ақауларды бірнеше түрге бөледі: дайындаған және жиналған бұйымдарды дәнекерлеу, сонымен қатар дәнекерлегендегі ақаулар. Соңғылары сыртқы (жік пішінінің ақаулары) немесе беттік және ішкі ақаулары болуы мүмкін.

Ішкі ақаулар дегеніміз – табиғаты бойынша біртекті (макроскопиялық ақаулар) немесе құрылымның ақаулары болып табылады. Дәнекерлеу ақауларының классификациясы және олардың белгіленулерін СЭВ ұсынады және ол бойынша РС 2192-92 стандартына сәйкес № 1 зертханалық жұмыстың кестесінде көрсетілген.

Бұйымды және дайын түйінді қабылдау кезінде келесі бақылау операциялары жүргізіледі: сыртқы байқауы, пісірілген жікті өлшеу және қосу. Осы операциялардан барлық дәнекерленген жіктердің өтуі тиіс, қандай сынақтан өтсе де. Сыртқы байқауға келесі сыртқы ақаулар жатады: шала дәнекерленген, балқу, күйдіру, қайнатылған кратерлер, қиылуы, жарықтар, беттік ақаулар, дәнекерленген бұйымдардың қосылуы. Байқаудың алдында дәнекерленген жік және оған негізгі металдың бір беті жабысып тұрады, оның қалыңдығы 20 мм-ден кем емес, жіктің екі жағын да қождан, металдың кірінен, окалинадан және басқа да кірлерден тазалайды. Жіктерді 10 есе үлкейтетін ұлпа арқылы 2 жағынан да керуге болады. Жақсы дәнекерленген жік негізгі металға балқытусыз және қиюсыз арқылы өтеді, сонымен қатар оның ұзындығы, биіктігі, қалыңдығы бірдей болады. Жіктің сыртқы көрінісі арқылы қандай-да бір ақауларының пайда болғанын анықтауға болады. Тоқтың шамасы аз болған кезде жік биік және шеттері бұралған болып келеді. Тоқтың шамасы үлкен болған кезде жіктің шеттері тегіс болмайды және қиықтар пайда болады. Сыртқы қабатының бірдей болмауы, жіктің биіктігі және ұзындығы дәнекерлеу тәртібінің бұзылуына және доғаның үзілуіне әкеп соғады. Осындай жағдайда көпіршіктер және т.б. пайда болады. Көбінесе қайнатылмаған кратерлер қарастырылады, өйткені кратерлерде жарықтар мен көпіршіктер жиі кездеседі. Жарықты байқаған кезде, олардың шет-шеттеріндегі ақау болған жерлерді қажау қағазымен және ерітіндінің 20% азот қышқылымен уландырады. Дәнекерленген қосылыстардың сапасы дәнекерленген жіктің өлшемдерімен сипатталады.

Жұмыстың мақсаты

№ 1 зертханалық жұмысты орындау барысында орындалатын кезеңдер:

- жұмыстың мақсаты;

- жалпы жағдайлар;

- жұмысты орындау тәртібі және зерттеу қорытындысы;

- нәтижелер және қорытындылары.

Бақылау сұрақтары

- Дәнекерлеуде ақаулардың пайда болу себептері.

- Дәнекерлік қосылыстар орындауда жұмысқа ақаулардың тигізет

№2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Дәнекерлік жікті өтпеліліктен өтпеуіне зерттеу

(ұзақтылығы 4 сағат)

Жұмыстың мақсаты: ауада және вакуумда қысылған керосин арқылы жіктің тығыздығын техникалық тұрғысынан анықтау.

Жабдықтар және материалдар

- 2+4 кгс/см2 компрессор.

- Қысылған ауада дәнекерлік жікті сынау үшін қондырғы орнату.

- Вакуум арқылы дәнекерлік жікті сынау үшін қондырғы орнату.

- Керосин – 1л, бор – 250г, сабын ерітіндісі – 0,5л қажет.

Жалпы жағдайлар және жұмысты орындау тәртібі

Әртүрлі сұйықтықтар мен газдарда дәнекерлік жіктер мен жауапты бұйымдар қосылысы өтпеліліктен өтпеуі керек. Жіктің тығыздығының төмен болуы, дірілдегіш күш түскен кезде оның беріктігін төмендетеді, коррозияға төзімділігін азайтады, сақталған және транспорттық өнімнің ағуына себепкер

болады, сонымен қатар дәнекерлік конструкцияларды эксплуатация жасауға жәйсіз жағдайлар туғызады. Дәнекерлік қосылыстарды өтпеуліктен өтпеуіне бақылау жасау келесі сынақ түрлерінен тұрады: керосинмен, ауа арқылы, аммиакпен, ауалық қысым арқылы, гидравликалық қысыммен, құю арқылы және т.б.

Керосин арқылы сынау

Дәнекерлік қосылыстарды герметикалық тұрғыдан бақылау үшін керосин арқылы сынау әдісін жиі қолданады, себебі ол қарапайым және сезімталдылығы жоғары болғандықтан, осы әдіс кең қолданыс тапты. Керосин арқылы сынау капилярлы түтікше арқылы көтерілетін сұйықтықтарға арналған және дәнекерлік жіктердегі жарықтар мен түйіршіктерге де қарастыруға болады. Керосин жоғары майлау қабілеттілігі мен тұтқырлығының төмендігі, осы бақылау әдісіне үлкен әсер беруін қамтамасыз етеді. Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері 2.1 кестеде көрсетілген.

  - – кесте - Сұйықтықтардың физикалық қасиеттері

| Сұйықтық | м2 см.сек | мн/м (дин/см) | сек | Град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Су Этил спирті Бензин Керосин | 0,1006 73,8 0,1197 22,0 0,0649 28,9 4,0690 26,0 | 0,59 0,30 0,47 4,425 | 0,59 59 0,30 30 0,47 47 0,425 42,5 | 6 0 0 0 |

Дәнекерлік қосылыстарды керосинмен сынау төмендегідей болады. Негізгі металды сыртқы қараудан өткізгеннен кейін жіктен 30-40 мм ара қашықтықта балғамен соққылайды және дәнекерлік қосылысты шлактан, тоттан, майдан және т.б. кірлерден жақсылап тазартады. Мұндай соққылау шлактан жақсы тазаруына және ақаулардың дамуына септігін тигізеді. Осыдан бұйымның қарауға ыңғайлы жағына бор жағып, келесі жағына керосин жағылады және 5-15 минут ұсталады. Жіктің тығыздығының төмендігін бор жағылған беттегі тотталған дақтар арқылы анықталады.

Қысылған ауада сынау

Дәнекерлік жіктің бір жағын үрлеу арқылы сынаған кезде сабын ерітіндісін жағамыз (су 1л, сабын 100г), ал екінші жағын қысылған ауамен үрлейді және иілгіш шланг арқылы қысым 4-5 кгс/см2 беріледі. Аяқталған қосылыс пен жіктің ара қашықтығы 50 мм артық болмауы керек. Жіктерді қысылған ауада сынаған кезде ыдыста сабын суымен немесе суға түсіру арқылы көлемін анықтайды.

Вакуумда сынау

Вакуум арқылы сынау кезінде бұйымға камераның жұқа жағын бетіне орналастырады. Камераны орналастыру алдында жікті сабын ерітіндісімен майлайды.  Ақаулар  көпіршіктер  тәріздес  болып  шығады  және  бормен

белгіленеді. Осыдан кран тұтқасын 1 жағдайына әкеледі және атмосфералық ауаны жібереді. Камераны шешеді және белгіленген белгілерді дәнекерлік жікке өткізеді.

Керосин арқылы сынау:

а) зертханашыдан дәнекерлік қосылыстардың жиынтығын алу;

б) сыналатын жікке керосиннің қанша уақытта сінетінін қадағалау, жіктегі түйіршіктер болса да (сіңу коэффициенті 40см -1/2 х сок1/2);

в) үлгідегі бір қабатты жіктің тығыздығын анықтау, дәнекерлеу балқыту арқылы орындалған. Сынау алдында жіктің бір жағын сабын ерітіндісімен бояп оны кептіру қажет, ал екінші жағын жіктің керосин жағып, 20-30 минут ұстау. Жіктің тығыздығының төмен екендігін бор жағылған беттегі дақтар арқылы анықтау. Сынауды үлгінің төмен және вертикальды жағдайларда қарастыру.

Қысылған ауада сынау:

а) ыдысқа штуцер арқылы қысылған ауа жіберіледі компрессордан 0,3+0,4 кгс/см2 қысымда. Дәнекерлік жікті сабын сумен жуу және жік бетінде көпіршіктердің пайда болуын қадағалау арқылы жіктің тығыздығының төмен екендігіне көз жеткізу үшін;

б) бұйым аса үлкен емес қысыммен дайындалады және бар тығыздығымен суға салынады. Тығыздығының төмен екендігін көпіршіктер пайда болғанда білуге болады.

Вакуум арқылы сынау:

а) жіктің бақылауға алынатын бір жағын сабын ерітіндісімен жуу; б) осы жақ аймағына вакуум-камерасын орнату;

в) камерада вакуум құру.

Бақылау сұрақтары

    - Өтпеліліктен	бақылаудағы әртүрлі әдістерді қолдану, рационалды тұрғысынан қандай?

    - Вакуум арқылы сынау методикасының мәні

№3 ЗЕРХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Дәнекерлік қосылыстарды ультрадыбыс арқылы бақылау. (жұмыстың ұзақтығы 8 сағ)

Жұмыстың мақсаты

- Нұсқаулармен ультрадыбысты аппаратты бақылаумен оқып танысу.

- Параметрлерді тауып зерттеу

- Дәнекерлік үлгілерді бақылап және бағалап олардын жарамдылығын тексеру

Құрал – жабдықтармен материалдар

- Ультрадыбысты дефектоскоптар: ДУК – 66ПМ, УЗД – МВТУ “рельс – 6” УД13УРВ1П1 және т. б.

- Іздеу құрылғыларының комплектісі

- Стандартты үлгілер, №1, №2 және №3 (МЕСТ 14782 – 76)

- Зерттеу үлгілерінің жиынтығы

- Қалыңдықты өлшеу үлгілерінің жиынтығы

- Ақаулары бар дәнекерлік үлгілер

- Бақылау аймағын тазалау құрылғысы

- Май, “кисточка”, “ветошь”

- Штангенциркуль, сызғыш

Жалпы жағдайлар Басты физикалық бақылау

Ультрадыбысты толқындар материалды ортада өзгерістерін көрсетеді де, ал олардың таза есту қабілеті 20 МГц – тен 50 МГц – ке дейінгі диапазон аралығында болады. Дефектоскопияда пайдаланатын ультрадыбыстық ауытқуы 0,5 – 10 МГц аралығында болады. Ультрадыбыстың ауытқулары өзіндегі негізгі қолданылатын дефектоскопиялық құрамдар:

а)Толқындардың таралуы конус тәріздес және олар ұштарынан 8 – 20

градус жасап қозғалады.

ә)Толқындар материалды ортаға еніп, үлкен тереңдікте сынады және қайтарылады, ал олардың ені материалды ортасының шекарасында әртүрлі дыбыстық енгізулер пайда болады.

б)Толқынның таралу жылдамдығы ортаның физикалық құрамы арқылы анықталады. Толқынның ұзындығы, таралу жылдамдығы с мен f ауытқуға байланысты:

Осыған байланысты ультрадыбыстық толқын ұзындықтарының өзгеруі, барлық ортада ауытқулардың өзгеруі кезінде жүргізіледі.

Ақаудың ультрадыбысты ауытқудың шағылысуын алу үшін оның өлшемдері толқын ұзындығына қатысты өлшену керек. Егер ақаудың толық емес өлшемдері болса, онда олардың бағыты ультрадыбыстың сәулеге перпендикуляр және толқын ұзындығынан әлдеқайда аз болғанда толқындар шағылысуымен емес өзінен - өзі сынады.

Дефектоскопияда ультрадыбыстық ауытқуларды жиілету және есепке алу үшін электроакустикалық түрлендіргіштер қолданылады және олар пластина тәріздес пьезоэлектрлік материалдардан жасалады. Олар мыналар: кварц, титан, бария және т. б.

Пьезопластинада келтірілген жоғарғы жиіліктегі кернеу f, оған келген кернеуде ауытқып және өзі ауытқулар нүктесіндегі аймақта жиналады.

Пластинаға механикалық ауытқулармен әсер ету барысында айнымалы кернеу пайда болып, оның үстімен өтеді. Бұл негізінен тік электрлік эффект болып аталады да, оны ультрадыбыстық ауытқуларды ескеру үшін қолданады. Жікке дыбыстар өткізу барысында ыңғайлы болу үшін және механикалық ескірулермен сынулардың көрінісіндегі пьезоэлектрлік пластиналарға арнайы іздеуіштер енгізіледі. Іздеуіштер қарастырылатын бұйымға толқындарды перпендикуляр енгізуге арналған болады, ал толқындарды белгілі бұрышпен енгізгенде олар көлбеу немесе призма тәріздес болады. Тік және көлбеу іздеуіштердің функциясында сәулелендіру және ультрадыбысты қабылдағышта екеуіне де бір пьезоэлектрлік құрылғы пайдаланылады. Жеке және бірнеше түрден құралған іздеуіштер екі түрге бөлінеді:

біріншісі – сәулелендіргіш екіншісі – қабылдағыш

Ультрадыбысты дефектоскопияның әдістері

Анализбен ультрадыбыстық ауытқуларды жүргізу және бақылау бұйымдары мен қосылыстарында үш түрлі әдіс қолданылып, оларды ақауларды анықтау түріне байланысты ажыратамыз:

Жаңғырық - импульсті, көлеңке мен айналы – көлеңкелі Дефектоскопияда көбінесе көп қолданылатын әдіс жаңғырық (эхо) –

импульсті әдіс қолданылады.

Дефектоскоптың бұл түрі бақылау жасаумен зерттелетін аймақ бойынша жан – жағынан жасалады. Бұл әдіс негізінде бұйымға импульсті ауытқулар енгізіледі: УЗК импульстері қарастырылатын және байқаулар жасайтын бұйымда зондирлі импульстер деп аталады. Біруақытта импульсті жіберу барысында ол прибор арқылы экранға шығады.

Бұйымдағы ауытқулардың жолында ақау түрінде болған жағдайда жаңғырық шағылысып, кері қарай сәулелендіргіш құрылғыға қайтып келеді.

Осылай ауытқулардың келесілелері әрі қарай жүре береді де, қарама - қарсы жаққа соғылып шағылысады, ал ауа немесе басқа түрлер жаңғырық болып сәулелендіргішке қайтып келеді.

Ақаулар кездескен жағдайда аытқулар объект түбіне қарағанда ертерек сәулелендіргішке қайтып кетеді. Сондықтан дефектоскоп экранда бірінші ақау импульсі пайда болады да кейінен берілген импульс шығады.

Экранда олар бірінен кейін бірі арақашықтықта белгілі уақытта жүріп, белгілі уақытта кері қайтады. Ақаудың тереңдігіне байланысты уақытты анықтап импульстін қайтіп келуінен білеміз.

Көлеңкелі әдісте ақауды анықтау үшін амплитуданың интенсивтілігінің азаюына байланысты бұйымның ультрадыбыстық толқынның іздеуіштер мен қабылдағыштарға келеді.

Іздеуіштер негізінен бұйымның жоғарғы жағында орналасады да, осыған байланысты осы әдіс бұйымға екі жақты көрініс береді. Көлеңкелі әдіс негізінен импульстік және ультрадыбыстық сәулелендіруге пайдаланылады.

Кез келген амал бақылауында екі іздеуіш қолданылуы мүмкін, олардың біреуі шағылысу функциясын орындайды, ал екіншісі қабылдайды. Осы іздеуіш сызбасы бөлек деп аталады. Шағылысу импульсі кезінде бір іздеуішті қолдануға болады, қосулы біріккен сызба бойынша, сол іздеуіш шағылысу функцияларын реттейді және жаңғырық белгілерін орындайды.

Ақауларды өлшеу

Ультрадыбысты бақылау кезінде ақауларды табуда жаңғырық белгісі қабылдау болып табылады және амплитуда берілген деңгейді жоғарлатады, бейнеден ақауды, металл жігіне орналасқан. Табылған ақаулардан ақпарат алу үшін келесі ақаудың негізгі мінездемесінің өлшемін алады:

а) ақаудан жаңғырық дыбыстың ең үлкен амплитуда шамасын алу; б) жіктегі ақаудың орналасу координаты;

в) ақаудың шартты өлшемдері;

г) жіктің белгілі бір ұзындығындағы ақаулар саны.

- Жаңғырық сигналдың амплитудасы деп, бейнелеуші беттің орналасу тереңдігі,	конфигурациясы	және	тең	жағдайда	өлшемімен	өлшенетін

қарапайым сипаттама беру. Жаңғырық сигналдың амплитудасы ақаудың бірлескен іздеуішінің өзара орналасуына байланысты.

Жаңғырық сигналдың амилитудасын шынайы ақаудан бағалау үшін тест үлгілері қолданылады және тест үлгілерінде шынайы ақаудың орнына эквиваленттік моделі, яғни дұрыс геометриялық форманың бейнелеу эталондары қолданылады. Әдетте, бұл диск немесе цилиндр жаңғырық сигналдың амплитудасын шынайы ақаудың бақылау кезінде оның эталонды бейнелеуін және жаңғырық сигналмен салыстырып орындайды. Жаңғырық сигналдың амплитудасын АРД диаграммамен өлшеуге болады.

- Ақау координаты өнімнің беткейінен ақауға дейінгі нүкте аралығын ақауға арналған микроскоптың көмегімен жаңғырық сигналдың және зондтау уақыт аралығымен өлшейді, өйткені толқынның таралу жылдамдығы әр ортада әртүрлі және енгізу бұрышы белгілі.

- Ақау параметрлерінің шартты өлшемдері деп, ультрадыбыстың бастапқы орны мен оның көлденең және ұзыннан дәнекерлік жіктің бойымен қозғалыс арасын айтады. Шарт аралық ΔL, шартты ендік ΔX, шартты биіктік ΔH ажыратылады. Шартты ΔX дегеніміз бастапқы өнімнің қозғалысы мен амплитуданың А жоғарылау қашықтығы. Берілген деңгейдегі бір қатар жаңғырық сигналы екінші жағдайда амплитуда А0 деңгейінен кіші ΔL шартты аралық бастапқы аралық пен өнім шикізатының тігіс осі бойынша ұзыннан қозғалыс арасындағы ара қашықтық ΔH шартты биіктік өнім шикізаты қозғалысымен бастапқы жағдайдағы тігіске перпендикуляр. Дәнекерлік қосылыстардың УДБ оның негізгі параметрлері бақылау қорытпаларының дұрыстығын тексеретін параметр.

Шартты түрде құрал жабдық және оған байланысты параметрлер әдісін бөледі. Λ - толқын ұзындығы ультрадыбыстық толқынның материал жылдамдығын білдіретін шама. Енгізу бұрышы ά, призма бұрышы және материалдың акустикалық қасиетіне байланысты. Ультрадыбысты ақауға арналған микроскоптың сезімталдылығын шынайы, шартты, эквивалентті, шектік деп ажыратады. Тәжірибеде көбіне қолданылатын шектік және шартты сезімталдылық.

Ультрадыбыстық бақылау техникасы

Жіктің бақылау техникасы типтік өлшеу қосындысы және оған қойылатын талаптармен анықталады. Ультрадыбыстық бақылаудың, технологиялық процесінің негізгі кезеңдері:

а) бақылауға дайындық;

б) ақаулардың пішінін, өлшемін, орналасуын іздеу және өлшеу;

в) бақылау қорытындысын тіркеу және бақылау қорытындысы бойынша қосылыстың сапасына баға беру.

Ультрадыбыстық бақылауға дайындық келесі кезеңдерден тұрады: а) нормативті-техникалық құжаттармен танысу;

б) дәнекерлік жіктің сыртқы бейнесін қарау және өлшемдер алу; в) бақылаудың және көшірменің негізгі параметрлерін таңдау;

г) бақылау үлгілерімен берілген параметрлер бойынша, ақауға арналған микроскопты орнату;

д) бетті дайындау;

е) экономикалық, оргономикалық шартты бақылаумен қамтамасыз ету.

  - – кесте - Көшіру және бақылаудың негізгі параметрлері

| Дәнекерленген элементтердің номиналды қалыңдығы, мм | қосылыс категориялары бойынша берілетін аудан, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 20 – 80 | 4 – 7 | 5 – 10 | 7 – 15 |
| 80 – 120 | 10 | 14 | 18 |
| 120 – 300 | 15 – 30 | 20 – 40 | 25 – 50 |
| 300 ден аса | 50 | 50 | 50 |

Көшіру және бақылаудың негізгі параметрлерін таңдау бақылаудың негізгі параметрлеріне жататындар:

а) “ұштаманың түрі” : тік немесе қисық ә) УДБ жиілігі

б) Естілу сұлбасы

ғ) Енгізу бұрышы ... және призма бұрышы ...

д) Дефектоскоптың сезімталдылығы Тік немесе қисық “ұштаманы” таңдаймыз.

Тік немесе қисық басты таңдау. Егер болжам ақаулар кеңістікте орналасса, УДБ параллель жоғары енгізуге тік бастарды таңдаған дұрыс. Ал егерде болжам ақаулар параллель емес жазықтықтарды жатса, қисық УЗК – ны таңдаймыз. Аса терең емес жердегі ақауды білу үшін (1 – 150 мм) бөлек бастарды қолданамыз.

УДБ – дың жиілігі.

Бақылайтын заттың көлемімен ауданына байланысты УЗК жиілігі таңдалады. Жиілік тәжірибе арқылы әр қайсысына жеке – жеке таңдалады. Бұл дефектоскоптың паспортында болады.

Дыбыстату сұлбалары.

Дыбыстату сұлбалары. Енгізу және призма бұрыштары. Дыбыстату сұлбасын таңдау үшін дәнекерлік жік пен дәнекерленетін металдың қалыңдығына қарайды және ультрадыбыстың сәулесінің шығу тегіне қарай геометриялық өтімділігі.

Енгізу бұрышының оптималды мағынасын әдетте былай таңдайды: іздеуіштің акустикалық осі тереңдегі жіктің симметрия осіне тең болуы тиіс.Бұл жағдайда дыбыстату жіктің қимасына, егер келесі жайттар оындалса мына формулаға сәйкес келеді:

tgа >(в + 2п)/б,

ал біркелкі қайтарылған сәуле үшін:

tgа >(в + 2z)/б,

мұндағы а (альфа) – енгізу бұрышы, град.

В – күшейту ені, мм

п – іздеуіш нұсқаушысы, мм

б – дәнекерлеу металының қалыңдығы, мм

z – күшейту жігінен артқа қайту арасындағы арақашықтық, мм Тік сәулемен дыбыстатқанда

Lt min = п	Lt max =б tgа

Бірреттік немесе көпреттік дыбыстатудағы қайтарылған сәулемен.

Lt min =m б tgа + z	Lt max =(m + 1) б tgа; Lt min =K2 + z + б tgа2;

Lt max =K2 + z + 2б tgа2 ,

мұндағы К – жік катеті, мм

б – іргелері, мм

а2 – енгізу бұрышы, град.

Lt min =2б1tgа;

Lt max = Lt min + K1,

Мұндағы tg а = К1/К2

Мұндай жағдайда жарықшақ пайда болады, жік түбірі вертикаль кезінде толық балқымайды. Горизонталь балқытулар айна тәріздес әдіспен жеке бөлінеді.

a бұрышын біле отырып, призма тәріздес ... бұрышын формула арқылы анықтай аламыз. №2 (CO№2) стандарты бойынша да ... бұрышын анықтауға болады.

СО №1 - стандарты бұл қадағалаушы элементар қалыңдығына байланысты, жіберілген ақаудың өлшемдерін әрбір деңгейлерге бөлуге мүмкіндік береді. Бұл УЗ үш қадағалаушы деңгейлерді былай бөледі:

- Іздеуші

- Бақылаушы

- Сапасыз

Іздеуші – бұл ең жоғарғы, сапасыздан 6gБ – рет жоғары (2 амплитудада).

Сапасыз деңгейде, жіберілмеген ақаулар сигналы амплитудасы зерттеу әдісінің ең жоғарғы деңгейіне сәйкес келеді.

Бақылаушы деңгейде белдеумен сапасыз арасында ақаулардың ең соңғы бағасын береді, олар: ұзындығы, ені, биіктігі.

  - – кесте бойынша ультрадыбыс арқылы алынған түйіспелі жіктердің ақауларын жазамыз.

  - – кесте - Түйіспелі жіктің негізгі көрсеткіштері

| Металл қалыңдығы, мм | Ультрадыбыс жиілігі, МГц | Енгізу бұрышы, град. | Сезімталдылығы, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Іздеуші | Бағалаушы |
| 3 ... 10 | 5 – 2,5 | 70 ... 74 | 20 | 15 |
| 15 ... 25 | 2,5 | 65 | 35 ... 40 | 30 ... 35 |

| 25 ... 50 | 2,5 | 50 ... 65 | 40 ... 45 | 35 ... 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 ... 150 | 2,5 – 1,8 | 40 ... 65 | 45 ... 50 | 40 ... 50 |
| 150 ... 200 | 1,8 – 0,8 | 0 ... 65 | ... | ... |

Сканирлеу параметрлері

Сканирлеудің 2 түрі қолданылады: тіке – көлденең және көлденең – тіке.

Сканирлеудің негізгі параметрлері:

а) Lt сканирлеудің көлдеңен зонасы ә) Le сканирлеудің тікелей зонасы

б) ...t сканирлеудің көлдеңен қадамы ғ) ...e сканирлеудің тікелей қадамы

... бұрышты призмалы іздеудің номері ...е = 2 – 4 мм түріндегі іздеуге байланысты болады. ...t сканирлеу қадамы пластинаның жарты диаметрінен аспауы қажет. Сканирлеу кезінде әрқашанда іздеуші (10 – 15) бұрышына бұрылып отырады. Іздеудің көлдеңен байланысы (4) және (g) формулаларымен анықталады, не болмаса тәжірибе жүргізу арқылы жүзеге асады.

Дефектоскоптың күйі

МЕСТ 14782 – 76 бойынша дефектоскопты ең жоғарғы күйге келтіруге болады. Тест түрінде де дефектоскоптың күйге келтіруге болады.

Дефектоскопты күйге келтіру үшін басын жұмыс күйіне келтіреміз де, жаңғырық - сигналының ең жоғарғы бағасын аламыз.

Жаңғырық дыбысын экранда ЭлТ (жобамен 15 – 20 мм) келтіру үшін реттеушінің көмегімен және дефектоскопты жоғарғы амплитуда көрсеткенде аламыз. Сапасыз деңгейінің сезімталдылығы дефектоскоптың берілген күйіне сәйкес келеді де, экрандағы ЭлТ сигналы табандырық болып табылады.

Әрбір қадағалау әсерінен шағылысу сәулелері әрбір деңгейде 10 – 15 мм

– ден аспауы тиіс. Әрбір дефектоскоптың күйі оның паспортында жазылған.

Жоғары дайындық

Өнімді жоғарғы дайындыққа келтіру үшін алдымен тазалап, ақауды іздеумен өнімнің түйіспелі ортасында. Тазалау барысында металл қалдықтарын, бақылау ортасында түйіспенің аккустикалық “өнім іздеу” зонасының ұзындығы бойынша іздейді. Түйіспелі байланыстың сапасын арттыру үшін: автол, компрессор, трансформатор майы, минералды және машина майы, глицерин, солидол және т. б. маркалы сұйықтықтар қолданылады.

Ақауды іздеу және өлшеу

Ақауларды іздеу. Дәнекерлеу облысын анықтау үшін жік зонасының алдына жоғары дайындықпен сканирлеу схемасын қолдана отырып анықтаймыз. Бақылау жоғары сезімталдылықпен іздеу деңгейінен басталады.

Ақаудың белгілері беріле бастағанда жік аймағында жаңғырық дыбысы дауыс бере бастайды да, амплитудалар табандырғыны жүреді.

Әрі қарай сенімді болу үшін, іштей дыбыс нәтижесінде жік пен оның аймағындағы ақаулардың координаталарын анықтай бастайды. Бұл дыбыстар қате болмас үшін ақаудың мінездемелерін 3.3. әдістері бойынша байланыстырады.

Бақылау деңгейінде ақаудың өлшемдерін өлшеп, оған жіберілген қателерге баға береміз. Сапа деңгейінде ақаудың эквивалент ауданың және нақты бағасын береміз.

Бақылау нәтижелерін безендіру және бақылау нәтижелері бойынша қосылыстың сапасына баға беру

Бақылау нәтижелері бақылау журналына жазылады. Ақау орындарына МЕСТ 14782-76 бойынша дәнекерлік қосылысқа сызба түрінде көрсетуге болады. Бақылау нәтижелері жазылғанда төмендегілер жазылады:

а) дәнекерлік қосылыс типі, оның индекстары, бұйымдардың индексі және бақылуға алынған аймақтың ұзындығы;

б) бақылау жүргізуге көмектесетін нормативті құжаттар; в) ақауды анықтауға арналған микроскоп типі;

г) УДБ жиілігі;

д) бақылаудың типі немесе енгізу бұрышы және шартты немесе шекті сезімталдылық;

е) микроскопқа түспеген жіктердің аймағы; ж) бақылау нәтижелері;

з) бақылау жүргізілген күні;

и) ақауды көруге арналған микроскоп фамилиясы.

Бақылау нәтижелерін қысқаша жазу үшін МЕСТ 14782-76 бойынша әріптік немесе сандық белгілерді қолданады. Бақылау нәтижелеріне қысқаша түрде сипаттама бергенде, әр ақау тобын жеке көрсетеді. Қысқаша сипаттама берген жағдайда және қолданылған белгілер бақылаудың техникалық құжаттарына сәйкес келуі керек. Бақылау нәтижелерінен, талаптарға сай келетін дәнекерлік қосылыстың сапасы бағаланады. Бақылау нәтижелерінен кейін МЕСТ 25997-83 бойынша қосылыстың сапасы бағаланады.

Жұмысты орындау тәртібі Бірінші сабақ

Мақсаты:

а) ақауға арналған микроскоптың құрылысымен танысу және онда жұмыс істеу тәртібі;

б) ізделінетін қалпақшаларды жалпы зерттеу.

    - Ақауға	арналған	микроскоптың	паспорты	бойынша	техникалық мінездемесімен, құрылысымен және жұмыс істеу тәртібімен танысу.

    - Ақауға арналған микроскопты практикалық тұрғыдан қарастыру: а) паспорт бойынша басқару тұтқасымен танысу;

б) ізделінетін қалпақшалар жиынтығымен және эталонды үлгілермен танысу, №1, №2, №3;

в) паспортта көрсетілген рет бойынша, ақауға арналған микроскопты іске

қосу;

г) жиілігі f=2,5 Мгц болатын ізделінетін қалпақшаны ақауға арналған

микроскопқа қосу;

д) №1 цилиндрлік үлгінің бетіне бір қабат контактілі майлау және ізделінетін қалпақшаны орнату;

ж) ақауға арналған микроскоптың сезімталдылығын өзгерте отырып, жаңғырық дыбыстың ең үлкен шамасын алу;

к) цилиндрлік үлгіге №2, №3, №4 қайталау және нәтижесін 3.4-ші кестеге енгізу;

л) қалпақшаны тексеру және майлау үлгісін орнына қою;

    - Ізделінетін қалпақшалардың призмалық бағытын анықтау

а) жинақтан қалпақшаны призмалық бұрышы β=300, 400, 500 және жиілігі

f=1,25 Мгц және f=2,5 Мгц;

б) эталонды үлгінің №3 үстіне бір қабат май жағу;

в) жиілігі f=1,25 Мгц, бұрышы β=300 қалпақшаны ақауға арналған микроскопқа қосу;

г) қалпақшаны жұмыс үстіне орналастыру және оны ауыстыра отырып жаңғырық дыбысының ең үлкен шамасын цилиндрлік беттің үлгісінен табу;

д) ақауға арналған микроскоптың сезімталдылығын өзгерте отырып, жаңғырық дыбыстың ең үлкен шамасын экран бетінде алу;

з) үлгіні майлаудан тазарту;

    - Призмалық қалпақшалардың енгізу бұрыштарын табу:

а) призмалық қалпақшаның бұрышы β=300 және жиілігі f=1,25 Мгц болатын, ақауға арналған микроскопқа қосу;

б) №2-ші стандартты үлгінің алдын ала дайындалған бетіне қалпақшаны орнату және ауыстыра отырып жанындағы цилиндрлік тесіктен эхо-дыбыстың ең үлкен шамасын табу;

в) ақауға арналған микроскоптың сезімталдылығын ауыстыра отырып, экраннан эхо-дыбыстың ең үлкен шамасын алу;

г) шкалалар бөлінісі бойынша, енгізу ά бұрышының мәндерін санау, нәтижесін 5-ші кестеге енгізу;

д) қалған призмалық қалпақшаларға а және г пунктерін қайталау және нәтижесін 3.3-ші кестеге енгізу;

е) үлгіні жақсылап тазалау.

  - – кесте

| Жаңғырық дыбысының амплитудасы | Жиілігі, f, МГц | Тесік диаметрі, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |

|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Екінші сабақ

а)	Дәнекерлік	жалғаулардың	ультрадыбыс	арқылы	ақаудың технологиясы.

ә)	Дәнекерлік жалғаудың практикалық	бақылау	жасау	және оның жарамдылығын анықтау.

    - Дефектоскопты қосамыз

    - УД – бақылауды дайындаймыз (4.1.)

а) Дәнекерлік жалғаулардың сыртқы бейнесін қарап өту нәтижесін 3.4

кестеге жазамыз

  - – кесте - Дәнекерлік жалғаулардың сыртқы бейнесін қарап

| Дәнекерлік қосылыстың негізгі өлшемдері, мм |  |  |  |  | Көзбен көру арқылы табылған ақаулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Түйіспелі |  |  |  |  |  |
| Қалыңдығ ы |  | Валик ені | ұзындығы |  |  |
| Тавырлы |  |  |  |  |  |

ә) НТД бойынша ақаудың жіберілген эквивалентті ауданың дәнекерлік жалғаудан есептеп шығарамыз

б) Сканирлеу мен бақылау параметрлерін анықтаймыз. Нәтижесін 3.7 –

кестеге жазамыз.

ғ) Қарабет қағазына М1:1 масштабына сәйкес дәнекерлік жалғаудың сұлбасын түсіреміз

д) Араласуды қарындашпен белгі соғамыз

е) Дефектоскоптың күйін келтіреміз. Сканирлеу этапына сәйкес: бақылау, іздеуші, сапа деңгейлерін сезімталдықпен келтіреміз. Нәтижесін 3.5 – кестеге жазамыз.

ж) Жоғарғы дайындықты жүргіземіз

- Ақаудың өлшемдерін іздеп табамыз

- Нәтижесін 3.6 – кестеге жазамыз

Есеп беруді жасау (отчёт).

1 Берілгендерді қарастыру.

  - – кестені жасап, одан миллиметровкаға жаңғырық амплитудасын тесік өлшеміне байланысты график тұрғызу. A=f(d), график тұрғызу.

А – жаңғырық амплитудасының жиілігі. d – түзу табан тесігінің диаметрі.

График арқылы қорытынды шығару.

Миллиметровкада М 1:1 масштабпен дәнекерлік қосылыстың дыбыстық сұлбасын сызу.

Дәнекерлік қосылысының жарамдылығы туралы қорытынды жазу. Ақауларды жойып бұйымды қалпына келтіру түрлері.

2 Есеп құрылымы.

Зертханалық жұмыстың есебінде келесі мәліметтер болу керек: а) Жұмыстың мақсаты

ә) Жалпылама қысқа нұсқаулар

б) УД – бақылаудың қысқаша негізгі этапты технологиясы ғ) Тәжірибеде шығарылған кесте

д) Графиктер A=f(d)

е) Дыбыстатудың сұлбасы

ж) Қорытындылар мен нәтижелер

Бақылау сұрақтары

- УДБ негізгі құрылымы

- Ультрадыбысты бақылау әдісінің физикалық түрленуі

- Ультрадыбыстық бақылауға арналған іздеуіштер түрлері

- Ультрадыбыстық бақылаудың түрлері

- УДБ бақылауларының түрлері

- УДБ – ға қолданылатын бекітілген стандартты үлгілер

- Берілген және бекітілген тест – үлгілер

- Ақауды өлшеудің әдістері

- Ультрадыбыстық бақылаудың технологиясы

- Дефектоскопты келтіру

- Бақылаудағы есептелгендерді жазу

- УД – бақылаудың МЕСТ