Есеп 3

Концентраттың рационалдық құрамын есептеу

Есепті вариант номеріне сайкес шығару керек

Вариант номері порталдағы тізімдегі номерге сәйкес келуі керек

|  | Zn | Cd | Pb | Cu | As | SiO2 | In | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,0 | 0,35 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 2 | 50,5 | 0,30 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 3 | 51,0 | 0,35 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 4 | 53,0 | 0,35 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,007 | 1,3 |
| 5 | 50,0 | 0,35 | 3,2 | ,3 | 0,7 | 3,2 | 0,007 | 1,3 |
| 6 | 49,0 | 0,35 | 5,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 7 | 48,0 | 0,35 | 5,2 | 0,3 | 0,7 | 3,2 | 0,007 | 1,3 |
| 8 | 50,0 | 0,35 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 2,3 |
| 9 | 50,3 | 0,32 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 10 | 50,7 | 0,30 | 4,0 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 11 | 51,0 | 0,35 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 12 | 52,0 | 0,35 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,007 | 1,3 |
| 13 | 50,0 | 0,35 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 3,2 | 0,007 | 1,3 |
| 14 | 47,0 | 0,35 | 5,2 | 0,3 | 1,7 | 2,2 | 0,007 | 2,3 |
| 15 | 49,0 | 0,35 | 5,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 16 | 52,0 | 0,35 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 3,2 | 0,007 | 2,3 |
| 17 | 50,9 | 0,30 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 18 | 50,4 | 0,37 | 4,4 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 19 | 50,6 | 0,32 | 4,2 | 0,5 | 0,7 | 2,4 | 0,007 | 1,3 |
| 20 | 50,8 | 0,33 | 4,0 | 0,3 | 0,5 | 2,2 | 0,007 | 1,1 |
| 21 | 49,0 | 0,40 | 4,7 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 22 | 48,0 | 0,40 | 4,2 | 0,8 | 0,7 | 2,7 | 0,007 | 1,8 |
| 23 | 51,0 | 0,30 | 4,2 | 0,3 | 0,2 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |
| 24 | 52,0 | 0,30 | 3,7 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 0,007 | 1,3 |
| 25 | 51,0 | 0,35 | 3,7 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 0,007 | 1,3 |
| 26 | 50,6 | 0,32 | 4,2 | 0,3 | 0,4 | 2,2 | 0,007 | 1,3 |

Элементтің таралуы мөлшерін мысалда келтірілген пайызбен аламыз

МЫСАЛ

Есептеулерді 100 кг  концентратка арнап жүргіземіз.

Концентраттын қурамы, кг: 50- Zn; 0,35-Cd; 4,2-Pb; 0,3-Cu; 0,7-As; 2,2-SiO2; 0,007-In; 1,3-Fe;

| Элемент | косылыстар | таралуы |  | барлыгы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кг | % | кг |
| Zn | ZnO | 95 | 47,5 | 100 | 50 |
|  | ZnS | 5 | 2,5 |  |  |
| Cd | CdO | 80 | 0,28 | 100 | 0,35 |
|  | CdS | 20 | 0,07 |  |  |
| Pb | PbO | 90 | 3,78 | 100 | 4,2 |
|  | PbS | 10 | 0,42 |  |  |
| Cu | Cu элемент | 100 | 0,3 | 100 | 0,3 |
| As | As2O3 | 100 | 0,7 | 100 | 0,7 |
| SiO2 | SiO2 | 100 | 2,2 | 100 | 2,2 |
| In | In2O3 | 100 | 0,007 | 100 | 0,007 |
| Fe | Fe2O3 | 100 | 1,3 | 100 | 1,3 |

ZnO : 81,4 – 65,4                           Х = 59,12 кг (ZnO)

Х  - 47,5

ZnS :  Х= 3,72

CdO: Х=0,32

CdS : Х= 0,09

PbO : Х= 4,07

PbS : Х= 0,48

Cu элемент : 0,3

As2O3  : Х=0,92

SiO2 : Х=2,2

In2O3 : Х=0,008

Fe2O3 : Х=1,86

| Қосылыстар | Барлығы | Zn | Cd | Pb | Cu | As | SiO2 | In | Fe | S | O2 | басқасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnO | 59,12 | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,62 |  |
| ZnS | 3,72 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |
| CdO | 0,32 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| CdS | 0,09 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| PbO | 4,07 |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
| PbS | 0,48 |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| Cu элемент | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| As2O3 | 0,92 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,22 |  |
| SiO2 | 2,2 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| In2O3 | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  | 0,001 |  |
| Fe2O3 | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 0,56 |  |
| баскасы | 26,912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,912 |
| Барлығы | 100 | 50 | 0,35 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 0,007 | 1,3 | 1,3 | 12,731 | 26,912 |