Есеп 5 Сульфидті мыс концентратын қайнау қабатында күйдіру кезінде өртендінің құрамы мен шығымын есептеу

| Вариант номері | Cu | Fe | S | CaO | MgO | SiO2 | басқалары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,79 | 26,08 | 33,71 | 2,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |
| 2 | 20,69 | 26,08 | 33,81 | 2,8 | 2,6 | 13,62 | 0,4 |
| 3 | 20,59 | 26,18 | 33,61 | 2,9 | 2,7 | 13,62 | 0,4 |
| 4 | 21,59 | 25,18 | 34,61 | 3,0 | 2,7 | 11,61 | 0,65 |
| 5 | 20,80 | 26,09 | 33,71 | 2,8 | 2,7 | 13,62 | 0,3 |
| 6 | 21,79 | 26,08 | 32,71 | 2,9 | 2,5 | 13,62 | 0,4 |
| 7 | 20,79 | 25,08 | 33,71 | 3,9 | 2,6 | 13,42 | 0,5 |
| 8 | 22,79 | 24,08 | 33,71 | 3,0 | 2,7 | 13,62 | 0,3 |
| 9 | 21,79 | 26,08 | 32,71 | 2,8 | 2,6 | 13,72 | 0,3 |
| 10 | 23,79 | 23,08 | 30,71 | 3,9 | 3,6 | 14,62 | 0,3 |
| 11 | 19,79 | 27,08 | 31,71 | 3,9 | 3,6 | 13,62 | 0,3 |
| 12 | 18,79 | 27,08 | 34,71 | 2,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |
| 13 | 22,79 | 24,08 | 33,71 | 2,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |
| 14 | 22,79 | 26,08 | 34,71 | 3,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |
| 15 | 19,79 | 27,08 | 33,71 | 2,9 | 1,6 | 14,62 | 0,3 |
| 16 | 18,79 | 27,08 | 34,71 | 2,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |
| 17 | 22,79 | 25,08 | 33,71 | 1,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |
| 18 | 20,79 | 24,08 | 34,71 | 3,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |
| 19 | 23,79 | 25,08 | 32,71 | 1,9 | 2,6 | 13,62 | 0,3 |

Мысал