1 Зертханалық жұмыс «МЕТАЛДАР МЕН ҚОРЫТПАЛАРДЫ МЕТАЛЛОГРАФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ»

1.1  Жұмыстың мақсаты

1.1.1  Макроскопиялық талдау (макроталдау) үшін үлгілерді дайындау ретімен  танысу.

1.1.2  Микроскопиялық талдау (микроталдау) үшін үлгілерді дайындау ретімен танысу.

1.1.3  Металлографиялық талдау арқылы қорытпалардың

құрылымдарын және ақауларын анықтау.

1.2 Аспаптар мен жабдықтар

1.2.1  Зерттеуге дайындалған үлгілер (ысылмалар).

1.2.2  МИМ-7, МИМ-8 микроскоптары.

1.2.3  Металдардың микроқұрылымдары көрсетілген фотоальбом.

1.2.4  «Макро- және микроталдау» туралы қабырға текшесі (стенд)

1.3 Теориялық мәліметтер

Кристалдардың өзара орналасу реті, өлшемдері, пішіні, металл мен қорытпалардың құрылысында кездесетін әртүрлі ақаулар металлографиялық –макроскопиялық және микроскопиялық талдау арқылы зерттеледі.

1.3.1 Макроскопиялық талдау

Макроталдау – металдар мен қорытпалардың құрылысын қосалқы құралдарсыз жәй көзбен немесе шағын үлкейтетін (50х дейін) әйнектер арқылы талдау. Қорытпалардың макроқұрылыстары үлгілердің немесе тетіктердің сынған беттері бойынша немесе алдын-ала ысқылап, уландырып арнайы дайындаған беттер арқылы анықталады. Мұндай үлгілер макроысылмалар деп аталады. Макроталдау өндірісте кеңінен қолданылады. Себебі металдың технологиялық қасиеті мен пайдалануға жарамдылығы макроқұрылымымен тікелей байланысады

Макроталдау арқылы келесілер анықталады:

-  кристалданған металдың алғашқы құрылысы, химиялық біртекті еместігі (ликвация);

- кесек құйма тетіктердің кристалдану кезінде қалыптасқан құрылымдары  (түйіршікті немесе бұтақты);

- технологиялық өңделген (қалыпталынған, соққыланған, созылған) металдардың құрылысы, пісіру жіктерінің сапасы;

-химиялық-термиялық өңделгеннен кейінгі (цементтендірілген, азоттандырылған)  металл бетіндегі қанықтырылған қабатының қалыңдығы);

-    көзбен көрінетін ақаулар (бос орынлар, жарықшалар, кеуектілік).

Тікелей сынық беті бойынша материалдың құрылысындағы ерекшеліктерді (тұтқыр сыну немесе морт сыну), кейбір жағдайларда сыну себептерін де анықтауға болады.

Макроысылмалар арнаулы дайындықтан өтеді. Алдымен тетіктерден кесіліп алынған үлгілердің зерттейтін беттері қажақпен ысқыланып тегістеледі, сумен жуылғаннан соң химиялық реактивтермен уландыру жүргізіледі.

1.3.2 Микроскопиялық талдау

Металдың құрылымын микроскоп арқылы зерттеу микроскопиялық талдау деп аталады. Микроталдау әдісімен кристалл түйіршіктерінің пішіні мен өлшемдерін анықтайды, термиялық немесе механикалық өңдеулердің әсерінен қорытпалардың ішкі құрылысының өзгеруін, микрожарықшаларды және басқа көптеген  құбылыстарды табады.

Металлографиялық микроскоптардың жұмыс принциптері сәуленің шағылысуына негізделген. Көп тараған микроскоптар қатарына МИМ-7, МИМ-8 типті микроскоптар жатады. Олардың көмегімен микроқұрылымдарды зерттеуге және суретке түсіруге болады. Қажетті шамаға дейін үлкейту үшін жарықтың сәулесін немесе линзалар мен призмалар (оптикалық микроскопия) немесе электрстатикалық линзалар (электронды микроскопия) қолданылады. Тетіктердің істен шығу себептерін білу үшін микроталдауға арнаулы микроысылмалар дайындалады.

1.3.2.1 Микроүлгіні (микроысылманы) дайындау

Сынаққа түсетін тетіктен кесіліп алынған үлгінің беті егеу қағазымен (ірі түйіршіктен ұсақ түйіршікті қағазға ауыстырылып отыру керек) тегістеліп, айнадай жалтыратып, химиялық реактивпен уландырылады.

Микроысылманың бетін айнадай жалтырату үшін оны ажарлау білдегімен немесе электрхимиялық әдіспен өңдейді.

Микроысылманың ішкі құрылымын көру үшін оның жалтыратқан бетін химиялық активті орталарда (қышқылдар, сілтілер, тұздар) уландыру керек. Химиялық реактивке металдың құрылымы әртүрлі әсерленуіне байланысты үлгінің бетіндегі түйіршіктердің шекаралары – терең ойымдалып, еріп кеткен түйіршіктер – үңгілеу болып, ерімегендері – дөңестеу болып көрінеді.

1.1сурет- Қорытпаның микроқұрылымын шығару

Осылай дайындалған бетке түскен жарықтың ағыны ойым мен үңгілерде жұтылады да, дөңестерде шашырайды, немесе микроқұрылымының суретіне сәйкес беттерден шағылысады (1.1сурет).

Адам көзінің ұсақ бөлшектерді ажырату қабілеті шектеулі, 0,2мм құрайды. Микроскоптың ұсақ бөлшектерді ажырату қабілеті көрші жатқан екі бөлшектің арасындағы әрқайсысы жекелей көрінетін ең кішкене қашықтықты көруі арқылы сипатталады.

Микроскоптың ұсақ бөлшектерді ажырату қабілетін, μ төмендегі өрнекпен анықтауға болады:

,

Мұндағы,

λ – сәуле толқынының ұзындығы;

n – объектив пен үлгінің аралығындағы ортадағы сәуленің сыну көрсеткіші;

А – объективке түскен бейнені көрсететін бұрыштық апертураның  көрсеткіші;

n sina =A  көбейтіндісі объективтің сандық апертурасы аталады.

Объективтің осындай маңызды сипаттамасы оның жақтау бетіне ойылып жазылыды.

Окуляр арқылы объективтің аралық бейнесін үлкейтуге болады.

Микроскоптың жалпы үлкейту шамасын объектив пен окулярдың көрсеткіштерін көбейту арқылы анықтауға болады. Окулярдың өздік үлкейту шамасы жақтау бетіне ойылып жазылыды (мысалы, 7х; 10х ;  15х; 20х).

Микроскоптың көрсету дәлдігін макробұрамамен, анық көрсетуін микробұрама арқылы келтіреді. Ысылма бетінің әрбір учаскесін көру үшін үлгі қойылған үстелдегі бір-біріне перпендикуляр бағытта қозғалатын  бұрамалардың көмегімен көру орнын ауыстыру керек.

1. 4 Тапсырма

1.4.1 Оқытушы ұсынған сынық беттеріне сипаттама беру және макроысылмалардың құрылымын жұмыс дәптеріне салып, жазбаша сипаттау.

1.4.2  Микроскоптардың құрылысымен танысу.

1.4.3 Микроскопқа қойылған микроысылмалардың суреттерін жұмыс дәптеріне салу.

1.4.4. Салынған сурет бойынша химиялық реактивпен уланбаған микроысылманы анықтап, түсініктемесін беру.

1.4.5 Салынған сурет бойынша химиялық реактивпен уланған микроысылманы анықтап, түсініктемесін беру.

1.4.6  Үлкейту кестесі бойынша микроскоптардың жалпы үлкейту шамасын табу. Микроскоптардың

1.5 Бақылау сұрақтары

1.5.1  Кристалдық торлардың негізгі типтері және сипаттамалары.

1.5.2  Металлографиялық  микроскоптардың жұмыс атқару

принциптері.

1.5.3  Металдар мен қорытпалардың ішкі құрылымын анықтаудың

негізгі әдістері.

1.5.4  Макроскопиялық және микроскопиялық талдау арқылы

шешілетін мәселелер.

1.5.5 Ысылмаларды  зерттеуге дайындау және оларды химиялық реактивтермен уландыру.

1.5.6  Улау процессінің мәні.

1.5.7 Металлографиялық талдаудың қандай түріне ысылмаларды айнадай  жалтырату керек, себебі неде?

1.5.8  Микроскоптың үлкейту шамасын анықтау.