7 Зертханалық жұмыс «ШОЙЫНДАРДЫҢ  МИКРОҚҰРЫЛЫМЫН ОҚЫП, ТАЛДАУ»

7.1  Жұмыстың мақсаты

7.1.1  Шойындардың микроқұрылымымен танысу.

7.1.2 Құрылымы бойынша шойындардың түрін анықтау және класқа бөлу.

7.2 Аспаптар мен жабдықтар

7.2.1  Шойыннан дайындалған ысылмалар.

7.2.2  МИМ-7, МИМ-8 микроскоптары.

7.2.3  Металдардың микроқұрылымдары көрсетілген фотоальбом.

7.3 Теориялық мәліметтер

Шойын деп құрамында 2,14% - дан көп көміртегі бар темір мен көміртегінің қорытпасы аталады. Көміртегіден басқа шойынның құрамында тұрақты кірме ретінде марганец, кремний, күкірт, фосфор шағын мөлшерде болады.

Көміртегінің орналасуына байланысты шойын 2 топқа бөлінеді:

1 топ - Көміртегі байланысты цементит түрінде орналасатын шойын ақ шойын деп аталады.

2 топ - Көміртегі бос графит түрінде орналасатын шойын сұр шойын деп аталады.

7.3.1 Ақ шойын

Механикалық және технологиялық қасиеттері жағынан машина жасауда қолдануға жарамайды, өйткені ол морт, қатты. Соғып, кесіп, пісіруге келмейді.

ECF сызығы – 11470C,

Ж4,3% с ↔ [А2,14%С + Ц6,67%С] – эвтектика ледебурит;

PSK сызығы – 7270С,

А0,8%С  ↔ [Ф0,02%С + Ц6,67%С] – эвтектоид перлит.

Ақ шойынның құрамында міндетті түрде ледебурит болады. Тек          1147 - 7270С аралығында ол аустенит пен цементиттің механикалық қоспасы да, 7270С-тан төменгі температурада перлит пен цементиттің механикалық қоспасы.

Құрамындағы көміртегінің мөлшеріне қарай ақ шойын келесі кластарға бөлінеді:

- эвтектоидқа дейінгі  Fe + ( 2,0 - 4,3)%C, құрылымы ледебурит, перлит, цементит;

- эвтектикалы  Fe + 4,6%C, құрылымы ледебурит;

- эвтегтикадан кейінгі  Fe + (4,3 - 6,67)%C, құрылымы ледебурит, цементит.

7.3.2 Cұр, соғылымды, аса берік шойындар

Балқыған шойынды баяу суытқанда темір-графит диаграммасында көрсетілгендей, қорытпадағы көміртегі графит түрінде бөлініп шығады да, ерітіндіде бос орналасқан күйінде кристалданады. Бұл өнім сұр шойын деп аталады.

Соғылымды шойын ақ шойынды ұзақ уақыт (60 сағат) жасыту арқылы алынады.

Аса берік шойын сұр шойынға модификат енгізу арқылы алынады.

Осы аталған шойындардың бір- бірінен айырмашылығы: құрамындағы графиттің пішінінде. Сұр шойындағы графит-тілімшекті; соғылымды шойындағы графит – үлпекті;  аса берік шойындағы графит - шар тәрізді домалақ.

Шойындардың құрылымының  металдық негізі темірдегі көміртегінің мөлшеріне қарай жіктеледі:

Феритті класта - 0,025%C, көміртегі байланысып орналасады.

Ферритті + перлитті  класта - 0,02-0,8%С, көміртегі байланысты күйде.

Сұр, соғылымды, аса берік шойындардың таңбалары, металдық негізінің құрылымдары, механикалық қасиеттері 1412-85, 7293-85, 1215-79 МСТарымен бекітілген.

7.4 Тапсырма

7.4.1  Шойынның микроқұрылымын анықтаңыз.

7.4.2  Шойынның түрлерін анықтаңыз.

7.4.3  Шойынды класқа бөліңіз

7.4.4  Маркасын табыңыз.

7.5 Есеп беру үлгісі

Цементит                          1. Шойынның түрі, класы

ледебурит                         2. Шойынның  таңбасы

тілімшекті графит

феррит

перлит

7.6  Бақылау сұрақтары

7.6.1  Қандай қорытпа шойын деп аталады?

7.6.2  Шойынның түрлерін атаңыз.

7.6.3  Шойындағы графиттің формалары.

7.6.4 Шойынның механикалық қасиетіне графиттің пішінінің

тигізер әсері.

7.6.5  Шойынды құрылымына қарай класқа бөліңіз.

7.6.6 Шойынның механикалық қасиетіне оның металдық негізінің

көрсетер әсері.

7.6.7  Соғылымды шойынды алу жолдары.

7.6.8  Аса берік шойынды алу жолдары.

7.6.9  Сұр, соғылымды, аса берік шойындарды маркалау.