9 ЛЕГІРЛЕНГЕН БОЛАТТЫҢ МИКРОҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ

9.1  Жұмыстың мақсаты

9.1.1 Легірленген болаттың микроқұрылымымен танысу, класқа бөлу.

9.1.2  Легірленген болаттың термиялық өңдеу режімін тағайындап

үйрену.

9.1.3  Легірленген болаттың қолданылуын көрсету.

9.2 Аспаптар мен жабдықтар

9.2.1  Зерттеуге дайындалған үлгілер (ысылмалар).

9.2.2  МИМ-7, МИМ-8 микроскоптары.

9.2.3  Металдардың микроқұрылымдары жинақталған фотоальбом.

9.2.4 Мемлекеттік стандарттар.

9.3 Теориялық мәліметтер

Легірленген болаттардың термиялық өңделгеннен кейінгі пайдалану және механикалық қасиеттері жақсарады. Әсіресе аққыштық шегі мен соққы тұтқырлығы өте жақсы көтеріледі. Себебі легірленген болаттың шынығу қабілеті жоғары. Көміртекті болаттардың орнына легірленген болатты пайдалану олардың баяу суытқыштарда суыту кезінде шынықтырылған бұйымдар мен тетіктердің құрылымында ешқандай шынықтыру жарықшаларының немесе деформациялардың туындамауымен түсіндіріледі. Сол себепті легірленген болаттарды тек ірі тетіктер ғана емес, сонымен қатар ұсақ өлшемді тетіктер мен бұйымдарды жасауға қолдану мүмкіншілігі туады.

Легірлеу арқылы болаттарды арнаулы термиялық өңдеулер тағайындап механикалық қасиеттерінің жинағын көміртекті болаттардан ілгері етуге болады. Сонымен қатар легірлеу арқылы болаттың физикалық-химиялық қасиеттерін де өзгертуге болады. Мысалы, коррозияға төзімді, қызуға төзімді, магнитті, магнитті емес, ерекше жылу және электрлік қасиеттер берілген, т.б.

9.3.1 Тепе-теңдік күйдегі  легірленген болатты класқа бөлу

Легірленген болатты құрылымы бойынша келесі кластарға бөлуге болады: ферритті, аустенитті, ледебуритті және мартенситті.

Ферритті класс.

Болаттың құрамындағы көміртегі 0,2- 0,4% аралығында, легірлеуші элементтер 30%-ға дейін енгізіледі. Құрамына енгізілген хром, кремний, вольфрам элементтері темір-көміртегі диаграммасындағы А3 нүктесін жоғары көтереді,  А4 нүктесін төмен түсіреді де γ-ауданын тарылтады. Ферритті болат татқа желінбейді, қызуға берік келеді. Мұндай болаттарды көбінесе трансформаторлар жасауда кеңінен қолданады. Микроқұрылымы – легірленген феррит немесе легірленген феррит пен карбидтен тұрады. Себебі осы кластағы болаттың құрылысы қандай температурада болмасын α-темірден тұрады, қыздыру кезінде аллотропиялық өзгеріс болмайды, сондықтан ферритті класты болат шынықтыруға жарамайды. Мұндай болатты қыздыру тек қана түйіршіктерін ірілетеді.

Аустенитті класс.

Құрамына 12 -30% аралығында легірлеуші элементтер (марганец, никель + хром) енгізілген болат темір-көміртегі диаграммасындағы А3 нүктесін төмен түсіріп, А4 нүктесін жоғары көтеріп  γ-ауданын кеңейтеді. Құрамындағы легірлеуші элементтер мол болғандықтан аллотропиялық өзгеріс жүрмейді. Микроқұрылымы – аустенит пен карбидтер. Құрылымын карбидтен ажыратып бір фазалы ету үшін болатты жоғары температурада (1000-11000С) қыздыру және суыту керек. Аустенитті кластағы болаттарды тат жемейді, қызуға берік және жылуға бейімді болып келеді.

Перлитті класс.

Перлитті кластағы болаттар төмен немесе орташа легірленеді. Көміртегінің мөлшеріне қарай микроқұрылымы перлиттен (П), перлит және ферриттен (П+Ф), сорбиттен (С), трооститтен (Т) тұрады.

Ледебуритті (карбидті) класс.

Құрамындағы көміртегінің мөлшері 0,7 -2% аралығында, легірлеуші элементтер хром, вольфрам, молибден - 25%-ға дейін  енгізіледі. Карбидті кластағы болатты құрал-сайман жасауда кеңінен қолданады. Құйма болаттың құрылымы ледебурит пен аустениттен, ал жасытылған күйінде перлит пен карбидтен тұрады.

9.3.2 Легірленген болатты таңбалау реті

Легірленген болаттың таңбасының алдында көміртегінің мөлшерін көрсететін екі орындық сан (жүзден бір бөлігі)- конструкциялық болаттар үшін немесе бір орындық сан (оннан бір бөлігі) – құрал-саймандық болаттар үшін, саннан кейін легірлеуші элементтердің атын көрсететін әріптер, оның жанына мөлшерін көрсететін сан жазылады. Мысалы: 18Х2Н4МА – 0,18%С, 2%Cr, 4 %Ni, ~1 %Mo, A- жоғары сапалы.

Легірлеуші элементтер тізбегі:

А-азот, Б-ниобий, В-вольфрам, Г-марганец, Д-медь, Е-селен, К-кобальт,        Н-никель, М-молибден, П-фосфор, Р-бор, С-кремний, Т-титан, Ф-ванадий, Х-хром,  Ц-цирконий, Ю-алюминий.

9.4 Тапсырма

9.4.1 ШХ15, 110Г13Л, 60С2, Р18, 12Х18Н9Т таңбалы легірленген болаттардың микроқұрылымының суретін салып, құрылымын       құраушыларды анықтаңыз

9.4.2 Термиялық өңдеу тағайындаңыз

9.4.3 Қолданылуын көрсетіңіз.

9.6  Бақылау сұрақтары

9.5.1  Болатты легірлеудің мақсаты неде?

9.5.2  Болаттың құрамындағы негізгі легірлеуші элементтерді атаңыз

9.5.3  Легірлеуші элементтердің болаттың қасиетіне көрсетер әсері

9.5.4  Легірлеуші элементтердің фазалық өзгерістерге әсері қандай?

9.5.5  Легірленген болатты таңбалау принципі

9.5.6  Легірленген болаттарды құрылымы бойынша класқа бөліңіз.