4  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  «МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЧУГУНОВ»

4.1 Цель работы

4.1.1  Научиться по микроструктуре определять класс и вид чугуна.

4.1.2  С помощью справочной литературы и ГОСТов научиться определять марки чугунов.

4.2 Приборы и материалы

4.2.1 Набор шлифов различных видов чугунов.

4.2.2 Металлографические микроскопы МИМ-7, МИМ-8.

4.2.3 Альбомы с фотографиями микроструктур, диаграмма железо-углерод.

4.3 Теоретическое введение

4.3.1 Сплавы железа с углеродом, где углерода более 2,14%, называются чугунами. В чугунах, в отличие от сталей, углерод имеет 2 разновидности:

- Свободный – графит (НВО);

- Связанный – Fe3C – цементит (НВ8000).

4.3.2 Чугуны, в которых весь углерод связан с железом и находится в виде цементита, называются белыми, получаются при ускоренном охлаждении расплава в соответствии с метастабильной диаграммой Fe – Fe3C, и испытывают 2 изотермических превращения:

Линия ECF – 11470C;      Ж4,3% с ↔ [А2,14%С + Ц6,67%С] – эвтектика ледебурит;

Линия PSK – 7270С         А0,8%С  ↔ [Ф0,02%С + Ц6,67%С] – эвтектоид перлит.

В результате эвтектического превращения (11470С) в структуре белых чугунов появляется (Л) ледебурит, который в интервале 1147 – 7270С состоит из (А) аустенита (твердый раствор с в γ – Fe) и (Ц) цементита (химическое соединение Fe3C), а ниже 7270С из (П) перлита (эвтектоидная смесь феррита и цементита) и (Ц) цементита.

В ледебурите содержится 4,3%С, НВ4500 – 5000.

В зависимости от содержания углерода белые чугуны бывают:

-доэвтектические - 2,14 – 4,3%С

структура – перлит, ледебурит, цементит;

- эвтектические    –  4,3 %С,

структура – ледебурит;

- заэвтектические – 4,3 – 6,67%С,

структура – ледебурит, цементит.

4.3.3 Чугуны, в которых углерод находится частично в связанном состоянии или полностью в свободном состоянии в виде графита, и в зависимости от его формы могут быть серыми, ковкими, высокопрочными. Получаются серые чугуны при относительно медленном охлаждении расплава в соответствии со стабильной диаграммой железо-графит.

Ковкие чугуны получают из белого чугуна путем длительной термообработки – отжига.

Высокопрочные – путем модифицирования расплава магнием  или церием.

Каждому из этих чугунов соответствует определенная форма выделений графита:

Пластинчатая  форма графита -  в серых чугунах;

Хлопьевидная  форма графита -  в ковких чугунах;

Шаровидная (глобулярная) форма графита - в высокопрочных чугунах.

Чугуны с графитом классифицируются по структуре металлической основы, т.е. по количеству углерода в ней:

Ферритные                - до 0,02%С

Феррито-перлитные – 0,02 – 0,8%С

Перлитные                 - 0,8%С

Структура металлической основы, механические свойства, маркировка чугунов с графитом регламентируется ГОСТами: 1412-85 Серые чугуны;     ГОСТ  7293-85  Высокопрочные чугуны;  ГОСТ  1215-79  Ковкие чугуны.

4.4  Задание по работе

4.4.1 Зарисовать схемы микроструктур.

4.4.2 Указать структурные составляющие.

4.4.2 Определить вид и класс чугуна.

4.4.3 Определить марки чугунов по соответствующим ГОСТам.

4.5 Форма отчета

Зарисовка                                                               Описание

Цементит                                  1. Вид чугуна

(первичный)                             2. Класс чугуна

ледебурит                                 3. Марка

графит пластинчатый

феррит

перлит

Рисунок 4 – Образец структурных составляющих

4.6 Контрольные вопросы

4.6.1 Как влияет форма графита на механические свойства чугунов?

4.6.2 Почему белый чугун имеет ограниченное применение?

4.6.3 Какие чугуны можно использовать в качестве антифрикционных материалов?

4.6.4 Достоинства и недостатки чугунов в сравнении со сталями.

4.6.5 Получение ковких и высокопрочных чугунов.

4.6.6 Классификация белых чугунов.

4.6.7 Формы графита в чугунах

Чугуны

1. Отличие чугунов от сталей по свойствам

2. Для деталей , работающих при ударных и вибрационных нагрузках используются

чугуны

3. Чугуны, в которых отсутствует графит

4. Сплав, где углерод находится в связанном состоянии

5. Углерод в высокопрочных чугунах находится в виде

6.  Сколько углерода содержится в графите?

7. Что означает цифра в марке серого чугуна СЧ- 26

8. По каким признакам отличаются друг от друга серые, ковкие, высокопрочные чугуны?

9. Структура чугуна , когда весь углерод находится в свободном состоянии

10. Ковкий чугун получают путем

11.  Механическая смесь аустенита и цементита называется

12. Содержание углерода в чугуне

13. Чугун с шаровидным графитом

14. Углерод в ковких  чугунах находится в виде

15. Твердость (кгс/мм2) ледебурита?

16. Чугун с углеродом в виде Fe3C

# 17. Высокопрочный  чугун получают путем

18. Структура эвтектического белого чугуна

19. Что означает цифра 6 в марке чугуна  КЧ30-6?

20. Структурная составляющая чугуна с содержанием углерода 4,5%