4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В АРМАТУРЕ

Напряжение в элементах предварительно напряженных конструкций следует принимать по контролируемому усилию за вычетом:

- первых потерь – на стадии обжатия бетона,

- первых и вторых – на стадии эксплуатации.

Первые потери:

- в конструкциях с натяжением на упоры: от деформации анкеров, трения об огибающие устройства, 50% потерь от релаксации напряжений в арматуре, температурный перепад, быстронатекающая ползучесть, от деформации форм.

- в конструкциях с натяжением на бетон – от деформации анкеров, трения арматуры о стенки канала, 50% потерь от релаксации напряжений в арматуре.

Вторые потери:

- натяжение на упоры – от усадки и ползучести бетона, 50% потерь от релаксации напряжений в арматуре.

- натяжение на бетон – от усадки и ползучести, 50% потерь от  ре-лаксации, от деформации стыков между блоками в составных по длине конструкциях.

1 Потери от релаксации напряжений в арматуре:

σ1=0,22σрRs,п-0.1σр, МПа

σр – контролируемое напряжение, σр= Rs

Rs – расчетные сопротивления напрягаемой арматуры растяжению

Rs,п – нормативные сопротивления напрягаемой арматуры растяжению.

Основной прочностной характеристикой арматуры является нормативное значение сопротивления растяжению Rs,n и значения расчетного сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы Rs, принимаемое в зависимости от класса арматуры по таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

| Класс арматуры | Номинальный диаметр арматуры, мм | Нормативные значения сопротивления растяжению Rs,n и расчетные значения сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы Rs,ser, МПа | Значения расчетного сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | растяжению Rs | сжатию Rsc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А240 | 6 – 40 | 240 | 210 | 210 |
| А400 | 6 – 40 | 400 | 350 | 350 |
| А500 | 10 – 40 | 500 | 435 | 435 (400) |
| А600 | 10 – 40 | 600 | 520 | 470 (400) |
| А800 | 10 – 32 | 800 | 695 | 500 (400) |
| А1000 | 10 – 32 | 1000 | 870 | 500 (400) |
| В500 | 3 – 16 | 500 | 435 | 415 (380) |
| Вр500 | 3 – 5 | 500 | 415 | 390 (360) |
| Вр1200 | 8 | 1200 | 1050 | 500 (400) |
| Вр1300 | 7 | 1300 | 1030 | 500 (400) |
| Вр1400 | 4; 5; 6 | 1400 | 1215 | 500 (400) |
| Вр1500 | 3 | 1500 | 1300 | 500 (400) |
| Вр1600 | 3 – 5 | 1600 | 1390 | 500 (400) |
| К1400 | 15 | 1400 | 1215 | 500 (400) |
| К1500 | 6 – 18 | 1500 | 1300 | 500 (400) |
| К1600 | 6; 9; 11; 12; 15 | 1600 | 1390 | 500 (400) |
| К1700 | 6 – 9 | 1700 | 1475 | 500 (400) |
| Примечание — Значения Rsc в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки. |  |  |  |  |

2. Потери от деформации анкеров

σ2=Δll×Es;

где Δl=2 мм на каждый анкер;

l – длина балки, м;

Es – модуль упругости напрягаемой арматуры, МПа.

Еs = 2,0х105 МПа

3. Потери от трения о стенки канала при натяжении арматуры на бетон

σ3=σp*1-1eωχ+δθi, МПа,

где е – основание натуральных логарифмов;

,  - коэффициенты, определяемые по табл. 2* настоящего приложения;

- длина участка от натяжного устройства до расчетного сечения, м;

- суммарный угол поворота оси арматуры, рад.

=0;

е = 2,78;

σ = 0,25;

θi = 0.11.

4. Потери от усадки бетона.

Ϭ4 – зависит от марки бетона

| Усадка бетона при натяжении: | Бетон классов по прочности на сжатие |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а) на упоры: | В35 и ниже | В40 | В45 и ниже |
| бетон естественного твердения | 40 | 50 | 60 |
| бетон с тепловой обработкой | 35 | 40 | 50 |
| б) на бетон независимо от условий твердения | 30 | 35 | 40 |

5. Потери от ползучести бетона.

σ5=150ασbpRbpпри

σ5=300ασbpRbp-0.375при

α – коэффициент приведения арматуры к бетону, равный α = Es/Eb;

где – σbp –напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой  арматутуры, 9,31 МПа;

Rbp – передаточная прочность бетона, 28 МПа.

При изготовлении балок с арматурой, напрягаемой на упоры, первые потери  п1 возникают от релаксации напряжений 1 (в размере 50% полных),  от деформации анкеров 2, от трения пучков об огибающие приспособления 3, от усадки бетона 4, от быстро натекающей ползучести 5.

п1=0,51+2+3+4+5

Суммарное значение первых и вторых потерь должно быть не менее   100 МПа.

Площадь сжатой арматуры Аs вводится в расчет в зависимости от соотношения расчетной высоты сжатой зоны бетона х и расстояния as  этой арматуры до сжатой грани сечения.

Сжатая арматура Аs  учитывается полностью, если х2  as , где х2 высота сжатой зоны, определенная с учетом сжатой арматуры Аs по (4.8).