5 РАСЧЕТ БАЛКИ ПО ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ

5.1 Общие положения

Трещиностойкость предварительно напряженных балок проверяется в двух стадиях ее работы: в стадии изготовления и в стадии эксплуатации.

В стадии изготовления при натяжении арматуры возможно появление в верхней грани балки нормальных к продольной оси трещин, продольных в нижней грани и  наклонных трещин в стенке (рисунок 5.1, а).

Рисунок 5.1 – Виды трещин в стадии изготовления и эксплуатации

а) стадия изготовления; б) стадия эксплуатации

Трещины «1» и «2» появляются от сил  предварительного напряжения, вызывающих  сжимающие напряжения в нижней зоне и растягивающие в верхней.  Это происходит потому, что напряжения от собственного веса балки малы и не могут полностью компенсировать напряжения от сил предварительного напряжения. Вероятней всего появление трещин «2» в приопорных сечениях балок с параллельным расположением арматуры, так как напряжения  от собственного веса здесь малы. В этом случае приходится против появления верхних трещин устанавливать верхнюю напрягаемую арматуру, что приводит к уменьшению несущей способности балки.

В стадии эксплуатации возможно появление в нижней грани балки нормальных к продольной оси трещин, продольных в верхней грани и  наклонных трещин в стенке (рисунок 5.1, б). В этом случае ведущую роль в образовании трещин имеют вертикальные постоянные и временные нагрузки.

Трещиностойкость железобетонных конструкций мостов обеспечивается ограничением растягивающих и сжимающих напряжений, а также шириной их раскрытия (таблица 5.1.1).  Предельное значения напряжений и ширины раскрытия трещин определяется категорией их по трещиностойкости. Все железобетонные конструкции в зависимости от их назначения разделяются на три категории. Конструкции для мостов относятся ко второй и третьей категориям.

Таблица 5.1.1 – Категории трещиностойкости

| Вид и назначение конструкций, особенности армирования | Категория по трещиностойкости | Предельные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | растягивающих напряжений в бетоне | расчетной ширины раскрытия трещин cr | минимальных сжимающих напряжений при отсутствии временной нагрузки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Элементы автодорожных и городских мостов (кроме стенок балок пролетных строений), армированные напрягаемой высокопрочной проволокой диаметром 3 мм, арматурными канатами класса К-7 диаметром 9 мм, а также напрягаемыми стальными канатами (со спиральной и двойной свивкой и закрытыми) | 2а | 0,4 Rbt,ser | - | - |
| Элементы автодорожных и городских мостов (кроме стенок балок пролетных строений), армированные напрягаемой высокопрочной проволокой диаметром 4 мм и более, напрягаемыми арматурными канатами класса К-7 диаметром 12 и 15 мм. | 2б | 1,4R*bt.ser | 0,015** | Не менее 0,1Rb при бетонах класса В30 и ниже и не менее 1,6 МПа (16,3 кгс/см2) - при бетонах класса В35 и выше |
| Стенки (ребра) балок предварительно напряженных пролетных строений мостов при расчете на главные напряжения | 3а | По таблице 5.1.2 | 0,015 | - |
| Элементы автодорожных и городских мостов, армированные напрягаемой стержневой арматурой. | 3б | - | 0,020 | - |

| Элементы мостов и труб всех назначений с ненапрягаемой арматурой. | 3в | - | 0,030*** | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* В конструкциях автодорожных и городских мостов с проволочной напрягаемой арматурой при расположении ее в плите проезжей части предельные значения растягивающих напряжений в бетоне в направлении его обжатия не должны быть более 0,8 Rbt,ser .

** При оцинкованной проволоке допускается принимать cr = 0,02 см.

*** Ширина раскрытия трещин не должна превышать, см:

0,020 —в верхних плитах проезжей части автодорожных и городских мостов при устройстве на них гидроизоляции,

0,010 — на уровне верхней грани в продольных стыках верхних плит проезжей части автодорожных и городских мостов.

Предельные значения главных растягивающих напряжений в зависимости от отношения указанных величин должны приниматься не более приведенных в табл. 5.1.2 (табл. 40* СНиП 2.05.03-85* Мосты и трубы).

Таблица 5.1.2

|  | Предельные значения главных растягивающих напряжений max mt, принимаемых в автодорожных и городских мостах |
| --- | --- |
| ≤0,52 ≥0,80 | 0,85Rbt,ser, но не более 2,15 МПа (22 кгс/см2) 0,53 Rbt,ser |
| Примечания. 1 Для промежуточных значений отношений mc/Rb,mc2 предельные значения max mt следует определять по интерполяции. 2. Предварительное значение главных растягивающих напряжений в бетоне зон, примыкающих к клееным стыкам в составных конструкциях пролетных строений, следует уменьшить на 10%. Длина указанной зоны принимается равной высоте стыка в каждую сторону от стыка. |  |

Расчет по трещиностойкости выполняется на действие нормативных нагрузок. При расчете по трещиностойкости  учитываются потери предварительного напряжения в соответствующей стадии.

5.2 Расчет по образованию трещин

Образование продольных трещин от нормальных сжимающих напряжений для всех категорий конструкций и на всех стадиях их работы недопустимо, так как это может привести к разрушению конструкции. Условие трещиностойкости для такого рода трещин имеет вид

# - для стадии изготовления

bx Rb,mc1 ,                   (5.1)

# - для стадии эксплуатации

bx Rb,mc2 ,                      (5.2)

где  bx – нормальные сжимающие напряжения, определяемые в предположении упругой работы материалов балки;

Rb,mc1 и Rb,mc2 – расчетные сопротивления бетона при расчете по образованию продольных трещин (таблица    ).

Главные сжимающие напряжения, возникающие в бетоне стенок, во всех случаях не должны превышать Rb,mc1 .

В конструкциях категорий 2б, 3а, 3б, 3в допускается образование по-перечных трещин. В этом случае трещиностойкость обеспечивается двумя показателями – предельно допустимыми растягивающими напряжениями и шириной раскрытия трещин. Кроме того, в конструкциях категории 2б следует обеспечивать «зажатие» поперечных трещин. При этом значение минимальных сжимающих напряжений при отсутствии на мосту временных нагрузок должно быть не меньше значений указанных  в таблице приложения Е