Есеп 3

Концентраттың рационалдық құрамын есептеу

Есепті вариант номеріне сайкес шығару керек  
Вариант номері порталдағы тізімдегі номерге сәйкес келуі керек 
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	Zn
	Cd
	Pb
	Cu
	As
	SiO2
	In
	Fe

	1
	50,0
	0,35
	4,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	2
	50,5
	0,30
	4,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	3
	51,0
	0,35
	3,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	4
	53,0
	0,35
	2,2
	0,3
	0,7
	1,2
	0,007
	1,3

	5
	50,0
	0,35
	3,2
	,3
	0,7
	3,2
	0,007
	1,3

	6
	49,0
	0,35
	5,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	7
	48,0
	0,35
	5,2
	0,3
	0,7
	3,2
	0,007
	1,3

	8
	50,0
	0,35
	3,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	2,3

	9
	50,3
	0,32
	4,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	10
	50,7
	0,30
	4,0
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	11
	51,0
	0,35
	3,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	12
	52,0
	0,35
	3,2
	0,3
	0,7
	1,2
	0,007
	1,3

	13
	50,0
	0,35
	3,2
	0,3
	0,7
	3,2
	0,007
	1,3

	14
	47,0
	0,35
	5,2
	0,3
	1,7
	2,2
	0,007
	2,3

	15
	49,0
	0,35
	5,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	16
	52,0
	0,35
	4,2
	0,3
	0,7
	3,2
	0,007
	2,3

	17
	50,9
	0,30
	4,2
	0,3
	0,3
	2,2
	0,007
	1,3

	18
	50,4
	0,37
	4,4
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	19
	50,6
	0,32
	4,2
	0,5
	0,7
	2,4
	0,007
	1,3

	20
	50,8
	0,33
	4,0
	0,3
	0,5
	2,2
	0,007
	1,1

	21
	49,0
	0,40
	4,7
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3

	22
	48,0
	0,40
	4,2
	0,8
	0,7
	2,7
	0,007
	1,8

	23
	51,0
	0,30
	4,2
	0,3
	0,2
	2,2
	0,007
	1,3

	24
	52,0
	0,30
	3,7
	0,3
	0,2
	1,7
	0,007
	1,3

	25
	51,0
	0,35
	3,7
	0,3
	0,7
	1,7
	0,007
	1,3

	26
	50,6
	0,32
	4,2
	0,3
	0,4
	2,2
	0,007
	1,3



Элементтің таралуы мөлшерін мысалда келтірілген пайызбен аламыз





МЫСАЛ
Есептеулерді 100 кг  концентратка арнап жүргіземіз.
Концентраттын қурамы, кг: 50- Zn; 0,35-Cd; 4,2-Pb; 0,3-Cu; 0,7-As; 2,2-SiO2; 0,007-In; 1,3-Fe; 

	Элемент
	косылыстар
	таралуы
	барлыгы

	
	
	%
	кг
	%
	кг

	Zn
	ZnO
	95
	47,5
	100
	50

	
	ZnS
	5
	2,5
	
	

	Cd
	CdO
	80
	0,28
	100
	0,35

	
	CdS
	20
	0,07
	
	

	Pb
	PbO
	90
	3,78
	100
	4,2

	
	PbS
	10
	0,42
	
	

	Cu
	Cu элемент
	100
	0,3
	100
	0,3

	As
	As2O3
	100
	0,7
	100
	0,7

	SiO2
	SiO2
	100
	2,2
	100
	2,2

	In
	In2O3
	100
	0,007
	100
	0,007

	Fe
	Fe2O3
	100
	1,3
	100
	1,3


ZnO : 81,4 – 65,4                           Х = 59,12 кг (ZnO)
          Х  - 47,5       
ZnS :  Х= 3,72
CdO: Х=0,32
CdS : Х= 0,09
PbO : Х= 4,07
PbS : Х= 0,48
Cu элемент : 0,3
As2O3  : Х=0,92
SiO2 : Х=2,2
In2O3 : Х=0,008
Fe2O3 : Х=1,86
	Қосылыстар
	Барлығы
	Zn
	Cd
	Pb
	Cu
	As
	SiO2
	In
	Fe
	S
	O2
	басқасы

	ZnO
	59,12
	47,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,62
	

	ZnS
	3,72
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,22
	
	

	CdO
	0,32
	
	0,28
	
	
	
	
	
	
	
	0,04
	

	CdS
	0,09
	
	0.07
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	

	PbO
	4,07
	
	
	3,78
	
	
	
	
	
	
	0,29
	

	PbS
	0,48
	
	
	0,42
	
	
	
	
	
	0,06
	
	

	Cu элемент
	0,3
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	As2O3
	0,92
	
	
	
	
	0,7
	
	
	
	
	0,22
	

	SiO2
	2,2
	
	
	
	
	
	2,2
	
	
	
	
	

	In2O3
	0,008
	
	
	
	
	
	
	0,007
	
	
	0,001
	

	Fe2O3
	1,86
	
	
	
	
	
	
	
	1,3
	
	0,56
	

	баскасы
	26,912
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,912

	Барлығы
	100
	50
	0,35
	4,2
	0,3
	0,7
	2,2
	0,007
	1,3
	1,3
	12,731
	26,912




 

