Есеп 5 Сульфидті мыс концентратын қайнау қабатында күйдіру кезінде өртендінің құрамы мен шығымын есептеу
	Вариант номері
	Cu
	Fe
	S 
	CaO
	MgO
	SiO2
	басқалары

	1
	20,79
	26,08
	33,71
	2,9
	2,6
	13,62
	0,3

	2
	20,69
	26,08
	33,81
	2,8
	2,6
	13,62
	0,4

	3
	20,59
	26,18
	33,61
	2,9
	2,7
	13,62
	0,4

	4
	21,59
	25,18
	34,61
	3,0
	2,7
	11,61
	0,65

	5
	20,80
	26,09
	33,71
	2,8
	2,7
	13,62
	0,3

	6
	21,79
	26,08
	32,71
	2,9
	2,5
	13,62
	0,4

	7
	20,79
	25,08
	33,71
	3,9
	2,6
	13,42
	0,5

	8
	22,79
	24,08
	33,71
	3,0
	2,7
	13,62
	0,3

	9
	21,79
	26,08
	32,71
	2,8
	2,6
	13,72
	0,3

	10
	23,79
	23,08
	30,71
	3,9
	3,6
	14,62
	0,3

	11
	19,79
	27,08
	31,71
	3,9
	3,6
	13,62
	0,3

	12
	18,79
	27,08
	34,71
	2,9
	2,6
	13,62
	0,3

	13
	22,79
	24,08
	33,71
	2,9
	2,6
	13,62
	0,3

	14
	22,79
	26,08
	34,71
	3,9
	2,6
	13,62
	0,3

	15
	19,79
	27,08
	33,71
	2,9
	1,6
	14,62
	0,3

	16
	18,79
	27,08
	34,71
	2,9
	2,6
	13,62
	0,3

	17
	22,79
	25,08
	33,71
	1,9
	2,6
	13,62
	0,3

	18
	20,79
	24,08
	34,71
	3,9
	2,6
	13,62
	0,3

	19
	23,79
	25,08
	32,71
	1,9
	2,6
	13,62
	0,3
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1.1.2 Cyneduari mbic KOHLEHTpaTTaphiH KaiiHay KaGaTelHAa Kylgipy Kesinae
©PTeHIiHiH KYPaMbl MeH LIBIFBIMBIH €CelTey.

Konnentparrein Kypamsl, % : Cu - 21,79; Fe -26,08; S — 33,37; CaO -2,1; MgO -
1,5; SiO, - 13,8; 6ackanapsi — 0,3.

Ecenreynepai 100kr  koHuentpatka  kyprizemis.  Kyiimipy  kesinge
KyKipreisnenaipyai 55% nen kaGbuinaiimbis. Kyiiipy kesimme MBICTBIH JKOFaIybIH
eckepwmeiimis. Kyiiipy kesinne Gackanapasin 10,0 % ras dasachina eresi. ToTteikKan
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Moepi:

21,79-32

=5,49 Kr.
2-63,55

Kanran kyxipr remipmen FeS Typinae Gonajsl, OHbIH MeILEpi:
15,02-5,49 =9,54 xr
Cynpua Typinjie Kanras TeMipaiH Meepi:

283580 e 65 xe
2

Kanrau temip oxcuurep Fe;O, xane Fe,O; Typinne Gonamsl. OHbIH ©

Meepi:
: 26,08 -16,65= 9,43 kr.
i
] By Temipain
9,43-0,3 =2,83 kr
. Fe;O4 Typinze
~ KaHe
] 9,43:0,7=6,6 kr
] Fe;0; Typinne Gonanst.

. Temipzi Fe;Oy-ke f1eilin TOTHIKTBIPYFa KakeTTi OTTeri:

283-4-16
3-5585

=1,08 kr

Tewipai Fezorumﬁawnmy‘mm
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Temipti TOTHIKTBIPYFa JKyMCAIATHIH GApIILIK OTTeri:
1,08 +2,84 = 3,92 kr.

Oprenzize katran Gackanapasin Mosepi:
0,3:0,9 =0,27 kr

Oprennine kanatsinap, kr:  Cu -21,79; Fe - 26,08; S-9,54; 0, - 3,92; 8i0; -
13,8; Ca0 -2,1; MgO - 1,5; ALO; -1,0; Gackanapn — 0,27,

OpTeHTiHiH KaNTEl Maccackl:
21,79 +26,08 +9,54 + 13,8 +3,92 +2,1 + 1,5 +1,0 +0,27= 80,0 kr

CoHBIMEeH OpTEHAIHIH WIBIFBIMBI KOHUEHTpaTThiH Maccacsinan 80,0% wypaiiznr.
AJIbIHFAH MOHCPA 2-11i KecTere TyCipeMmis.

2-wi kecTe - OpTeHiniK Kypamb1
Kowmmo- 4‘

ey Cu Fe S 0, | §i0, | CaO | MgO | ALLO; | Back. Bapisirnt

kr 121,79 26,08 | 15,03 |3,92 | 13,80 2,10 | 1,50 1,0 0,27 |8549
%, |2549[30,5117,58[4,59]16,14 [2,46 | 1,75 1,17 1031

Kyprisinren ecenreynep Goiibinia OPTENJIIHIH  parHonasIbIK KYPAMBIHBIH
KECTEeCiH KypacThpambI3.

3-wi Kecre — OpTeH/IHIH PALMOHAIBIK Kypambi

-~
M0 | Cuy§ | FeS | FesOy | Fes03 | Ca0 | Mg [ 8i0,
Cu 21,79
Fe 16,65| 2,83 | 6,60
S 5,49 | 9,54
0, 1,08 | 2,84 |
CaO 2.1
MgO 1,5
Si0, e
ALO;
Tlpoune
Hroro

ST





