8 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «СИЛИКАТЫ И ИХ АНАЛОГИ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

Цель работы: изучение класса «Силикаты» по образцам минералов, пользуясь определителем минералов, научить студентов определять название минералов, их происхождение, кристаллические структуры, сингонии и элементы симметрии. Изучить их генетическое происхождение, основные месторождения и практическое значение.

Задание по работе: с помощью определителя минералов, шкалы Мооса, визуальному изучению физических свойств дать характеристику силикатам, заполнить таблицу по описанию контрольных образцов минералов и ответить для закрепления полученных знаний на контрольные вопросы.

8.1 Краткие сведения о минералах класса «Силикаты»

Класс силикатов и их аналогов является самым большим по числу минеральных видов – к нему относится около 30% от их общего числа. В целом силикаты и алюмосиликаты слагают около 75% земной коры, при этом наиболее распространены полевые шпаты – они слагают около 45% литосферы. За ними по распространенности следуют слюды, пироксены, амфиболы и гранаты. Многие силикаты являются важнейшими породообразующими минералами магматических и метаморфических горных пород. В соответствии с распространенностью химических элементов главными катионами в силикатах и их аналогах являются K, Na, Ca, Mg, Fe. В силикатах рентгеноструктурными исследованиями доказано, что алюминий может выступать в качестве катиона и входить в анионный радикал минералов. Рентгеноструктурные исследования выявили следующие общие особенности строения силикатов и их аналогов:

а) во всех силикатах атомы кремния имеют по отношению к кислороду четвертую координацию, они образуют вместе с кислородом как в кварце кремнекислородные тетраэдры (SiO4)4-. Связи кремния с кислородом смешанные, ионно-ковалентные, с разной степенью ионности в минералах разной структуры и с разными катионами;

б) кремнекислородные тетраэдры могут быть одиночными и тогда они соединяются в общей структуре минерала через катионы, но и они могут полимеризоваться, образуя различные анионные группировки;

в) алюминий в силикатах может играть роль катиона, занимая позиции в октаэдрических пустотах между кислородом, и может входить в тетраэдры (AlO4)5-, занимая в структуре минералов позиции, адекватные с кремнием. Например, в каолините Al2(Si2O5) (OH)4, алюминий выполняет роль катиона и имеет координационное число шесть, а в микроклине K(AlSi3O8) он входит в анионный радикал минерала, занимает такие же позиции, как и кремний, т. е. размещается в центре тетраэдров. Минералы первого типа называются силикатами, второго – являются их аналогами и называются алюмосиликатами. Есть минералы, в которых алюминий сразу выступает в обеих ролях, например в слюде мусковите KAl2(AlSi3O10) (OH)2. Каолинит – это силикат алюминия, микроклин – алюмосиликат калия, а мусковит – это алюмосиликат алюминия и калия.

Размер тетраэдров (AlO4)5- и его конфигурации иные, чем у групп (SiO4)4-, характер химических связей также отличен. Поэтому имеются границы замещений Si4+ Al3+ в тетраэдрах. Установлено, что в силикатах может замещаться алюминием не более половина кремния в тетраэдрах. Значит, предельны по составу алюмосиликаты типа анортита Ca (Al2Si2O8), нефелина Na (AlSiO4) и.т.п.;

г) помимо кремнекислородных анионных радикалов во многих силикатах и алюмосиликатах имеются дополнительные анионы – OH-, (CO3)2-, (SO4)2-, (S2)2-, (BО3)3-, (P2O7)4- и др. так в каолините и мусковите имеются дополнительные анионы OH-.

Классификация силикатов и их аналогов производится по их структурам.

Островные силикаты. Это силикаты с изолированными тетраэдрами [SiO4]4- и изолированными группами тетраэдров, так называемые двойные силикаты с радикалом [Si2O7]6- (два кремнекислородных тетраэдра соединены вершинами, имея общий ион кислорода).

Кольцевые силикаты с радикалами [Si3O9]6-, [Si4O12]8-, [Si6O18]12- (тетраэдры образуют кольцо, состоящее из 3,4 или 6-кремнекислородных тетраэдров (рисунок 65, 66).

Цепочечные силикаты. Кремнекислородные тетраэдры образуют непрерывную цепочку с радикалом [Si2O6]4-.

Ленточные силикаты. Цепочки объединены в ленты, пояса. Радикал [Si4O11]6-.

Листовые (слоевые) силикаты. Ленты объединены в листы, связанные катионами. Они имеют радикал [Si2O5]2-.

Каркасные силикаты. Алюмо - и кремнекислородные тетраэдры образуют сложный каркас. Они очень разнообразны в связи с присутствием алюмокислородных тетраэдров. Радикал каркасных силикатов [AlmSinO2(m+n)]m-.

Ниже дадим характеристику главнейшим представителям выделенных структурных групп.

Контрольные вопросы для самопроверки.

1)Какова позиция алюминия в силикатах и их главные кристаллохимические особенности?

2)Каковы главные типы кремнекислородных группировок в структурах силикатов?

3)Каковы оксиды можно считать каркасными силикатами и что такое каркасные алюмосиликаты?

8.2 Островные силикаты

Среди силикатов это наиболее многочисленный подкласс минералов. Его характерными представителями являются оливин (Mg,Fe)2[SiO4], альмандин Fe3Al2[SiO4]3, гроссуляр Ca3Al2[SiO4]3, топаз Al2[SiO4]F2, эпидот Ca2(Аl,Fe)3x(SiO4)(Si2O7)xO(OH). Силикаты этого подкласса имеют разнообразный состав – это минералы магния, железа, кальция, марганца, титана, алюминия, циркония и др. К числу породообразующих и наиболее широко распространенных в природе минералов относятся оливины, гранаты, эпидот, кианит, титанит, циркон. Практическое значение имеет лишь ничтожная доля от общего числа минералов.

8.2.1Силикаты с изолированными кремнекислородными тетраэдрами [SiO4]4

Оливин (перидот, хризолит) – (Mg, Fe)2 [SiO4]. Назван по оливково-зеленому цвету. Представляет собой изоморфную смесь Mg2[SiO4] – форстерита и Fe2[SiO4] – фаялита. Химический состав. MgO – 45-50%, FeO – 8-20%, NiO – 0,1-0,3%, CaO до 0,01%. Иногда присутствует марганец. Сингония ромбическая (3L23PC). Морфология и облик кристаллов. Сплошные зернистые массы, облик кристаллов призмы, дипирамиды, пинакоиды. Твердость 6,5-7. Хрупок. Уд. вес 3,3-3,5. Спайность несовершенная. Излом неровный, раковистый Блеск стеклянный. Цвет оливково-зеленый, желтый, темно-зеленый, черный. Черта бесцветная. Разновидности. Хризолит – прозрачная желто-зеленая разность, используемая в ювелирном деле. Диагностические признаки. В оливиновых базальтах крупные вкрапленные зерна оливина на глаз узнаются по темно-зеленовато-желтой окраске, стеклянному блеску и неровному излому. Перед паяльной трубкой не плавится. В НСl почти не растворяется. Порошок бурно разлагается в концентрированной H2SO4 с образованием студня SiO2. Происхождение и парагенезис. Магматическое, связан с ультраосновными породами. Ассоциирует с пироксенами, хромшпинелидами (хромитом), магнетитом, платиной, основными плагиоклазами. При воздействии на оливин гидротермальных растворов образуется серпентин (змеевик) и асбест, называемый также хризотил-асбестом. Эти минералы имеют одинаковую формулу Mg6[Si3O10](OH)8.

Месторождения. Урал, Кавказ, Сибирь. Практическое значение. Используется как огнеупорное сырье, для  изготовления форстеритовых кирпичей, оливиновая мука – удобрение, хризолит, как драгоценный камень.

Гранаты. В группу граната объединяются минералы, представляющие собой смесь двух изоморфных рядов: R32+Al2[SiO4]3, и Ca3R23+ [SiO4]3. Общая формула может быть выражена так: R32+R23+ [SiO4]3, где R22=Ca, Mg, Mn, Fe, а R3+ =Al, Fe, Cr. Название происходит от латинского слова «гранум» - зерно, а также по сходству с зернышками плода граната. Конечными членами изоморфного ряда являются: пироп – Mg3Al2[SiO4]3, альмандин Fe3Al2[SiO4]3, спессартин Mn3Al2[SiO4]3, гроссуляр Ca3Al2[SiO4]3, андрадит Ca3Fe2[SiO4]3, уваровит Ca3Cr2[SiO4]3. Названные минералы в чистом виде в природе встречаются редко. Обычно они образуют друг с другом твердые растворы. В составе граната нередко отмечаются примеси калия, натрия, циркония, бериллия, ванадия, тантала, иттрия и других химических элементов. Средний химический состав гранатов приведен в таблице 1

Таблица 1-Химический состав гранатов, вес, %

| Минерал | MgO | FeO | MnO | CaO | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пироп | 29,8 | - | - | - | 25,4 | - | - | 44,8 |
| Альмандин | - | 43,3 | - | - | 20,5 | - | - | 36,2 |
| Спессартин | - | - | 43,3 | - | 20,6 | - | - | 36,4 |
| Гроссуляр | - | - | - | 37,8 | 22,7 | - | - | 40,0 |
| Андрадит | - | - | - | 33,0 | - | 31,5 | - | 35,5 |
| Уваровит | - | - | - | 33,5 | - | - | 30,6 | 35,9 |

Сингония кубическая (3L44L36L29PC). Морфология и форма кристаллов. Обычно встречается в хорошо выраженных кристаллах – ромбододекаэдров, пентагон – додекаэдров, тетрагон – триоктаэдров или комбинации этих форм. Часто встречаются зерна, включенные в породах. Твердость 7-8. Уд. вес 3,5-4,3. Спайность отсутствует. Излом неровный, раковистый. Блеск стеклянный. Цвет и разновидности: кроваво-красный (пироп), зеленый, желтый (гроссуляр), изумрудно-зеленый (уваровит), красный, буро-красный (альмандин), бурый, буровато-зеленый, черный (андрадит). Диагностические признаки. Макроскопически легко узнается по характерному облику кристаллов, жирному блеску, высокой твердости и сравнительно большому удельному весу. Перед паяльной трубкой, за исключением хромовых гранатов, легко плавится, особенно андрадит и близкие по составу к нему разновидности. При сплавлении дают шарики, окрашенные в разные цвета. Железистые разновидности при этом становятся магнитными. С бурой и фосфорной солью многие из них реагируют на Fe, Mn и Cr. В HCl лишь андрадит растворяется с большим трудом, выделяя студенистый кремнезем. Остальные разлагаются только после сплавления. Происхождение и парагенезис. Метаморфическое, контактово-метасоматическое, иногда магматическое. Встречается в гнейсах, кристаллических сланцах, амфиболитах, скарнах. Магматическим путем возникает альмандин и пироп. Для них характерен тетрагон-триоктаэдрический облик в отличие от контактово-метасоматических гранатов, имеющих ромбододекаэдрическую форму. Спутниками гранатов являются: для пиропа – алмаз и оливин в кимберлитах, для уваровита – хромит, в скарнах с гранатами гроссуляром и андрадитом встречаются магнетит, шеелит CaWO4, диопсид, кальцит, эпидот и др. Альмандин характерен для слюдяных сланцев в ассоциации с дистеном. Спессартин встречается в пегматитах со слюдой, полевым шпатом, турмалином.

Месторождения. Казахстан (Асубулак и другие россыпи Калбы), Карелия, Урал (гора Магнитная, гора Высокая, гора Благодать), Якутия. С гранатовыми скарнами бывают связаны месторождения шеелита.

Практическое значение. Абразивный материал. Ювелирная промышленность. Около 90% гранатов идет для изготовления так называемой бумаги или полотна, употребляемых преимущественно для полировки твердых пород дерева (дуба, ореха, клена, красного дерева и др.). Для шлифования стекол, полировки кожи, твердого каучука, целлулоидных и других изделий.

Циркон – Zr[SiO4]. Название произошло от искаженных с течением времени слов: «цар» - золото и «гун» - цвет. Синоним: гиацинт. Является довольно частым акцессорным минералом в ряде кислых и щелочных изверженных горных пород (гранитах, сиенитах, нефелиновых сиенитах). Химический состав. ZrO2 – 67,1% (Zr 49,55), SiO2 – 32,9%. Из примесей в небольшом количестве почти всегда присутствует Fe2O3 до 0,35%, часто CaO (0,05-4%), иногда Al2O3. Всегда содержится окись гафния; в некоторых случаях HfO2 достигает 4%, а в альвите из Крагере (Норвегия) даже 16%. В ряде случаев устанавливаются Y2O3 и редкие земли, главным образом Ce2O3 (хагаталит) иногда до 16% при содержании P2O5 до 4-5% (амагутилит). В некоторых разновидностях обнаруживается, кроме того Nb и Ta и др. Сингония тетрагональная (L4L25PC). Морфология и облик кристаллов. Обычно встречается в виде хорошо образованных кристаллов. Из простых форм развиты тетрагональные призмы и дипирамиды. Твердость 7-8. Уд .вес 4,68-4,70. Цвет бесцветный, желтый, оранжевый, красный редко зеленый. Блеск. Алмазный, иногда жирный. Спайность несовершенная. Излом неровный или раковистый. Разновидности. Малаконы и цитролиты, богатые радиоактивными веществами. Диагностические признаки. Форма кристаллов, похож на рутил (отличается по твердости, по показателю преломления), от касситерита, торита и монацита отличается удельным весом, парагенезисом, химическим реакциям и меньшему двупреломлению под микроскопом). Перед паяльной трубкой не плавится. В кислотах не растворяется. Разлагается при сплавлении порошка с содой, причем раствор сплава в разбавленной HCl окрашивает куркумовую бумажку в оранжевый цвет (реакция на Zr).

Происхождение и парагенезис. Магматическое и пегматитовое. Как акцессорный минерал распространен в изверженных горных породах – гранитах и сиенитах, причем кристаллизуется одним из первых. Встречается в парагенезисе с полевыми шпатами, апатитом, сфеном, нефелином, черной слюдой (лепидомеланом), минералами редких земель, тантала, ниобия и тория. Как механически стойкий минерал циркон накапливается в россыпях, откуда и добывается (совместно с монацитом).

Месторождения. Встречается в щелочных пегматитах на Урале, россыпи в Бразилии, США (Флорида), На острове Шри Ланка, в пегматитах Норвегии и Мадагаскара.

Практическое значение. Циркон является рудой на металл цирконий, употребляемый в производстве быстрорежущих сталей и броневых плит. Окись циркона используется как высокоогнеупорный и кислотоупорный материал. Попутно из циркона может добываться гафний. Прозрачные красиво окрашенные разности используются в ювелирном деле. Используется в виде огнеупорных кирпичей и цемента, применяемых для футеровки электроплавильных печей, а также для изготовления белых эмалей и весьма устойчивых красок. Металлический цирконий в сплавах с магнием (40%) употребляется для бездымных вспышек (при световой сигнализации и фотографировании). Чистый цирконий, благодаря своей ковкости, заменяет платину при производстве различных приборов и др.

Гафний, извлекаемый из циркона при переработке, применяется в виде окисла, вводимого в сплавы при изготовлении нитей электронных ламп, радиоламп, для покрытия рентгеновских трубок и т.д.

8.2.3 Силикаты с добавочными анионами О2-, ОН-, F-

Сфен (титанит) - CaTi[SiO4] O. «Сфен» по-гречески клин. Назван по характерной клиновидной форме кристаллов. Широко распространен в природе. Как акцессорный минерал встречается, преимущественно, в кислых и щелочных интрузивных горных породах (гранитах, сиенитах, диоритах и др. _Химический состав. СаО 28,6%, TiO2 40,8%, SiO2 30,6%. Нередко устанавливаются примеси FeO (до 6%), иногда MnO (до 3%), MgO, Fe2O3, Al2O3, изредка Cr2O3, ZrO2 (до 0,18%) и Nb2O5. Сингония моноклинная (L2PC). Морфология и облик кристаллов. Кристаллы клиновидной, таблитчатой формы, плоские. Характерны одиночные кристаллы, вросшие в полевой шпат (все они в поперечном сечении имеют форму ромба). Твердость 5-6. Уд. вес 3,29-3,56. Цвет сфена желтый, бурый, зеленый, серый, иногда черный, розовый или красный. Черта белая. Блеск близкий к алмазному или алмазный, жирный. Спайность по {110} ясная или несовершенная. Излом занозистый.

Диагностические признаки. Клиновидная форма кристаллов. Перед паяльной трубкой сплавляется по краям в темное стекло. В горячей HCl разлагается частично, в H2SO4 полностью с образованием сульфата Са. Концентрированный солянокислый раствор при кипячении с металлическим оловом принимает фиолетовую окраску вследствие образования TiCl2. Происхождение и парагенезис. Сфен может быть различного происхождения. Как акцессорный минерал в интрузивных породах он имеет магматическое происхождение. Крупные кристаллы титанита (до нескольких сантиметров) встречаются в пегматитовых жилах, особенно щелочного состава. Здесь он ассоциирует с полевым шпатом, роговой обманкой, ильменитом, цирконом и другими минералами. Часто встречается на контакте с известняками (с диопсидом, апатитом, скаполитом) и в метаморфических породах. В жилах альпийского типа в ассоциации с кальцитом, адуляром, хлоритом образует красивые кристаллы.

Месторождения. Встречается в апатитовых месторождениях среди нефелино-апатито-сфеновых пород на Кольском полуострове. Урал (Ильменские горы), Прибайкалье (Слюдянка), Швейцария (Сен-Готтард, Бринненталь, Церматт и др.), Италия (Пьемонте) и др.

Практическое значение. Руда на титан (при значительных скоплениях).

Топаз – Al2[SiO4](F, OH). Топаз является единственным представителем переходной кристаллической структуры между гексагональным типом плотнейшей упаковки (оливин) и кубической (дистен). Структура его характеризуется четырехслойной плотнейшей упаковкой (по классификации Н.В.Белова). Название происходит от о. Топазос в Красном море, где он был найден.

Химический состав. Al2O3 62,0-48,2%, SiO2 39,0-28,2%, F 13-20,4%, H2O до 2,45%. Часто содержит газово-жидкие включения. Сингония ромбическая (3L23PC). Морфология и облик кристаллов. Встречается в виде красивых друз и мелкозернистых масс (топазовый грейзен). Кристаллы призматической формы, хорошо образованные, богаты гранями (ромбические призмы, дипирамиды, пинакоиды). Характерна грубая штриховка вдоль вертикальной оси кристаллов. Размер кристаллов может быть очень большим: на месторождении драгоценных камней во Владимир-Волынском разрезе на Украине в 1966г. найден кристалл массой 117кг. Его высота 82см.

Твердость 8. Плотность 3,52-3,257. Цвет. Бесцветные, водяно-прозрачные разности встречаются редко. В основном топаз окрашен в светлые оттенки желтого, винно-желтого, соломенно-желтого, голубого, зеленого, фиолетового, розового, изредка красного цвета. При продолжительном действии солнечных лучей окраска бледнеет. Черты не дает. Блеск стеклянный. Спайность совершенная по {001}. Излом не по спайности раковистый. Диагностические признаки. Довольно легко узнается по облику кристаллов. От кварца отличается по спайности и по твердости. Перед паяльной трубкой не плавится, но при сильном прокаливании становится мутным. Дает F с фосфорной солью в закрытой трубке. Порошок предварительно прокаленного топаза, смоченный азотнокислым кобальтом, при последующем сильным прокаливании окрашивается в синий цвет (реакция на Al). Разлагается фосфорной солью с выделением скелета SiO2.

Происхождение и парагенезис. Встречается в пегматитовых жилах, особенно в полостях этих жил в парагенезисе с кварцем, ортоклазом, альбитом, слюдами. В грейзенах (пневматолитовое происхождение) ассоциирует с аквамарином, флюоритом, касситеритом и вольфрамитом.

Месторождения. Восточный Казахстан (Дельбегетей, бесцветные и голубоватые топазы), в пегматитах Урала, на Волыни (дымчатые топазы), Восточная Сибирь, Бразилия, Мадагаскар.

Практическое значение. Драгоценный камень.

Эпидот – Ca2(Al, Fe)3Si3O12[OH]. Название происходит от греческого слова «эпидозис» – приращение, прибавка, так как основание призматического кристалла имеет одну сторону длиннее другой. В кристаллохимической структуре эпидота присутствуют одновременно одиночные и сдвоенные тетраэдры. Химический состав. CaO – 23,5%, A2O3 – 24,1%, Fe2O3 – 12,6%, SiO2 – 37,9%, H2O – 1,9%. Присутствуют примеси: свинца, хрома, марганца, магния, стронция и др. Сингония моноклинная (L2PC). Морфология и облик кристаллов. Лучистые и шестоватые агрегаты, зернистые массы, друзы кристаллов в пустотах. Облик кристаллов призматический с продольной штриховкой. Твердость 6,5 – 7. Плотность 3,2-3,5. Спайность совершенная по {001}. Блеск стеклянный, сильный. Цвет фисташково-зеленый, грязно-зеленый, редко черный. Черта бесцветная. Разновидности. Клиноцоизит – маложелезистый эпидот, пьемонтит – обогащен марганцем. Диагностические признаки. Цвет, облик кристаллов. Перед паяльной трубкой вспучивается, не плавится, при этом богатые железом разности дают магнитный шлак. В НСl разлагается только после предварительного сплавления или сильного прокаливания с выделением студенистого кремнезема. Происхождение и парагенезис. Метаморфическое в контактовых зонах. Встречается в скарнах в ассоциации с кальцитом, магнетитом, диопсидом, кварцем, гранатом. Гидротермальное – развивается за счет изменения плагиоклазов, амфиболов, гранатов и др. В этом случае с ним ассоциирует хлорит. Процесс преобразование горных пород гидротермальными растворами получил название «эпидотизации».

Месторождения. Казахстан, Урал, Альпы.

Практическое значение. Породообразующий минерал, поделочный камень.

Контрольные вопросы для самопроверки.

1)Каковы главные кристаллохимические особенности силикатов с одиночными и сдвоенными кремнекислородными тетраэдрами в их структуре?

2)Каковы формы минералов наиболее распространенных островных силикатов, чем обусловлено совершенство этих минералов?

3)Каково поисковое значение гранатов, каковы их характерные минеральные ассоциации и месторождения?

4)Генетическое происхождение оливина, практическое значение?

5)Какие формы кристаллов характерны для циркона? Ассоциация и практическое значение.