Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Практическая работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ТОННЕЛЬНОЙ ОБДЕЛКИ И ПОДБОР РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

Задание. По рисунку произвести классификацию инженерного сооружения на автомобильной дороге в следующем порядке:

Проектирование вариантов тоннельной обделки зависит от показателей:

- коэффициент крепости породы f;

- водопритока;

- коэффициент упругого отпора породы;

- способ строительства;

В скальных породах слабообводненных рекомендуются сводчатые тоннельные обделки:

- при f = 15 … 6 – свод опертый на породу;

- при f = 3… 6 – свод опертый на стену; 	(гибкие или жёсткие)

- при f = 4…7 – подъёмный свод (подковообразные)

В мягких породах с водопритоком рекомендуются кольцевые тоннельные обделки:

- при f = 3… 5 – (слабый или средний водоприток) кольцо в упругой среде, монолитные пресс-бетонные или сборные обжатые в породу, стыки сборных элементов без связей растяжения;

- при f = 1 – 2 –(средний водоприток) свободно-деформируемое кольцо, сборные железобетонные из блоков или тюбингов со стыками и                                  связями растяжения;

- при – f > 1 – (сильный водоприток) свободно-деформируемое кольцо из сборных или чугунных тюбингов с обжатыми стыками.

Выбор материалов для тоннельной обделки. Основным материалом для тоннельной обделки в скальных породах является монолитный бетон по классам прочности В20… В40.

Однако в ряде случаев может оказаться целесообразным применение сборного бетона классов В40… В60 для обделок кругового поперечного сечения и для сводов обделок подковообразной формы. Стены и лотковые элементы подковообразной формы следует всегда проектировать из монолитного бетона. В обводнённых породах допускается применение чугунных тюбингов (чугун марки С4). В этом случае может быть предложена обделка круговой формы из тюбинговых колец или свод из тюбингов, опирающийся на массивные бетонные стены. В последнем случае следует предусматривать металлоизоляцию стен и лоткового элемента обделки.

Для армирования элементов сборной обделки используют арматурную сталь классов AII, AIII.

Элементы сборной обделки со связями растяжения в стыках (железобетонные и чугунные тюбинги) соединяют с помощью болтов классов 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 диаметром 20… 48 мм. Болтовые гайки во всех случаях принимают класса 4.6.

В качестве рулонных гидроизоляционных материалов для внутренней оклеечной изоляции монолитных обделок в обводнённых породах применяется гидроизол на горячей битумной мастике (4… 6 слоев), стеклобит (2… 3 слоя) или другие виды термопластичной гидроизоляции.

Назначение внутреннего контура тоннельной обделки обхватывающего габарит приближение строений. При этом для кругового сечения внутренний радиус вычисляется по формуле, м:

Rb= 0,1+√0,2556Г2+0,0383Г+6,5344;

а расстояние от верха габарита приближения строений до центра окружности внутреннего очертания – по формуле, м:

Хс= 2.566 + 0.075 Г

Значение Г подставляют в метрах.

Для обделок подковообразного очертания расстояния  в свету между боковыми стенами обделки следует принимать по полной ширине габарита приближения строений, а свод должен иметь отношение стрелы к пролету 0.25 - 0.30. Между линиями и характерными точками габарита приближения строений и проектным внутренним очертанием обделки должен быть оставлен зазор, равный 0.1 м, что обусловлено возможными неточностями при проходке тоннеля и возведения его обделки.

Внутренние поперечное очертание тоннеля не учитывает необходимости размещения приточного и вытяжного каналов поперечной вентиляции. После определения площадей поперечного сечения этих каналов следует проверить возможность их размещения внутри тоннеля и в необходимых случаях скорректировать размеры внутреннего поперечного очертания тоннеля.

Габарит приближения строений автодорожного тоннеля приведён на рисунке 4.1.

Пример построения внутреннего контура тоннеля на рисунке 4.2.

Назначение толщины и других размеров обделки. Предварительно толщину свода монолитной бетонной обделки в замке назначают в соответствии с данными таблицы 4.1.

Таблица 4.1.

| Параметр | Коэффициент крепости породы f |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Толщина свода обделки в замке d0, мм | 1100 | 900 | 750 | 600 |

Значения, приведенные в таблице 4.1, соответствуют бетону класса В30; при бетоне класса В20 эти значения следует увеличить на 15… 20 %, а при бетоне класса В40 – на столько же уменьшить.

При назначении толщины бетонных элементов обделки можно руководствоваться следующими соотношениями:

- толщина свода в пяте

- толщина обратного свода (при f < 2)

- толщина плоского лотка (при f = 3…4)

- толщина конструктивного лотка (при f > 4)

- толщина стен обделки

Ширина подошвы стены bcт  составляет, как правило, (1.1… 1.3) dcт

При этом толщина уширяющей бетонную стену в подошве консоли должна быть не менее 1.75 (bcт-  dcт )

При конструировании обратного свода его осевой радиус назначают в 1.5… 2 раза больше, чем осевой радиус верхнего свода обделки.

Толщина элементов сборных круговых обделок предварительно может быть определена по формулам, мм:

для обделок из железобетонных тюбингов:

h =753√  D2b/f

для обделок из чугунных тюбингов:

h = 4 Db;

для обделок из железобетонных блоков с центрированными стыками (при Db = 9… 12)

hB= 150 + Db/f

В формулах DB - внутренний диаметр обделки, м.

Толщина сборных элементов для сводов обделки, опирающихся на массивные стены, назначается на 25… 30 % большей, чем это требуется для круговых обделок, при этом под DB в упомянутых формулах следует понимать пролёт свода обделки в свету.

В любом случае толщина монолитной бетонной обделки не может быть назначена менее 200 мм, Сборных железобетонных блоков или тюбингов – 150 мм.

Ширину сборных колец обделки (вдоль тоннеля) назначают 500, 750 или 1000 мм.

Проектируя тоннель в обводнённых породах из монолитного бетона, следует назначать его внутреннее очертание с учётом устройства поддерживающей оклеечную гидроизоляцию конструкции из монолитного железобетона толщиной 150… 200 мм.

Проектируя внутреннее очертание нижней части транспортной зоны тоннеля, следует учитывать необходимость устройства у бортовых камней водосборных лотков открытого или закрытого типа. При этом суммарная площадь сечения двух лотков должна составлять 0.15 м2. При двухскатном поперечном профиле проезжей части тоннеля эта площадь распределяется между парой лотков равномерно, а при односкатном поперечном профиле на кривых участках трассы – в соотношении 1: 4.	Примеры конструкций тоннельных обделок приведены на рисунках 4.3 – 4.10.